| ICS | 97.140 |
| --- | --- |
| CCS | Y 80 |

团体标准

T/XXX XXXX—XXXX

板式家具

点击此处添加标准名称的英文译名

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

四川省市场监督管理学会  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	2

4  产品分类	2

5  技术要求	2

6  检验方法	4

7  检验要求	5

8  标志、使用说明、包装、贮存和运输	6

9  售后服务	6

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由四川省市场监督管理学会提出、归口并解释。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

板式家具

范围

本文件界定了板式家具的术语和定义，给出了产品分类，规定了技术要求、检验要求，描述了检验方法和使用说明，规定了标志、包装、贮存、运输与售后服务等方面的内容。

本文件适用于“天府名品”板式家具的认证工作。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2828.1  计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 2912.1  纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）

GB/T 3324-2017  木家具通用技术条件

GB/T 3920  纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度

GB/T 3922  纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度

GB/T 4893.4  家具表面漆膜理化性能试验 第4部分：附着力交叉切割测定法

GB/T 4893.8  家具表面漆膜理化性能试验 第8部分：耐磨性测定法

GB/T 4893.9  家具表面漆膜理化性能试验 第9部分：抗冲击测定法

GB/T 5713 纺织品 色牢度试验 耐水色牢度

GB 6566  建筑材料放射性核素限量

GB/T 6670  软质泡沫聚合材料 落球法回弹性能的测定

GB 6675.4  玩具安全 第4部分：特定元素的迁移

GB/T 16799  家具用皮革

GB/T 18401  国家纺织产品基本安全技术规范

GB/T 19941.3  皮革和毛皮 甲醛含量的测定 第3部分：甲醛释放量

GB/T 22930.1  皮革和毛皮 金属含量的化学测定 第1部分：可萃取金属

GB/T 22048  玩具及儿童用品中特定邻苯二甲酸酯增塑剂的测定

GB/T 22807  皮革和毛皮 化学试验 六价铬含量的测定：分光光度法

GB/T 28202  家具工业术语

GB/T 28203  家具用连接件技术要求及试验方法

GB/T 35607-2017  绿色产品评价 家具

GB/T 37652-2019  家具售后服务要求

GB/T 39390  定制家具 质量检验与质量评定

GB/T 39452  皮革 物理和机械试验 涂层粘着牢度的测定

LY/T 1985  防腐木材和人造板中五氯苯酚含量的测定方法

QB/T 1242  家具五金件安装尺寸

QB/T 2189  家具五金 杯状暗铰链

QB/T 2454  家具五金 抽屉导轨

QB/T 4463  家具用封边条技术要求

QB/T 4765  家具用脚轮

QB/T 4767  家具用钢构件

QB/T 2726  皮革 物理和机械试验 耐磨性能的测定

QB/T 2280-2016 办公家具 办公椅

QB/T 3826-1999  轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法

SN/T 1877.2  塑料原料及其制品中多环芳烃的测定方法

DB51/T 2881-2022  放心舒心消费服务规范 第五部分：家具行业

术语和定义

GB/T 28202 界定的术语和定义适用于本文件。

产品分类

按产品功能类型分类

柜类板式家具；

桌几类板式家具；

坐具类板式家具；

床类板式家具。

按产品使用场合分类

按产品使用场合分类参见 GB/T 3324-2017 附录 A.4。

技术要求

外观要求

外观要求应符合 GB/T 3324 的规定。

关键尺寸及其偏差

关键尺寸及其偏差应符合 GB/T 3324 中的规定。

形状和位置公差

形状和位置公差应符合 GB/T 3324 中的规定。

材料要求

封边条

封边条应符合 QB/T 4463 的规定。

五金、连接件及配件

拉手

拉手应符合 GB/T 3324-2017 中 5.4 和 5.6 的规定。

导轨

导轨应符合 QB/T 2454 的规定。

铰链

铰链应符合 QB/T 2189 和 QB/T 1242 的规定。

连接件

连接件应符合 GB/T 28203 的规定。

钢构件

钢构件应符合 QB/T 4767 的规定。

家具用脚轮

家具用脚轮应符合 QB/T 4765 的规定。

家具用皮革

家具用皮革应符合 GB/T 16799 的规定。

家具用纺织面料

家具用纺织面料应符合 GB 18401-2010 的规定。

力学性能

家具力学性能应符合 GB/T 3324-2017 中 5.7 的规定。

结构安全性能

结构安全性能应符合表1 和 GB/T 3324-2017 中5.8的规定。

结构安全性能

| 序号 | 项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 轮廓表面 | 固定零部件结合应牢固无松动，应无少件、透钉、漏钉。 |
| 2 |  | 正常使用时，可接触零部件表面应无毛刺，应无锐边、锐角。能直接或间接接触到的边、角应倒圆或砂光处理。 |
| 3 | 1m 以下部位 | 不应有凸出整体的尖锐造型。对透雕类纹饰设计应考虑到卡住儿童手、足的可能性，对容易被儿童玩耍、误用又可能会危及安全的产品，应在产品质量明示卡中向产品使用者作安全提示。 |
| 4 | 抽屉支撑部分以外 | 所有档料应倒小圆角，应光滑、无毛刺，家具边沿、棱、角部位均应倒圆、 倒棱。 |
| 5 | 抽屉、键盘、拉篮等推拉构件 | 应有防脱落装置。对结构上不可实施防脱落装置的产品，应在样品或使用说明上标注警示内容。 |
| 6 | 折叠产品 | 应无非预期的自行折叠现象。 |
| 7 | 止滑装置 | 产品中垂直滑行的板件或门、卷门等，在高于闭合点 50 mm 的任一位置，应有阻尼装置。除转椅外，安装有脚轮的产品在正常使用状态下应至少有2个脚轮能被锁定或至少有2个非脚轮支撑脚。 |
| 8 | 防倾翻装置 | 高桌台及高度大于 600 mm 的柜架类产品，应提供与建筑物连接的连接件，或安装其他防倾翻的装置，并在使用说明中明示安装、使用方法。若非使用专用工具，应不能拆卸连接件及防倾翻装置。 |

表面理化性能

表面理化性能应符合表2 的规定。

表面理化性能

| 序号 | 项目 |  | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人造板漆膜涂层 | 附着力 | 涂层交叉切割法，应不低于 3 级 |
| 2 |  | 抗冲击 | 冲击高度 50 mm，不低于 3 级 |
| 3 |  | 耐磨性 | 1000 r，应不低于 3 级 |
| 4 | 软、硬质覆面 | 耐冷热循环 | 无裂缝、开裂、起皱、鼓泡现象 |
| 5 |  | 耐干热 | 不低于4级 |
| 6 |  | 耐湿热 | 不低于4级 |
| 7 |  | 耐划痕 | 加载1.5N。表面无大于90%的连续划痕或表面装饰花纹无破坏现象 |
| 8 |  | 耐污染性能 | 应不低于3级 |
| 9 |  | 表面耐磨性 图案 | 磨150r后应保留 50% 以上花纹 |
| 10 |  | 表面耐磨性 素色 | 磨500r后应无露底现象 |
| 11 |  | 抗冲击 | 冲击高度 50 mm ，不低于 3 级 |
| 12 |  | 耐光色牢度 （灰色样卡） | ≥4级 |
| 13 | 软包件（泡沫塑料、纺织面料、皮革） 取样部位为成品式样，也可在与检验样品相同的原材料取样。 | 皮革面料耐磨性（光面）（cs-10.1000g,1500r） | 无明显损伤、剥落 |
| 14 |  | 皮革涂层粘着牢度/（N/10mm） | ≥10 |
| 15 |  | 纺织面料耐干摩擦色牢度 | ≥4级 |
| 16 |  | 纺织面料耐水（变色、沾色）色牢度 | ≥3～4级 |
| 17 |  | 纺织面料耐酸汗渍（变色、沾色）色牢度 | ≥3～4级 |
| 18 |  | 纺织面料耐碱汗渍（变色、沾色）色牢度 | ≥3～4级 |
| 19 |  | 泡沫塑料回弹性能 | ≥35 |
| 20 | 金属件表面层 | 耐腐蚀 | 经盐雾试验48h,直径1.5mm以下的锈点≤20点/dm2，其中直径1.0mm以上的锈点不超过5点（离边缘2mm以内不计） |

有害物质限量

家具中有害物质限量应符合表3。

家具中有害物质限量要求

| 序号 | 有害物质名称 |  |  | 单位 | 限量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表面涂层可迁移元素 | 铅Pb |  | mg/kg | ≤45 |
| 2 |  | 镉Cd |  |  | ≤30 |
| 3 |  | 铬Cr |  |  | ≤30 |
| 4 |  | 汞Hg |  |  | ≤30 |
| 5 |  | 锑Sb |  |  | ≤60 |
| 6 |  | 砷As |  |  | ≤25 |
| 7 |  | 钡Ba |  |  | ≤1000 |
| 8 |  | 硒Se |  |  | ≤500 |
|  | 整体家具挥发性有害物质 | 甲醛释放量 |  | mg/m3 | ≤0.04 |
| 2 |  | 苯 |  |  | ≤0.01 |
| 3 |  | 甲苯 |  |  | ≤0.05 |
| 4 |  | 二甲苯 |  |  | ≤0.05 |
| 5 |  | 总挥发性有机化合物（TVOC） |  |  | ≤0.20 |
| 6 | 家具部件 | 可接触实木部件 五氯苯酚（PCP） |  | mg/kg | ≤1.00 |
| 7 | 软包件（泡沫塑料、纺织面料、皮革） 取样部位为成品式样，也可在与检验样品相同的原材料取样。 | 塑料 多环芳烃 | 苯并[α]芘 | mg/kg | ≤1.00 |
| 8 |  |  | 16种多环芳烃（PAH）总量 |  | ≤10.00 |
| 9 |  | 塑料 增塑剂 | 邻苯二甲酸二丁酯（DBP）、邻苯二甲酸二异辛酯（DEHP）、邻苯二甲酸丁苄酯（BBP） | % | 3种增塑剂总含量≤0.10 |
| 10 |  |  | 邻苯二甲酸二异壬酯（DINP）、邻苯二甲酸二异癸酯（DIDP）、邻苯二甲酸二辛酯（DNOP） | % | 3种增塑剂总含量≤0.10 |
| 11 |  | 泡沫塑料总挥发性有机化合物（TVOC）的释放（72h） |  | mg/m2 | ≤0.25 |
| 12 |  | 纺织面料甲醛含量 |  | mg/kg | ≤30.00 |
| 13 |  | 皮革面料游离甲醛含量 |  |  | ≤30.00 |
|  |  | 可萃取的重金属 铅Pb |  |  | ≤90 |
| 14 |  | 可萃取的重金属 镉Cd |  |  | ≤75 |
| 15 | 人造石、天然石 | 内照射指数 |  | / | 0.50 |
| 16 |  | 外照射指数 |  |  | 0.65 |

检验方法

折叠产品的折叠试验方法应按照 GB/T 3324的规定。

止滑和防倾翻装置检验方法应按照 GB/T 39390的规定。

人造板漆膜涂层附着力检验方法应按照GB/T 4893.4 的规定。

人造板漆膜涂层抗冲击检验方法应按照GB/T 4893.9 的规定。

人造板漆膜涂层耐磨性检验方法应按照GB/T 4893.8 的规定。

软、硬质覆面相关检验方法应按照GB/T 3324-2017中6.5.3 的规定。

软包件皮革面料耐磨性（光面）检验方法应按照QB/T 2726 的规定。

软包件皮革涂层粘着牢度检验方法应按照GB/T 39452 的规定。

软包件纺织面料耐干摩擦色牢度检验方法应按照GB/T 3920 的规定。

软包件纺织面料耐水色牢度检验方法应按照GB/T 5713 的规定。

软包件纺织面料耐酸汗渍（变色、沾色）色牢度检验方法应按照GB/T 3922 的规定。

软包件纺织面料耐碱汗渍（变色、沾色）色牢度检验方法应按照GB/T 3922 的规定。

软包件泡沫塑料回弹性能检验方法应按照GB/T 6670 的规定。

金属件表面层耐腐蚀检测标准应按照QB/T 3826 的规定。

表面涂层可迁移元素检验方法应按照GB 6675.4 的规定。

整体家具挥发性有害物质检验方法应按照GB/T 35607-2017中附录D的规定。

可接触实木部件中五氯苯酚（PCP）检验方法应按照LY/T 1985的规定。

塑料中多环芳烃检验方法应按照SN/T 1877.2的规定

塑料中邻苯二甲酸酯含量的检验方法应按照GB/T 22048 的规定。

软包件泡沫塑料总挥发性有机化合物（TVOC）检验方法应按照QB/T 2280 的规定。

软包件纺织面料甲醛含量检验方法应按照GB/T 2912.1 的规定。

软包件皮革面料游离甲醛含量检验方法应按照GB/T 19941.3 的规定。

软包件皮革可萃取重金属铅Pb和镉Cd方法应按照GB/T 22930.1 的规定。

人造石、天然石内照射指数和外照射指数检验方法应按照GB 6566的规定。

检验要求

检验分类

检验分为出厂检验和型式检验。

出厂检验

检验项目

出厂检验应按照GB/T 3324-2017 中7.2.1的规定。

出厂检验抽样和组批规则

出厂检验应进行全数检验。因批量大，进行全数检验有困难的可实行抽样检验。抽样检验方法依据

- GB/T 2828.1中规定，采用正常检验，一次抽样方案，一般检验水平II，质量接受限(AQL)为6.5，

- 其样本量及判定数值按表4进行。

出厂检验抽样方案

单位：件（套）

| 本批次产品总数 | 样本量 | 接收数(Ac) | 拒收数(Re) |
| --- | --- | --- | --- |
| 26～50 | 8 | 1 | 2 |
| 51～90 | 13 | 2 | 3 |
| 91～150 | 20 | 3 | 4 |
| 151～280 | 32 | 5 | 6 |
| 281～500 | 50 | 7 | 8 |
| 501～1200 | 80 | 10 | 11 |
| 1201～3200 | 125 | 14 | 15 |
| ≥3201 | 200 | 21 | 22 |
| 注：小于26件（套）为全数检验。 |  |  |  |

型式检验

检验项目

有下列情况之一，应进行型式检验：

- 正式生产时，应定期进行检验，检验周期一般为一年；

原辅材料及其生产工艺发生较大变化时；

产品长期停产后，恢复生产时；

新产品或老产品的试制定型鉴定；

质量监督机构提出型式检验要求时。

型式检验应包括本标准要求的全部项目。

供需双方协议约定不要求的项目除外。

抽样规则

在一个检验周期内，从近期生产的产品中随机抽取 2 件样品，1 件送检，1 件封存。

以套为单位的产品抽样数为2套，1套封存，1套送检（若成套产品中有多件相同的单件，则相同单件送1件，其余封存）。

检验程序

检验程序应遵循尽量不影响余下检验项目正确性的原则。

复验规则

产品经型式检验为不合格的，可对封存的备用样品进行复验。对不合格项目及因试件损坏未检项目进行检验，按8.4的规定进行评定，并在检验结果中注明“复验”。

结果判定

单件产品检验项目中，全部项目均合格，则判定该件产品为合格品，否则为不合格品。

成套产品中的每一件产品均为合格品时，判定该套产品为合格品，否则为不合格品。

标志、使用说明、包装、贮存和运输

标志、使用说明、包装、贮存和运输应按照GB/T 3324-2017，第8章的规定。

售后服务

售后服务应按照 DB51/T 2881-2022，第9、11、12章的规定。