编号：XK17-004

预应力混凝土铁路桥简支梁产品生产许可证实施细则

2016年9月30日公布                        2016年10月30日实施

国家质量监督检验检疫总局

目  录

第一章 总则	1

第二章 发证产品及标准	1

第三章  企业申请生产许可证的基本条件和资料	4

第四章  企业实地核查	10

第五章  产品检验	10

第六章  证书许可范围	19

第七章  附则	21

附件1企业核查时准备书面材料清单	23

附件1-1企业生产预应力混凝土铁路桥简支梁产品主要工艺流程图	24

附件1-2企业生产预应力混凝土铁路桥简支梁产品生产设施和检验设施表	25

附件1-3企业生产预应力混凝土铁路桥简支梁产品生产场所示意图	26

附件1-4企业生产预应力混凝土铁路桥简支梁产品生产设备、工艺装备表	27

附件1-5企业生产预应力混凝土铁路桥简支梁产品检验设备表	28

附件1-6企业生产预应力混凝土铁路桥简支梁产品重要原材料明细表	29

附件1-7关键岗位专业技术人员表	30

附件1-8产品技术文件和工艺文件清单	31

附件2预应力混凝土铁路桥简支梁产品生产许可证企业实地核查办法	32

附件3企业实地核查不符合和建议改进条款汇总表	52

附件4 生产许可证企业实地核查报告	53

附件5检验报告	54

附件6本实施细则与旧版细则主要内容对比表	58

附件7预应力混凝土铁路桥简支梁产品单元及说明	59

预应力混凝土铁路桥简支梁产品生产许可证实施细则

# 第一章 总则

- 为了做好预应力混凝土铁路桥简支梁产品生产许可证审查工作，依据《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》、《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法》、《工业产品生产许可证实施通则》（以下简称通则）等规定，制定本工业产品生产许可证实施细则(以下简称细则)。

- 本细则适用于预应力混凝土铁路桥简支梁产品生产许可的实地核查、产品检验等工作,应与通则一并使用。

- 预应力混凝土铁路桥简支梁产品由国家质量监督检验检疫总局发证。

# 第二章 发证产品及标准

- 本细则发证产品定义、范围及单元划分:预应力混凝土铁路桥简支梁定义为铁路上使用的，以用预应力钢材预先施加应力的混凝土为主制作并两端为铰支承的桥梁产品。其范围是指在工厂（场）生产的预应力混凝土铁路桥简支梁，并以简支状态使用的桥梁产品。

注：预应力混凝土铁路桥简支梁的定义来源于TB10002.3-2005《铁路桥涵钢筋混凝土和预应力混凝土结构设计规范》。

对于直接在桥墩上现浇的预应力混凝土铁路桥简支梁、在工厂（场）生产半成品并在桥墩上拼装成简支状态的桥梁、在工厂（场）生产的预应力混凝土铁路桥简支梁并在桥墩拼装成连续梁的不在本细则规定范围内。

产品单元、产品品种划分见表1，产品单元说明见附件7。

表1 预应力混凝土铁路桥简支梁产品单元、产品品种

| 单元 序号 | 产品单元 | 品种 序号 | 产品品种 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 后张法预应力混凝土铁路桥简支梁产品 | 1 | 箱型：双线、单线、多线 | 平行原则：同单元内箱型梁，双线、单线、多线可互代，企业获取任意一种线数的箱梁，允许生产本单元内所有线数的箱梁。 |
|  |  | 2 | T型：具体跨度（m） | 覆盖原则：同单元内T型梁，大跨度可覆盖小跨度，企业获取该跨度T梁生产许可证，允许生产本单元内该跨度及以下所有跨度的T型梁。 |
|  |  | 3 | 异型：具体截面型式 | / |
| 2 | 先张法预应力混凝土铁路桥简支梁产品 | 1 | 箱型：双线、单线、多线 | 平行原则：同单元内箱型梁，双线、单线、多线可互代，企业获取任意一种线数的箱梁，允许生产本单元内所有线数的箱梁。 |
|  |  | 2 | T型：具体跨度（m） | 覆盖原则：同单元内T型梁，大跨度可覆盖小跨度，企业获取该跨度T梁生产许可证，允许生产本单元内该跨度及以下所有跨度的T型梁。 |
|  |  | 3 | 异型：具体截面型式 | / |

- 本细则的发证产品应执行的产品标准和相关标准见表2-1和表2-2。

表2-1预应力混凝土铁路桥简支梁产品执行标准

| 序号 | 产品单元 | 产品标准号 | 产品标准名称 | 对应产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 后张法预应力混凝土铁路桥简支梁 | TB/T3043-2005 | 预制后张法预应力混凝土铁路桥简支T梁技术条件 | 时速200公里及以下后张T梁、单腹板后张异型梁 |
| 2 |  | TB/T3432-2016 | 高速铁路预制后张法预应力混凝土简支梁 | 后张箱梁、时速200公里以上后张T梁、多（双）腹板后张异型梁 |
| 3 | 先张法预应力混凝土铁路桥简支梁 | TB/T2484-2005 | 预制先张法预应力混凝土铁路桥简支T梁技术条件 | 时速200公里及以下先张T梁、单腹板先张异型梁 |
| 4 |  | TB/T3433-2016 | 高速铁路预制先张法预应力混凝土简支梁 | 先张箱梁、时速200公里以上先张T梁、多腹板先张异型梁 |

表2-2预应力混凝土铁路桥简支梁产品相关标准

| 序号 | 相关标准号 | 相关标准名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GB175-2007 | 通用硅酸盐水泥 | / |
| 2 | GB/T701-2008 | 低碳钢热轧圆盘条 | / |
| 3 | GB1499.1-2008 | 钢筋混凝土用钢 第1部分:热轧光圆钢筋 | / |
| 4 | GB1499.2-2007 | 钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋 | / |
| 5 | GB/T5224-2014 | 预应力混凝土用钢绞线 | / |
| 6 | GB/T5836.1-2006 | 建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | / |
| 7 | GB/T5836.2-2006 | 建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件 | / |
| 8 | GB/T10002.1-2006 | 给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | / |
| 9 | GB/T14684-2011 | 建设用砂 | / |
| 10 | GB/T14685-2011 | 建设用卵石、碎石 | / |
| 11 | GB/T20221-2006 | 无压埋地排污、排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | / |
| 12 | GB23439-2009 | 混凝土膨胀剂 | / |
| 13 | GB/T50080-2002 | 普通混凝土拌合物性能试验方法标准 | / |
| 14 | GB/T50081-2002 | 普通混凝土力学性能试验方法标准 | / |
| 15 | GB/T50082-2009 | 普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法 | / |
| 16 | GB50119-2013 | 混凝土外加剂应用技术规范 | / |
| 17 | TB/T1853-2006 | 铁路桥梁钢支座 | / |
| 18 | TB/T2092-2003 | 预应力混凝土铁路桥简支梁静载弯曲试验方法及评定标准 | / |
| 19 | TB/T2331－2013 | 铁路桥梁盆式支座 | / |
| 20 | TB/T2965-2011 | 铁路混凝土桥面防水层技术条件 | / |
| 21 | TB/T3054-2002 | 铁路混凝土工程预防碱-骨料反应技术条件 | / |
| 22 | TB/T3193-2008 | 铁路工程预应力筋夹片式锚具、夹具和连接器技术条件 | / |
| 23 | TB/T3274-2011 | 铁路混凝土梁配件多元合金共渗防腐技术条件 |  |
| 24 | TB/T3275-2011 | 铁路混凝土 | / |
| 25 | TB/T 3320-2013 | 铁路桥梁球型支座 | / |
| 26 | TB10002.1-2005 | 铁路桥涵设计基本规范 | / |
| 27 | TB10002.3-2005 | 铁路桥涵钢筋混凝土和预应力混凝土结构设计规范 | / |
| 28 | TB10005-2010 | 铁路混凝土结构耐久性设计规范 | / |
| 29 | TB10415-2003 | 铁路桥涵工程施工质量验收标准 | / |
| 30 | TB10424-2010 | 铁路混凝土工程施工质量验收标准 | / |
| 31 | TB10425-1994 | 铁路混凝土强度检验评定标准 | / |
| 32 | TB10621-2014 | 高速铁路设计规范 | 高速铁路 |
| 33 | TB10752-2010 | 高速铁路桥涵工程施工质量验收标准 | 高速铁路 |
| 34 | TZ203-2008 | 客货共线铁路桥涵工程施工技术指南 | / |
| 35 | TJ/GW120-2013 | 铁路混凝土桥梁弹性体伸缩缝暂行技术条件 | / |
| 36 | 铁建设【2010】241号 | 铁路混凝土工程施工技术指南 | / |
| 37 | 科技基[2006]45号 | SQMZ型双曲面钢支座暂行技术条件 | / |
| 38 | 科技基[2005]101号 | 客运专线桥梁圆柱面钢支座暂行技术条件 | / |
| 39 | 科技基[2005]101号 | 客运专线桥梁伸缩装置暂行技术条件 | 高速铁路 |
| 40 | TGX001～101-2012 | 铁路工程试验仪器检验校验方法 | / |
| 41 | JG/T163-2013 | 钢筋机械连接用套筒 | / |
| 42 | JGJ18-2012 | 钢筋焊接及验收规程 | / |
| 43 | JGJ55-2011 | 普通混凝土配合比设计规程 | / |
| 44 | JGJ107-2015 | 钢筋机械连接技术规程 | / |
| 45 | JJG52-2013 | 弹簧管式一般压力表、压力真空表和真空表 | / |
| 46 | JJG621-2012 | 液压千斤顶 | / |

注：标准一经修订，企业应当自标准实施之日起按新标准组织生产，生产许可证企业实地核查和产品检验应当按照新标准要求进行。

# 第三章  企业申请生产许可证的基本条件和资料

- 凡生产预应力混凝土铁路桥简支梁产品的企业应具备本条款规定的基本生产条件，内容包括：生产设施和检验设施、生产设备和工艺工装、检验设备、重要原材料见表3-1至表3-4。

表3-1   企业生产预应力混凝土铁路桥简支梁产品应具备的生产设施和检验设施

| 序号 | 生产设施名称 | 设施要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 试验室 | 一般不小于8间×20m2/间（办公室面积不计算在内） |
| 2 | 钢筋加工车间 | 封闭或者半封闭 |
| 3 | 骨料仓 | 封闭或者半封闭 |
| 4 | 原材料库房 | 封闭或者半封闭，并有防雨防潮措施 |
| 5 | 蓄水池 | 储量满足生产需要并有防尘和防护措施 |

表3-2   企业生产预应力混凝土铁路桥简支梁产品应具备的生产设备和工艺工装

| 类别 | 设备名称 | 设备要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产设备 | 混凝土搅拌站 | 不少于2台，强制式卧轴搅拌机或者强制式行星搅拌机及自动计量配料系统 | 法律法规规定的除外 |
|  | 压浆台车 | 搅拌机（自动计量系统）、压浆泵、真空泵 | 先张梁无此项 |
|  | 混凝土灌注设备 | 输送泵、布料机 | 箱梁生产时 |
|  | 蒸汽养护设备 | 供热量应满足混凝土材料预热、制梁、养护和管道压浆需要 | 不冬季施工时无此项 |
|  | 张拉设备 | 油泵、千斤顶并以油压表/应力控制为主 | / |
|  | 放张设备 | 油泵、千斤顶并以油压表/应力控制为主 | 先张梁适用 |
|  | 龙门吊 | 额定起吊能力满足最大使用荷载的需要 | / |
|  | 提梁/移梁设备 | 额定起吊能力满足最大使用荷载的需要 | 采用提梁机时可租赁 |
|  | 发电机 | 备用发电机，功率应满足停电时继续生产、办公、试验室试验 | 有双向供电系统时不适用且可租赁 |
| 工艺工装 | 制梁台座及配套装备 | 基础牢固，数量满足生产工期的需要 | / |
|  | 存梁台座 | 基础牢固，不产生不均匀沉降 | / |
|  | 模板 | 底模、侧模、端模、内模 | 可租赁、内模T梁不适用 |
|  | 定位网片焊接胎卡具 | / | / |
|  | 梁体钢筋绑扎胎卡具 | 底腹板钢筋绑扎胎具、桥面筋绑扎胎具 | 箱梁底腹顶钢筋应整体绑扎 |
|  | 混凝土灌注防雨设施 | 能满足在雨中灌注混凝土需要 | 箱梁生产时 |
|  | 混凝土养护装置 | 保温设施（蒸养罩、棚、房） | 蒸汽养护时 |

注：（1）本表为企业应具备的基本生产设备和工艺工装，可与上述设备名称不同，但应满足上述设备的功能性能精度要求。

（2）可租赁的必备设备和工装，租赁时间须满足生产许可证发证周期的要求。

表3-3企业生产预应力混凝土铁路桥简支梁产品应具备的检验设备及检验类别

| 序号 | 检验设备 | 精度或测量范围 | 进货 检验 | 过程 检验 | 出厂 检验 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 比表面积测定仪 | 符合JC/T 956-2014要求 | √ |  |  |  |
| 2 | 比重计 | 测定范围1.0～2.0 | √ |  |  |  |
| 3 | 标准筛 | 包括筛孔0.160、0.315、0.63、1.25、2.50、5.00、10.00mm | √ |  |  |  |
| 4 | 标准筛 | 筛孔2.36、4.75、9.5、16.0、19.0、26.5mm | √ |  |  |  |
| 5 | 标准养护控制仪 | 自动控制，相对湿度≥95%，温度20±2℃； | √ |  | √ |  |
| 6 | 测厚仪 | 对应所用防水卷材 | √ |  |  | 防水卷材进场检测用 |
| 7 | 卧轴式强制搅拌机 | ≥60L | √ |  |  |  |
| 8 | 沸煮箱 | 符合JC/T955要求 | √ |  |  |  |
| 9 | 负压筛析仪 | 45μm方孔 | √ |  |  | 使用粉煤灰必备 |
| 10 | 钢板尺 | 量程150mm、300mm、500mm、1000mm，分度值1mm | √ | √ | √ |  |
| 11 | 贯入阻力仪 | 精度10N | √ | √ |  |  |
| 12 | 含气量测试仪 | 直读式 | √ | √ |  |  |
| 13 | 烘箱 | 范围200℃,灵敏度±1℃ | √ | √ |  |  |
| 14 | 混凝土试验振动台 | 符合JG/T3020要求 | √ |  |  |  |
| 15 | 金属洛氏硬度计 | 允许偏差±1.5HRC/HRA | √ |  |  |  |
| 16 | 抗压强度试验机 | 符合GB/T17671要求 | √ | √ | √ |  |
| 17 | 抗折强度试验机 | 量程10000N，精度1% | √ | √ | √ | 后张法梁必备 |
| 18 | 量筒 | 10mL、100mL、200mL、250mL、1000mL | √ |  |  |  |
| 19 | 流动度测定仪 | 1725mL水流出时间8±0.2s | √ | √ |  | 后张法梁必备 |
| 20 | 流动度跳桌 | 符合GB/T2419要求 | √ |  |  | 使用粉煤灰必备 |
| 21 | 螺纹量规 | 对应本企业申请产品所涉预埋件 | √ |  |  |  |
| 22 | 秒表 | 精确至0.5s | √ | √ | √ |  |
| 23 | 针状、片状规准仪 | 符合JGJ52-2006 | √ |  |  |  |
| 24 | 容器 | （带密封盖有机玻璃材质）内径100mm，高160mm | √ |  |  | 后张法梁必备 |
| 25 | 塞尺 | 最小分度值不高于0.1mm | √ |  | √ |  |
| 26 | 烧杯 | 150mL | √ |  |  |  |
| 27 | 水泥标准养护箱 | 微机自动控制±1℃ | √ |  |  |  |
| 28 | 水泥胶砂搅拌机 | 符合JC/T681要求 | √ |  |  |  |
| 29 | 水泥胶砂振动台 | 符合JC/T682要求 | √ |  |  |  |
| 30 | 水泥净浆搅拌机 | 符合JC/T729要求 | √ |  |  |  |
| 31 | 水平尺 | 长1m | √ |  | √ |  |
| 32 | 坍落度仪 | 符合JG3021要求 | √ | √ |  |  |
| 33 | 电子天平/台秤 | 量程1kg、2kg、5kg、20kg、50kg，感量0.01g、0.1g、 1g、2g、5g、20g、50g | √ |  |  |  |
| 34 | 涂镀层测厚仪 | 不低于B级 | √ |  |  |  |
| 35 | 万能角度规 | 测量钢模板锚穴端板角度，分度值2′ | √ | √ |  | 后张法梁必备 |
| 36 | 万能试验机 | 精度1级，量程满足所用钢筋、钢绞线试验需要 | √ |  |  |  |
| 37 | 万能试验机/弯曲机 | 满足所用钢筋弯曲试验需要 | √ |  |  |  |
| 38 | 维卡仪 | 符合GB/T1346要求 | √ |  |  |  |
| 39 | 箱式电炉 | 箱式电炉1200℃ | √ |  |  |  |
| 40 | 压力泌水仪 | 最小分度值0.1MPa | √ |  |  |  |
| 41 | 压力试验机 | 量程不低于2000kN，精度1级 | √ | √ | √ |  |
| 42 | 压碎指标测定仪 | 符合JGJ52-2006 | √ |  |  |  |
| 43 | 摇筛机 | 混凝土骨料专用 | √ |  |  |  |
| 44 | 游标卡尺 | 量程150mm 、1000mm，分度值0.02mm | √ |  | √ |  |
| 45 | 数显游标卡尺 | 分度值0.01mm | √ |  |  |  |
| 46 | 数显深度尺 | 分度值0.01mm（测量限位板槽深） | √ | √ |  |  |
| 47 | 游离氧化钙测定仪 | 具有加热、搅拌、计时功能，并配冷凝管 | √ |  |  | 使用粉煤灰必备 |
| 48 | L尺 | 与申请产品对应 |  |  | √ |  |
| 49 | U尺 | 与申请产品对应 |  |  | √ | T型梁必备 |
| 50 | 标准测力计 | 与最大张拉力匹配，误差不超过1% |  | √ | √ |  |
| 51 | 标准砝码 | 总质量不少于混凝土拌合设备任一配料计量称实际称量 |  | √ |  |  |
| 52 | 测力环 | 0.3级 |  | √ | √ |  |
| 53 | 测温仪 | 插入式，精度1℃ |  | √ |  |  |
| 54 | 测温仪 | 可测量混凝土芯部温度、表面温度和环境温度，精度1℃ |  | √ |  |  |
| 55 | 弹簧秤 | 200N，不低于2级 |  | √ | √ |  |
| 56 | 钢卷尺 | 50m和/或30m，并进行平铺、悬空检定 |  | √ | √ |  |
| 57 | 钢卷尺 | 长度不少于5m，分度值1mm |  | √ | √ |  |
| 58 | 红外测温仪 | 覆盖-10℃～100℃，精度1℃ |  |  | √ |  |
| 59 | 混凝土保护层厚度测试仪 | 配钢筋保护层厚度试块比对、修正使用 |  |  | √ |  |
| 60 | 混凝土弹模仪 | 含变形测试仪表，分度值不高于0.001mm |  | √ | √ |  |
| 61 | 活塞压力计 | 量程60MPa，精度不低于0.25级 |  | √ | √ |  |
| 62 | 静载试验台 | 含配套设施，承载能力不低于试验最大荷载1.2倍 |  |  | √ | 反力架可共用 |
| 63 | 抗拔仪 | 防水层与混凝土粘结强度测试，精度1% |  |  | √ | 桥面保护层混凝土生产时必备 |
| 64 | 跨度样板 | 与申请产品对应 |  |  | √ |  |
| 65 | 裂缝观测仪 | 分辨率0.01mm |  |  | √ |  |
| 66 | 扭矩扳手 | 力矩不低于使用要求 |  | √ | √ | 静载试验/钢筋连接套筒安装使用 |
| 67 | 千斤顶校验装置 | 承载能力不低于最大使用力的1.2倍 |  | √ | √ |  |
| 68 | 水平仪 | 测量误差不超过1mm |  | √ | √ |  |
| 69 | 位移计/百分表 | 量程不低于30mm，分度值0.01mm |  |  | √ | 不少于8个 |
| 70 | 压力表/传感器 | 成品梁静载试验用，抗震压力表不低于0.4级，分度值不大于0.2MPa/传感器误差不超过1.0% |  |  | √ |  |

注：1.本表为企业应具备的检验设备，可与上述设备名称不同，但应满足上述设备的功能性能精度要求。

2.“备注”栏中注明必备条件的仪器设备，不适用时可不具备。

表3-4 企业生产预应力混凝土铁路桥简支梁产品重要原材料

| 序号 | 重要原材料名称 | 依据标准或主要技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泥 | TB/T3275-2011 | / |
| 2 | 河砂 | TB/T3275-2011 | / |
| 3 | 碎石 | TB/T3275-2011 | / |
| 4 | 掺合料（粉煤灰、矿粉） | TB/T3275-2011 | / |
| 5 | 外加剂（减水剂、引气剂） | TB/T3275-2011 | / |
| 6 | 钢筋 | GB1499.1-2008、GB1499.2-2007 | / |
| 7 | 钢绞线 | GB/T5224-2014 | / |
| 8 | 锚具 | TB/T3193-2008 | 先张梁无此项 |
| 9 | 压浆剂/压浆料 | TB/T3192-2008 | 先张梁无此项 |
| 10 | 金属预埋件（T钢、预埋支座板、预埋接触网螺栓、预埋防落梁板等） | TB/T3274-2011及设计要求 | / |

注：产品标准中有规定的，执行产品标准。

- 申请发证、证书延续、许可范围变更（许可范围变更的情形含：单元及品种发生变化、获证单元内增加产品品种、增加生产场所等；同一单元同一品种内的型号规格发生变化时，按表1规定可以采用覆盖原则或者平行原则的无需申请扩项，反之需申请扩项，并按照本实施细则规定的程序进行产品检验。）需要进行实地核查的，企业应在实地核查前做好准备，具有不少于抽样基数的成品梁，根据本细则第六条要求和实际情况填写下列企业资料，实地核查时提交审查组现场核查。

（一）企业生产预应力混凝土铁路桥简支梁产品主要工艺流程图 (见附件1-1)；

企业获证后证书上载明的有关事项发生变化的，应在变化一个月内向企业所在地工业生产许可证管理部门提交许可范围变更申请并填写本表。

（二）企业生产预应力混凝土铁路桥简支梁产品生产设施和检验设施表(见附件1-2)和生产场所示意图(见附件1-3)；

企业获证后增加生产场所、企业迁址应在变化一个月内向企业所在地工业产品生产许可证管理部门提交许可范围变更申请并填写本表。

（三）企业生产预应力混凝土铁路桥简支梁产品生产设备表(见附件1-4)

（四）企业生产预应力混凝土铁路桥简支梁产品检验设备表(见附件1-5)

（五）企业生产预应力混凝土铁路桥简支梁产品重要原材料明细表 (见附件1-6)；

（六）关键岗位专业技术人员表(见附件1-7)；

（七）产品技术文件和工艺文件清单(见附件1-8)；

# 第四章  企业实地核查

- 现场实地核查时，企业申请取证的产品应正常生产，相关人员应在岗到位。

- 审查组现场对企业申请书及证照等申请材料进行核实。

- 审查组现场按照本细则第七条要求企业准备的所有相关材料（见附件1-1～8）进行核实。

- 审查组现场按照《预应力混凝土铁路桥简支梁产品生产许可证企业实地核查办法》(见附件2)进行实地核查，并做好记录，形成《企业实地核查不符合项和建议改进项汇总表》(见附件3)，完成《生产许可证企业实地核查报告》(见附件4)。

- 审查组现场形成的核查材料和记录（包括附件1-1～8、附件2、附件3和附件4）一式四份，企业、地方许可证主管部门、审查组织单位、全国工业产品生产许可证审查中心（以下简称全国许可证审查中心）各一份。

- 实地核查判定原则

（一）审查组应对实地核查办法的每一个条款进行核查，并根据其满足生产合格产品的能力的程度分别作出符合、不符合和建议改进的判定。

（二）对判为不符合项的须填写详细的不符合事实，对判为建议改进项的须填写实地核查发现的可改进的问题。

（三）核查结论的确定原则：

实地核查按产品单元品种审查，未发现不符合，核查结论为合格，否则为不合格。核查结论不合格则该产品单元品种不合格。

# 第五章  产品检验

- 抽样规则

（一）实地核查合格的企业，审查组按检验样品数量一览表的规定（见表4），在企业自检合格的产品中实施抽样，并填写抽样单（见表5）。

表4检验样品数量一览表

| 产品单元 | 产品 品种 | 抽检样品种类 | 抽样基数 | 样品数量 | 抽样方法及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 后张法预应力混凝土简支梁 | T型 | 覆盖申请的最大跨度 | 不少于20件； 其中满足静载试验条件的样品梁不应少于3件。 | 静载试验样品梁1件； 外形外观样品梁6件。 | （1）从企业自检合格的库存成品梁中，采取随机抽样与特定抽样相结合的抽样方法。 （2）静载试验样品梁宜遵循以下六个抽样原则： ①跨度——以大代小 ②梁别——以双代单 ③梁高——以低代高 ④设计——以弱代强 ⑤工艺——以难代易 ⑥质量——以劣代优（指张拉龄期最短、强度、弹模较低者）。 （3）外形外观梁样品梁宜遵循以下三个抽样原则：直曲并存、跨度兼顾、龄期覆盖。 |
|  | 箱型 | 任意线数 | 不少于12件； 其中满足静载试验条件的样品梁不应少于3件。 | 静载试验样品梁1件； 外形外观样品梁6件。 |  |
|  | 异型 | 申请的具体截面型式 | 不少于12件； 其中满足静载试验条件的样品梁不应少于3件。 | 静载试验样品梁1件； 外形外观样品梁6件。 |  |
| 先张法预应力混凝土简支梁 | T型 | 覆盖申请的最大跨度 | 不少于20件； 其中满足静载试验条件的样品梁不应少于3件。 | 静载试验样品梁1件； 外形外观样品梁6件。 | （1）从企业自检合格的库存成品梁中，采取随机抽样与特定抽样相结合的抽样方法。 （2）静载试验样品梁宜遵循以下六个抽样原则： ①跨度——以大代小 ②梁别——以双代单 ③梁高——以低代高 ④设计——以弱代强 ⑤工艺——以难代易 ⑥质量——以劣代优（指张拉龄期最短、强度、弹模较低者）。 （3）外形外观梁样品梁宜遵循以下三个抽样原则：直曲并存、跨度兼顾、龄期覆盖。 |
|  | 箱型 | 任意线数 | 不少于12件； 其中满足静载试验条件的样品梁不应少于3件。 | 静载试验样品梁1件； 外形外观样品梁6件。 |  |
|  | 异型 | 申请的具体截面型式 | 不少于12件； 其中满足静载试验条件的样品梁不应少于3件。 | 静载试验样品梁1件； 外形外观样品梁6件。 |  |

注：样品梁/成品梁是指完成终张拉且封端（当桥面防水处理在铺架前完成时，应包括完成防水处理）的成品。

（二）企业应在7日内将样品和抽样单一并送达有资质的生产许可证检验机构（以下简称发证检验机构，企业可在国家质量监督检验检疫总局或省级质量技术监督部门网上查询自主选择）。

（三）当现场抽样基数不足以上规定时，须提供建设甲方的证明原件，但不得少于需抽取样品的数量；特殊情况下，由于工程建设设计要求，申请取证企业整个生产周期的制梁总数不足60件时，可在建设甲方提供充足证明材料后，委托承担该产品生产许可证检验任务的检验机构依据本实施细则规定进行检验，检验合格后方可架设。

表5 预应力混凝土铁路桥简支梁产品生产许可证抽样单

| 企业情况 | 申请单位 (盖章) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生产地址 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |
|  | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  | 传 真 |  |
|  | 集团公司所属单位（盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 生产地址 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |
|  | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  | 传 真 |  |
| 样品情况 | 产品名称 |  |  |  |  | 产品单元 |  |  |  |
|  | 产品品种 |  |  |  |  | 执行标准 |  |  |  |
|  | 抽样基数 |  |  |  |  | 生产日期 |  |  |  |
|  | 样品数量 |  |  |  |  | 抽样日期 |  |  |  |
| 样品信息 | 抽样基数梁图纸图号及名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 静载试验梁梁号、图纸图号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外形尺寸梁梁号、图纸图号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抽样人员 （签字） |  | 1、 2、 |  |  |  | 企业代表 （签字） |  |  |  |
| 抽样方式 | 审查组抽样 免实地核查企业抽样 已获证单元内增加产品企业抽样 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明 | 请企业在实地核查合格后7日内将样品送达自主选择的生产许可证检验机构。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.预应力混凝土铁路桥简支梁产品生产许可证检验样品无论是审查组抽样还是企业抽样，均应填写此抽样单。

2.以集团公司形式申请的企业，如集团公司不生产，集团公司可不盖章，集团公司所属单位必须盖章。

- 需要到生产或用户现场进行检验的，由企业自主选择发证检验机构，发证检验机构可在企业生产或用户现场开展产品检验。

- 企业延续符合免实地核查要求的，不进行实地核查只进行产品检验，企业应在申请受理之日起7日内，按本细则第十四条中表4要求自行抽封样品、填写抽样单（表5），自主选择发证检验机构，同时将抽样单和检验委托合同寄送全国工业产品生产许可证办公室铁路专用产品审查部。企业对所抽送样品的及时性、真实性、准确性负责。

需要在生产或用户现场检验的，企业自主选择发证检验机构进行现场检验。

- 预应力混凝土铁路桥简支梁产品生产许可证发证检验项目、依据标准及重要度分级见表6-1和表6-2。

表6-1  后张法/先张法预应力混凝土T型简支梁产品生产许可证检验项目、依据标准及重要度分级表

| 序号 | 检验项目 | 检验依据标准及条款 | 检验方法依据标准或条款 | 重要度分级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A | B |
|  | 静载试验 | TB/T2484-2005 3.4.7/3.4.8条 TB/T3043-2005 3.4.3条 TB/T3432-2016 3.4.5/3.4.6条 TB/T3433-2016 3.4.5/3.4.6条 | TB/T2092-2003 | √ |  |
|  | 预防碱骨料反应 | TB/T3275-2011 5.1.2/ 5.1.6/5.1.7/7.1.5条 TB/T2484-2005 3.4.6条 TB/T3043-2005 3.4.2条 TB/T3432-2016 3.2.2/3.2.5条 TB/T3433-2016 3.2.2/3.2.5条 | GB/T176-2008 17条 TB/T2922.1-1998 TB/T2922.5-2002 TB/T3275-2011 附录B | √ |  |
|  | 混凝土耐久性 | TB/T2484-2005 3.4.2/3.4.3/3.4.4条 TB/T3043-2005 3.4.2条 TB/T3432-2016 3.4.2/3.4.3条 TB/T3433-2016 3.4.2/3.4.3条 | GB/T50082-2009 4.2/5/6.2/7.2条 | √ |  |
|  | 胶凝材料耐腐蚀性 | TB/T2484-2005 5.3.2条 表5 TB/T3043-2005 3.4.2条 | TB/T3275-2011 附录A | √ |  |
|  | 梁体混凝土28d强度 | TB/T2484-2005 3.4.1条 TB/T3043-2005 3.4.1条 TB/T3432-2016 3.4.1条 TB/T3433-2016 3.4.1条 且满足设计图纸要求 | GB/T50081-2002 TB10425-1994 | √ |  |
|  | 梁体混凝土28d弹模 | TB/T2484-2005 3.4.1条 TB/T3043-2005 3.4.1条 TB/T3432-2016 3.4.1条 TB/T3433-2016 3.4.1条 且满足设计图纸要求 | GB/T50081-2002 | √ |  |
|  | 桥面保护层混凝土28d强度 | TB/T2484-2005 3.4.1条 TB/T3043-2005 3.4.1条 TB/T3432-2016 3.4.1条 TB/T3433-2016 3.4.1条 且满足设计图纸要求 | GB/T50081-2002 TB10425-1994 |  | √ |
|  | 封端混凝土28d强度 | TB/T2484-2005 3.4.1条 TB/T3043-2005 3.4.1条 TB/T3432-2016 3.4.1条 TB/T3433-2016 3.4.1条 且满足设计图纸要求 | GB/T50081-2002 TB10425-1994 |  | √ |
|  | 管道压浆28d强度 | TB/T3043-2005 3.4.1条 TB/T3432-2016 3.4.1条 且满足设计图纸要求 | GB/T17671-1999 |  | √ |
|  | 梁体表面裂纹 | TB/T2484-2005 3.4.10条 TB/T3043-2005 3.4.5条 TB/T3432-2016 3.4.7条 TB/T3433-2016 3.4.7条 且满足设计图纸要求 | TB/T2484-2005 3.4.10条 TB/T3043-2005 3.4.5条 TB/T3432-2016 3.4.7条 TB/T3433-2016 3.4.7条 用肉眼或刻度放大镜观察预应力区，重点查看下翼缘两侧和底部，不允许出现裂纹。 |  | √ |
|  | 桥梁全长 | TB/T2484-2005 3.4.10条 TB/T3043-2005 3.4.5条 TB/T3432-2016 3.4.7条 TB/T3433-2016 3.4.7条 且满足设计图纸要求 | TB/T2484-2005 3.4.10条 TB/T3043-2005 3.4.5条 TB/T3432-2016 3.4.7条 TB/T3433-2016 3.4.7条 用钢卷尺测量梁体全长，梁上梁下各测两处任意位置。 |  | √ |
|  | 桥梁跨度 | TB/T2484-2005 3.4.10条 TB/T3043-2005 3.4.5条 TB/T3432-2016 3.4.7条 TB/T3433-2016 3.4.7条 且满足设计图纸要求 | TB/T2484-2005 3.4.10条 TB/T3043-2005 3.4.5条 TB/T3432-2016 3.4.7条 TB/T3433-2016 3.4.7条 用钢卷尺测量梁体两侧跨度。 | √ |  |
|  | 梁高 | TB/T2484-2005 3.4.10条 TB/T3043-2005 3.4.5条 TB/T3432-2016 3.4.7条 TB/T3433-2016 3.4.7条 且满足设计图纸要求 | TB/T2484-2005 3.4.10条 TB/T3043-2005 3.4.5条 TB/T3432-2016 3.4.7条 TB/T3433-2016 3.4.7条 用钢卷尺直接测量梁体两端的梁高，每件梁测2处。 |  | √ |
|  | 梁上拱 | TB/T2484-2005 3.4.10条 TB/T3043-2005 3.4.5条 TB/T3432-2016 3.4.7条 TB/T3433-2016 3.4.7条 且满足设计图纸要求 | TB/T2484-2005 3.4.10条 TB/T3043-2005 3.4.5条 TB/T3432-2016 3.4.7条 TB/T3433-2016 3.4.7条 用水准仪测量梁体两侧的上拱度，取平均值做为测量结果。 |  | √ |
|  | 桥面外侧偏离设计位置 | TB/T2484-2005 3.4.10条 TB/T3043-2005 3.4.5条 TB/T3432-2016 3.4.7条 TB/T3433-2016 3.4.7条 且满足设计图纸要求 | TB/T2484-2005 3.4.10条 TB/T3043-2005 3.4.5条 TB/T3432-2016 3.4.7条 TB/T3433-2016 3.4.7条 在梁端支座板底面向上50mm为基点，固定分中规，分出桥面中心线，用卷尺测量桥面中心线到挡砟墙外侧距离，测点沿长度方向相对均布，每件梁测5处。 |  | √ |
|  | 下翼缘宽度 | TB/T2484-2005 3.4.10条 TB/T3043-2005 3.4.5条 TB/T3432-2016 3.4.7条 TB/T3433-2016 3.4.7条 且满足设计图纸要求 | TB/T2484-2005 3.4.10条 TB/T3043-2005 3.4.5条 TB/T3432-2016 3.4.7条 TB/T3433-2016 3.4.7条 用钢直尺测量U型尺下口宽度，再用U型尺直接测量下翼缘宽度，测点沿长度方向相对均布，每件梁测5处。 |  | √ |
|  | 腹板厚度 | TB/T2484-2005 3.4.10条 TB/T3043-2005 3.4.5条 TB/T3432-2016 3.4.7条 TB/T3433-2016 3.4.7条 且满足设计图纸要求 | TB/T2484-2005 3.4.10条 TB/T3043-2005 3.4.5条 TB/T3432-2016 3.4.7条 TB/T3433-2016 3.4.7条 用U型尺直接测量，测点沿长度方向相对均布，每件梁测5处。 |  | √ |
|  | 预留孔道位置 | TB/T2484-2005 3.4.10条 TB/T3043-2005 3.4.5条 TB/T3432-2016 3.4.7条 TB/T3433-2016 3.4.7条 且满足设计图纸要求 | TB/T2484-2005 3.4.10条 TB/T3043-2005 3.4.5条 TB/T3432-2016 3.4.7条 TB/T3433-2016 3.4.7条 在梁体固定支座端固定钢卷尺，拉至梁体另一端，以跨度线为基准测量两个下端隔板和下中隔板位置，计算偏差；在梁体跨中附近架水准仪，测量两个下端隔板和下中隔板孔道中心的高度位置及对应的梁体底面的高度位置，计算梁底至下隔板孔道中心的高差。 |  | √ |
|  | 预埋支座板外露底面空腹声 | TB/T2484-2005 3.4.10条 TB/T3043-2005 3.4.5条 TB/T3432-2016 3.4.7条 TB/T3433-2016 3.4.7条 且满足设计图纸要求 | TB/T2484-2005 3.4.10条 TB/T3043-2005 3.4.5条 TB/T3432-2016 3.4.7条 TB/T3433-2016 3.4.7条 用铁锤敲击预埋的两块支座板，支座板上方混凝土有空洞现象计入超差，支座板与上方混凝土分离不计入超差。 |  | √ |
|  | 预埋支座板螺栓中心位置偏差 | TB/T2484-2005 3.4.10条 TB/T3043-2005 3.4.5条 TB/T3432-2016 3.4.7条 TB/T3433-2016 3.4.7条 且满足设计图纸要求 | TB/T2484-2005 3.4.10条 TB/T3043-2005 3.4.5条 TB/T3432-2016 3.4.7条 TB/T3433-2016 3.4.7条 用游标卡尺直接测量任意两个光圆直杆螺栓间距，每个支座板测5处。 | √ |  |
|  | 预埋支座板中心横向偏离设计位置 | TB/T2484-2005 3.4.10条 TB/T3043-2005 3.4.5条 TB/T3432-2016 3.4.7条 TB/T3433-2016 3.4.7条 且满足设计图纸要求 | TB/T2484-2005 3.4.10条 TB/T3043-2005 3.4.5条 TB/T3432-2016 3.4.7条 TB/T3433-2016 3.4.7条 从下翼缘分出梁体中心，用跨度样板分出支座板中心，用直钢尺测量两中心间距离， |  | √ |
| 说明 | - 此表适用于客货共线T梁和客运专线T梁，异型梁可根据需要采用； - 若有关桥梁的技术条件、设计图纸及验收标准存有差异或发生变更时，本《发证细则》按照“就近”“就高”“就新”的原则执行。 |  |  |  |  |

表6-2  后张法/先张法预应力混凝土箱型简支梁产品生产许可证检验项目、依据标准及重要度分级表

| 序号 | 检验项目 | 检验依据标准及条款 | 检验方法依据标准或条款 | 重要度分级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A | B |
|  | 静载试验 | TB/T3432-2016 3.4.5/3.4.6条 TB/T3433-2016 3.4.5/3.4.6条 | TB/T2092-2003 | √ |  |
|  | 预防碱骨料反应 | TB/T3275-2011 5.1.2/ 5.1.6/5.1.7/7.1.5条 TB/T3432-2016 3.2.2/3.2.5条 TB/T3433-2016 3.2.2/3.2.5条 | GB/T176-2008 17条 TB/T2922.1-1998 TB/T2922.5-2002 TB/T3275-2011 附录B | √ |  |
|  | 混凝土耐久性 | TB/T3432-2016 3.4.2/3.4.3条 TB/T3433-2016 3.4.2/3.4.3条 | GB/T50082-2009 4.2/5/7.2条 | √ |  |
|  | 梁体混凝土28d强度 | TB/T3432-2016 3.4.1条 TB/T3433-2016 3.4.1条 且满足设计图纸要求 | GB/T50081-2002 TB10425-1994 | √ |  |
|  | 梁体混凝土28d弹模 | TB/T3432-2016 3.4.1条 TB/T3433-2016 3.4.1条 且满足设计图纸要求 | GB/T50081-2002 | √ |  |
|  | 封端混凝土28d强度 | TB/T3432-2016 3.4.1条 TB/T3433-2016 3.4.1条 且满足设计图纸要求 | GB/T50081-2002 TB10425-1994 |  | √ |
|  | 管道压浆28d强度 | TB/T3432-2016 3.4.1条 且满足设计图纸要求 | GB/T17671-1999 |  | √ |
|  | 梁体表面裂纹 | TB/T3432-2016 3.4.7条 TB/T3433-2016 3.4.7条 且满足设计图纸要求 | TB/T3432-2016 TB/T3433-2016 用肉眼观测预应力区，重点查看底板底面和腹板下部，不允许出现裂纹。 |  | √ |
|  | 桥梁全长 | TB/T3432-2016 3.4.7条 TB/T3433-2016 3.4.7条 且满足设计图纸要求 | TB/T3432-2016 TB/T3433-2016 用钢卷尺测量梁体全长，梁上梁下各测两处任意位置。 |  | √ |
|  | 桥梁跨度 | TB/T3432-2016 3.4.7条 TB/T3433-2016 3.4.7条 且满足设计图纸要求 | TB/T3432-2016 TB/T3433-2016 用钢卷尺测量梁体两侧跨度。 | √ |  |
|  | 梁高 | TB/T3432-2016 3.4.7条 TB/T3433-2016 3.4.7条 且满足设计图纸要求 | TB/T3432-2016 TB/T3433-2016 用钢卷尺直接测量梁体两端的梁高，每件梁测2处。 |  | √ |
|  | 梁上拱 | TB/T3432-2016 3.4.7条 TB/T3433-2016 3.4.7条 且满足设计图纸要求 | TB/T3432-2016 TB/T3433-2016 用水准仪测量梁体两侧的上拱度，取平均值做为测量结果。 |  | √ |
|  | 桥面外侧偏离设计位置 | TB/T3432-2016 3.4.7条 TB/T3433-2016 3.4.7条 且满足设计图纸要求 | TB/T3432-2016 TB/T3433-2016 在梁端支座板中心线向上50mm为基点，固定分中规，分出桥面中心线，用钢卷尺测量桥面中心线到桥面外侧距离，测点沿长度方向相对均布，每件梁测5处。 |  | √ |
|  | 桥面宽度 | TB/T3432-2016 3.4.7条 TB/T3433-2016 3.4.7条 且满足设计图纸要求 | TB/T3432-2016 TB/T3433-2016 用钢卷尺直接测量桥面宽度，测点沿长度方向相对均布，每件梁测5处。 |  | √ |
|  | 顶板厚度 | TB/T3432-2016 3.4.7条 TB/T3433-2016 3.4.7条 且满足设计图纸要求 | TB/T3432-2016 TB/T3433-2016 用水准仪测量，测点沿长度方向相对均布，每件梁测5处。 |  | √ |
|  | 底板厚度 | TB/T3432-2016 3.4.7条 TB/T3433-2016 3.4.7条 且满足设计图纸要求 | TB/T3432-2016 TB/T3433-2016 用卷尺测量，测点沿长度方向相对均布，每件梁测5处。 |  | √ |
|  | 腹板厚度 | TB/T3432-2016 3.4.7条 TB/T3433-2016 3.4.7条 且满足设计图纸要求 | TB/T3432-2016 TB/T3433-2016 用卷尺测量梁端和通风孔的水平厚度，测点沿长度方向和两侧腹板相对均布，每件梁测5处。 |  | √ |
|  | 预埋支座板外露底面空腹声 | TB/T3432-2016 3.4.7条 TB/T3433-2016 3.4.7条 且满足设计图纸要求 | TB/T3432-2016 TB/T3433-2016 用铁锤敲击预埋的四块支座板，支座板上方混凝土有空洞现象计入超差，支座板与上方混凝土分离不计入超差。 |  | √ |
|  | 预埋支座板螺栓中心位置偏差 | TB/T3432-2016 3.4.7条 TB/T3433-2016 3.4.7条 且满足设计图纸要求 | TB/T3432-2016 TB/T3433-2016 用游标卡尺直接测量任意两个光圆直杆螺栓间距，每个支座板测5处。 | √ |  |
|  | 预埋支座板中心横向偏离设计位置 | TB/T3432-2016 3.4.7条 TB/T3433-2016 3.4.7条 且满足设计图纸要求 | TB/T3432-2016 TB/T3433-2016 用两个水平尺分别靠在梁端腹板两侧，用卷尺测量底板平面与两水平尺交点位置和支座板中心位置，计算底板中心位置与支座板中心位置距离。 |  | √ |
|  | 接地电阻 | TB/T3432-2016 3.4.7条 TB/T3433-2016 3.4.7条 且满足设计图纸要求 | TB/T3432-2016 TB/T3433-2016 测试梁端接地端子至最远端接地钢筋之间的电阻，每件梁测4处。 |  | √ |
| 说明 | - 此表适用于客货共线箱梁和客运专线箱梁，异型梁可根据需要采用； - 若有关桥梁的技术条件、设计图纸及验收标准存有差异或发生变更时，本《发证细则》按照“就近”“就高”“就新”的原则执行。 |  |  |  |  |

- 预应力混凝土铁路桥简支梁产品许可证检验综合判定原则：

（一）A类检验项目全部合格；

（二）单个B类检验项目的6件梁合格测点数量不小于6件梁测点总数量的80%，否则判该B类检验项目不合格；B类检验项目不合格数不大于4个。

同时满足上述要求则判定产品检验合格，否则判定产品检验不合格。

发证检验时静载试验不合格，不允许复试。

当静载试验不合格时，应委托有资质的检验机构对其他样品梁进行抽样检验，抽取静载试验样品梁的数量不小于1/10，且不少于3件，当全部静载试验样品梁的静载试验均合格，准许架设。反之，需逐件试验，合格者可架设。

- 检验报告

（一）发证检验机构应当在收到企业样品之日起25日内完成检验工作，出具检验报告(格式见附件5)一式四份(企业、发证检验机构、审查组织单位、全国许可证审查中心各一份)。

（二）证书延续企业提供同单元产品6个月内（自检验报告签发日期起）省级及以上产品质量监督抽查合格检验报告的，可免于该单元许可证产品检验。

# 第六章  证书许可范围

- 企业申请的发证产品通过材料核实、现场实地核查和许可证产品检验合格、符合通则和本细则规定要求的，由审查组织单位拟定产品生产许可范围，报送国家质量监督检验检疫总局批准。

- 产品生产许可范围的判定原则及示例：

（一）产品单元经实地核查合格，且抽样产品检验合格，则证书许可范围为该产品单元内抽样检验的产品；实地核查不合格，则产品单元不合格；实地核查合格，产品检验一种产品合格，另外一种产品不合格，则证书许可范围为该产品单元内对应抽样检验合格的产品。

（二）产品单元实地核查合格，且抽样的代表样品检验合格，则许可范围为该代表样品可覆盖的范围，举例：企业获取后张法预应力混凝土铁路桥简支梁产品 T型：跨度24m生产许可证证书后，可生产24m、20m、16m跨度的后张法T型简支梁产品，但不可生产跨度32m的T型简支梁产品。

工业产品生产许可证证书产品许可范围示例：

示例1：产品名称：预应力混凝土铁路桥简支梁   产品明细：后张法预应力混凝土铁路桥箱型简支梁产品 双线、单线、多线

示例2：产品名称：预应力混凝土铁路桥简支梁   产品明细：后张法预应力混凝土铁路桥T型简支梁产品  跨度32m

示例3：产品名称：预应力混凝土铁路桥简支梁   产品明细：后张法预应力混凝土铁路桥异型简支梁产品  槽型

示例4：产品名称：预应力混凝土铁路桥简支梁   产品明细：先张法预应力混凝土铁路桥箱型简支梁产品 双线、单线、多线

示例5：产品名称：预应力混凝土铁路桥简支梁   产品明细：先张法预应力混凝土铁路桥T型简支梁产品  跨度32m

示例6：产品名称：预应力混凝土铁路桥简支梁   产品明细：先张法预应力混凝土铁路桥异型简支梁产品  槽型

证书产品明细内容示例如表7。

表7  证书产品明细内容示例

| 示例 | 产品单元 | 企业申请内容 | 实地核查结果 | 产品检验结果 | 确认证书产品许可范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 后张法预应力混凝土铁路桥简支梁产品 | 箱型：双线 | 后张法预应力混凝土铁路桥简支梁产品审查合格 | 检验结论合格 | 后张法预应力混凝土铁路桥箱型简支梁产品 双线、单线、多线 |
| 2 | 后张法预应力混凝土铁路桥简支梁产品 | 箱型：单线 | 后张法预应力混凝土铁路桥简支梁产品审查合格 | 检验结论合格 | 后张法预应力混凝土铁路桥箱型简支梁产品 双线、单线、多线 |
| 3 | 后张法预应力混凝土铁路桥简支梁产品 | T型：跨度32m | 后张法预应力混凝土铁路桥简支梁产品审查合格 | 检验结论合格 | 后张法预应力混凝土铁路桥T型简支梁产品 跨度32m |
| 4 | 后张法预应力混凝土铁路桥简支梁产品 | 箱型：双线 T型：跨度32m | 后张法预应力混凝土铁路桥简支梁产品审查合格 | 箱型：双线检验结论合格，T型：跨度32m检验结论合格 | 后张法预应力混凝土铁路桥箱型简支梁产品 双线、单线、多线 后张法预应力混凝土铁路桥T型简支梁产品 跨度32m |
| 5 | 后张法预应力混凝土铁路桥简支梁产品 | 箱型：双线 T型：跨度32m | 后张法预应力混凝土铁路桥简支梁产品审查合格 | 箱型：双线检验结论合格，T型：跨度32m检验结论不合格 | 后张法预应力混凝土铁路桥箱型简支梁产品 双线、单线、多线 |
| 6 | 后张法预应力混凝土铁路桥简支梁产品 | 异型：槽型 | 后张法预应力混凝土铁路桥简支梁产品审查合格 | 检验结论合格 | 后张法预应力混凝土铁路桥异型简支梁产品 槽型 |
| 7 | 先张法预应力混凝土铁路桥简支梁产品 | 箱型：双线 | 先张法预应力混凝土铁路桥简支梁产品审查合格 | 检验结论合格 | 先张法预应力混凝土铁路桥箱型简支梁产品 双线、单线、多线 |
| 8 | 先张法预应力混凝土铁路桥简支梁产品 | 箱型：单线 | 先张法预应力混凝土铁路桥简支梁产品审查合格 | 检验结论合格 | 先张法预应力混凝土铁路桥箱型简支梁产品 双线、单线、多线 |
| 9 | 先张法预应力混凝土铁路桥简支梁产品 | T型：跨度32m | 先张法预应力混凝土铁路桥简支梁产品审查合格 | 检验结论合格 | 先张法预应力混凝土铁路桥T型简支梁产品 跨度32m |
| 10 | 先张法预应力混凝土铁路桥简支梁产品 | 箱型：双线 T型：跨度32m | 先张法预应力混凝土铁路桥简支梁产品审查合格 | 箱型：双线检验结论合格，T型：跨度32m检验结论合格 | 先张法预应力混凝土铁路桥箱型简支梁产品 双线、单线、多线 先张法预应力混凝土铁路桥T型简支梁产品 跨度32m |
| 11 | 先张法预应力混凝土铁路桥简支梁产品 | 箱型：双线 T型：跨度32m | 先张法预应力混凝土铁路桥简支梁产品审查合格 | 箱型：双线检验结论合格，T型：跨度32m检验结论不合格 | 先张法预应力混凝土铁路桥箱型简支梁产品 双线、单线、多线 |
| 12 | 先张法预应力混凝土铁路桥简支梁产品 | 异型：槽型 | 先张法预应力混凝土铁路桥简支梁产品审查合格 | 检验结论合格 | 先张法预应力混凝土铁路桥异型简支梁产品 槽型 |

注：1.最终发证范围按同时满足实地核查和产品检验的合格范围确定。

2.如果企业申请的产品名称与细则中的产品单元名称不一致时，按细则中的产品单元名称发证。

# 第七章  附则

- 全国工业产品生产许可证办公室铁路专用产品审查部联系方式

全国工业产品生产许可证办公室铁路专用产品审查部设在中国铁道科学研究院标准计量研究所

地    址：北京市西直门外大柳树路2号

邮政编码：100081

电    话：010-51893336、51893040

传    真：010-51893336

电子信箱：jjzx3h@rails.cn

联 系 人：李湛、黄银霞

- 本实施细则由国家质量监督检验检疫总局负责解释。

- 本实施细则自 2016年10月30日起实施，原《预应力混凝土铁路桥简支梁产品生产许可证实施细则》作废。

# 附件1

# 企业核查时准备书面材料清单

附件1-1企业生产预应力混凝土铁路桥简支梁产品主要工艺流程图

附件1-2企业生产预应力混凝土铁路桥简支梁产品生产设施和检验设施表

附件1-3企业生产预应力混凝土铁路桥简支梁产品生产场所示意图

附件1-4企业生产预应力混凝土铁路桥简支梁产品生产设备表

附件1-5企业生产预应力混凝土铁路桥简支梁产品检验设备表

附件1-6企业生产预应力混凝土铁路桥简支梁产品关键件明细表

附件1-7关键岗位专业技术人员表

附件1-8产品技术文件和工艺文件清单

企业名称：                          （盖章）

企业代表签字：                       年  月  日

审查组确认签字：                 年  月  日

本清单内所有书页材料经现场实地核查确认后一式四份，企业、地方许可证主管部门、审查组织单位、全国许可证审查中心各一份，企业加盖骑缝章。

附件1-1

# 企业生产预应力混凝土铁路桥简支梁产品主要工艺流程图

第页共页

| 企业申请填写内容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 |  | 填写日期 |  |
| 产品单元 |  |  |  |
| 工艺流程图 （企业填写） | （以框图+箭头方式表述企业生产该产品的实际工艺流程、并以“◆、★、▲”在相应的框图上表示关键工序、质量控制点、特殊过程）： |  |  |
| 现场核查后填写内容 |  |  |  |
| 审查组 核查确认 | 经核查，该企业生产产品上述生产工艺流程描述与实际相符，企业对关键工序、质量控制点、特殊过程进行了识别，审查组予以确认。 |  |  |

注：1. 如产品单元生产工艺不同均应分别绘制；

2. 如采用非典型工艺的企业，应提交采用非典型工艺的说明：明示所采用的工艺流程、设备工装、加工制作方法等情况，陈述与典型工艺的主要差异（如有）。

附件1-2

# 企业生产预应力混凝土铁路桥简支梁产品生产设施和检验设施表

| 序号 | 产品单元 | 生产设施名称 | 设施特征及用途描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 试验室 | （包含对应本细则表3-1，满足其要求等情况） |  |
|  |  | 钢筋加工车间 |  |  |
|  |  | 骨料仓 |  |  |
|  |  | 原材料库房 |  |  |
|  |  | 蓄水池 |  |  |

注：企业多场所的均应填写。

附件1-3

# 企业生产预应力混凝土铁路桥简支梁产品生产场所示意图

第页共页

| 企业名称 |  | 填写日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产地址 |  |  |  |
| （生产场所示意图，应标明其相邻特征道路、建筑物或单位方位、距离等） |  |  |  |

注：多场所的均应分别绘制。

附件1-4

# 企业生产预应力混凝土铁路桥简支梁产品生产设备、工艺装备表

| 序号 | 产品单元 | 生产设备、工艺装备名称 | 规格型号 | 设备编号 | 其他 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：多场所的均应填写，并在备注中注明生产场所。

附件1-5

# 企业生产预应力混凝土铁路桥简支梁产品检验设备表

| 序号 | 产品单元 | 检验设备名称 | 设备规格型号 | 设备编号 | 精度或测量范围 | 用途 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 进货检验 | 过程检验 | 出厂检验 |  |

注：多场所的均应填写，并在备注中标明生产场所。

附件1-6

企业生产预应力混凝土铁路桥简支梁产品重要原材料明细表

生产企业名称：

生产地址：

该单元中代表性的桥梁产品照片（全景、产品标志各一张，背景清晰彩色5吋）：

重要原材料

| 名 称 | 规格型号 | 执行标准 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水泥 |  |  | □自制 □采购 |
| 河砂 |  |  | □自制 □采购 |
| 碎石 |  |  | □自制 □采购 |
| 掺合料（粉煤灰、矿粉） |  |  | □自制 □采购 |
| 减水剂 |  |  | □自制 □采购 |
| 钢筋 |  |  | □自制 □采购 |
| 钢绞线 |  |  | □自制 □采购 |
| 锚具 |  |  | □自制 □采购 |
| 压浆剂 |  |  | □自制 □采购 |
| 预埋件 |  |  | □自制 □采购 |

注：按单元填写本表，如两个单元产品填写的内容完全相同，可合填写1张。

附件1-7

# 关键岗位专业技术人员表

| 序号 | 姓 名 | 性别 | 岗位 | 职务/职称 | 学历 | 所学专业 | 身份证号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

填表说明：最高管理者、质量负责人、技术人员、检验人员、关键工序（质量控制点、特殊过程）操作工等，均应列入此表。

附件1-8

# 产品技术文件和工艺文件清单

| 序号 | 产品单元 | 技术文件/工艺文件名称 | 文件编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：企业根据本公司制定的文件管理规定按实际情况填写，审查组现场核实。

附件2

# 预应力混凝土铁路桥简支梁产品生产许可证

# 企业实地核查办法

企业名称：

生产地址：

产品名称：

产品单元：

国家质量监督检验检疫总局

应用说明

1. 本办法核查内容分为6大部分22条44款，应逐条款进行核查，并根据其满足程度和相关条款“备注”栏中给出的认定原则分别作出符合、不符合、建议改进的判定。

2. 凡涉及到企业申请材料真实性、符合性问题的，均应判为不符合。

3. 凡涉及到企业的生产设施、生产设备、检验设备、关键岗位技术操作人员等缺失问题的，或存在系统性、区域性、严重性问题的，均应判相关条不符合。

4. 每款核查内容逐个判断，并在对应的“是”或“否”的选项框中打“√”，凡在“否”的选项框中打“√”的，均须填写详细的不符合事实。

5．核查结论的确定原则：经核查22条均未发现不符合，实地核查结论为合格。否则实地核查结论为不合格。

6. 审查组依据本办法对企业实地核查后，填写《生产许可证企业实地核查报告》和《企业实地核查不符合项和改进项汇总表》。

| 序号 | 核查项目 | 核查内容和要点 | 核查情况 | 结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 申请材料 |  |  |  |  |
| 1.1 | 营业执照 | 1）申请书填写的住所与营业执照是否一致； | 是； 否： | 符合 不符合 | 1.经营范围是广义的概念，可按行业或大类分，只要涵盖申请许可证产品即可； 2.核查内容3）～5）款，任何一款为“否”，则结论为不符合； 3. 1）～2）款，若为填写错误允许勘误，此类情况不作为不符合。 |
|  |  | 2）实际生产地址与申请书填写的是否一致； | 是； 否： |  |  |
|  |  | 3）实际生产地址与工商管理部门登记的是否一致（实际生产地址应与营业执照住所同地址，若不同，该生产地址应工商登记或备案）； | 是； 否： |  |  |
|  |  | 4）经营范围是否涵盖申请许可证产品； | 是； 否： |  |  |
|  |  | 5）是否在有效期限内。 | 是； 否： |  |  |
| 2 | 人员能力 |  |  |  |  |
| 2.1 | 最高管理者 | 6）是否具有相关法律法规知识； ⑴了解产品质量法、标准化法、计量法、环境保护法等。 (2)了解《工业产品生产许可证管理条例》对企业的要求（如企业的质量责任和义务等）。 | 是； 否： | 符合 建议改进 |  |
|  |  | 7）是否具有一定的产品技术知识； ⑴了解产品标准、主要性能指标等； ⑵了解产品生产工艺流程、关键控制点、检验要求。 | 是； 否： |  |  |
|  |  | 8）是否具有一定的质量管理知识和能力。 （1）了解企业领导在质量管理中的职责与作用。 （2）确保质量管理与施工生产过程相融合，对管理体系的有效性承担责任。 （3）明确企业的各岗位及其职责和权限并予以支持。 （4）促进企业的持续改进。 | 是； 否： |  |  |
| 2.2 | 技术人员 | 9）是否具有相关产品专业技术知识； （1）应熟悉自己的岗位职责； （2）应掌握相关的专业技术知识； （3）工程技术人员占企业平均员工人数的6% 以上，且不少于15人。 | 是； 否 | 符合 不符合 建议改进 | 如果技术人员少于平均员工人数的6%，或少于15人，则判不符合。 |
|  |  | 10）是否熟悉相关产品标准。 应掌握制梁技术标准、规范、内控标准、图纸、技术工艺规程和检验方法。 | 是； 否 |  |  |
| 2.3 | 检验人员 | 11）是否熟悉相关产品标准和检验方法； （1）应熟悉自己的岗位职责； （2）应掌握产品标准、检验要求和试验方法； （3）应能熟练准确地按规定进行检验。 | 是； 否 | 符合 不符合 建议改进 | 1.未持证或试验员数量箱梁场少于8人、T梁场少于6人或质检员数量少于5人，则判不符合； 2. 核查内容13）款，检验人员操作均不正确，则判不符合。 |
|  |  | 12）是否经过培训和考核，并经授权； （1）梁场/厂质检员、试验员应经培训合格、持证上岗。 （2）试验室主任技术职称应为中级及以上。 （3）持证试验员数量：箱梁场应不少于8人，T梁场应不少于6人。 （4）持证专职质检员数量：应不少于5人。 | 是； 否 |  |  |
|  |  | 13）是否具备检验能力（现场考核）。 （1）进行原材料进场检验、过程检验、出厂检验时，检验人员能熟练操作，其操作应符合检验规程，并正确作出判断。 （2）抽查主要原材料（如水泥、钢材、外加剂、锚具硬度等）的进场检验项目。 （3）抽查主要工序（如：钢筋成型、混凝土浇筑、张拉、压浆等）的检验项目。 （4）抽查成品梁出场检验项目（如：静载试验、混凝土性能试验、外形外观测量等）。 | 是； 否 |  |  |
| 2.4 | 操作工人 | 14）是否满足操作要求（现场核查工序操作）。 （1）抽查混凝土浇筑、预应力张拉、压浆、防水层施工等关键、特殊工序的生产操作情况，考核工人是否掌握应知应会和工艺要求并能熟练的操作，其操作应符合技术工艺文件的规定。 （2）应熟悉自己的岗位职责； （3）能看懂相关标准、图纸和工艺文件。 （4）法律法规有规定必须持证上岗的人员应持证上岗。 | 是； 否 | 符合 不符合 建议改进 | 关键工序、质量控制点、特殊过程工人操作均不正确，则判不符合。 |
| 2.5 | 人员培训 | 15）人员培训是否满足要求。 （1）与产品质量相关的人员应进行培训和考核,并保持有关记录。 （2）应具有员工培训计划及教材、讲义、考勤、试卷。 （3）对上岗的员工必须实行先培训后上岗，培训上岗率应达到100%。 （4）技术人员必须经《预应力混凝土铁路桥简支梁生产许可证实施细则》的培训。 | 是； 否 | 符合 建议改进 |  |
| 3 | 生产和检验设施设备 |  |  |  |  |
| 3.1 | 基础设施 | 16）生产场所和设施是否满足要求； （1）应具备《细则》表3-1规定、满足其生产所需的工作场所和设施。 （2）按其申请取证范围，检查其工作场所和生产设施的最大生产能力。 （3）制梁场的生产设施及场所应齐备、满足施工进度要求及质量要求。 | 是； 否： | 符合 不符合 建议改进 | 1.核查内容16）和17）款，任意款为“否”，则结论为不符合； 2. 建议改进选项仅适用于核查内容18）款维护和运行情形。 |
|  |  | 17）检验场所和设施是否满足要求； 应具备《细则》表3-1规定、满足其主要原材料进货检验、生产过程检验、成品出厂检验所需的工作场所和设施； | 是； 否： |  |  |
|  |  | 18）生产和检验设施是否维护完好，运行正常。 （1）场地布局合理，车间整洁明亮，道路平坦畅通。 （2）料库应能满足原材料储存、保质的要求。 （3）混凝土试件养护室的保温效果应满足要求、容积应满足施工进度所需的要求。 （4）试验室的温、湿度满足试验方法的要求。 | 是； 否： |  |  |
| 3.2 | 设备工装 | 19）生产设备及工艺装备是否满足要求； （1）企业应具有《细则》表3-2规定、与其产品、生产工艺及生产方式相适应的生产设备和工艺装备； （2）企业自有设备应提供设备的采购证明文件。 （3）上级调拨设备应提供上级单位的调拨单。 （4）允许租赁设备和工装的应提供相关文件。 | 是； 否： | 符合 不符合 建议改进 | 1.核查内容19）和20）款，任意款为“否”，则结论为不符合； 2. 建议改进选项仅适用于21）款。 |
|  |  | 20）设备、工装的性能和精度是否满足要求； （1）工装设备的性能和精度应能满足生产合格产品的要求。 （2）混凝土拌合站的称量控制精度、拌合能力以及浇筑混凝土时的振捣能力满足标准及生产规模的要求。 （3）张拉控制设备满足标准要求。 （4）压浆设备的电机转数及保压性能满足标准要求。 （5）钢模板有足够的刚度、强度、稳定性，保证各部尺寸、紧固件、预埋件定位和联结密贴性。其预留压缩量和预设反拱合理，底模板面平整度满足技术条件要求。钢模板制造质量满足产品质量要求。 （6）具有配件加工胎卡具且加工精度满足要求。 （7）先张梁张拉台座须能保证其刚度及变形、应力损失控制。 | 是； 否： |  |  |
|  |  | 21）设备、工装的维护是否满足要求。 （1）梁厂（场）应建有设备、工装管理制度；生产设备和工艺装备应维护完好，运行正常。 （2）设备管理制度应包括：购置、安装、验收、使用、维修、报废及技术改造、台帐、档案管理等项要求。 （3）重点考核制度的执行情况，设备台帐、履历、档案应符合相应管理办法规定；设备性能应能满足要求，以保持稳定的生产能力和工序质量控制。 （4）检查设备维护和保养计划及实施的记录，确认设备的维修保养及完好状况。 （5）工装管理制度应包括：台座、模板及各种胎卡具的设计、制造、验收、使用、检查、维修等项要求。 （6）检查是否能认真履行模板验收程序，进行分扇及整拼检查验收。外形尺寸、密合性、激振力等主项不合格，不得投入使用。 （7）应严格执行模板日常检查、维修规定，且检修记录齐全，能保持模板始终处于良好状态。 （8）工装（钢模板、胎卡具、制梁台座、存梁台座）台帐、图纸和验收资料应齐全，胎卡具定位应准确。 （9）先张梁台座台座应设计合理、有足够的刚度，结构稳定安全,设计资料及验收资料齐全。 （10）存梁台座、滑道应基础牢固，能保证滑移、存放状态符合标准要求。 | 是； 否： |  |  |
| 3.3 | 检验设备 | 22）检测设备是否满足要求； （1）企业是否具有本实施细则中表3-3规定的检验、试验和计量设备。 （2）企业自有设备应提供设备的采购证明文件。 （3）上级调拨设备应提供上级单位的调拨单。 （4）允许租赁设备的应提供租赁相关文件。 | 是； 否： | 符合 不符合 建议改进 | 1.核查内容22）和23）款，任意款为“否”，则结论为不符合； 2. 建议改进选项仅适用于24）款。 |
|  |  | 23）检验设备的性能和精度是否满足要求； （1）检验设备的性能和精度应满足相关标准规定的要求。 （2）与材料性能相关的试验机的精度、性能、控制软件应满足标准规定要求。 （3）与梁体静载试验相关的加载控制设备、挠度测量仪表的精度应满足标准规定要求。 （4）外形外观测量设备及专用器具的精度应满足规定要求。 | 是； 否： |  |  |
|  |  | 24）检验仪器设备维护是否满足要求。 （1）检验仪器设备是否维护完好，运行正常，应经法定计量检定部门或有量值传递权的单位计量检定/校准，在检定或校准有效期内使用。并在计量器具上贴有国家或行业规定的状态标识。 （2） 企业应有完善的计量设备、器具管理制度和检定制度，并能对全部测量系统实行有效的控制，以确保根据测量数据所作出的决策(活动)的正确性。 （3）检定制度的实施记载，应能追溯到准确度已知和具有稳定性的基准，以确认其偏移和精密度是否符合规定要求。 （4）进行压力表自检时，企业应获得计量管理部门相应等级的压力表量值传递权，且操作者经培训合格后，方才有效。 （5）应对校准结果进行适用性评价。 （6）换证企业的计量检定证书应连续有效，不得断档。 （7）梁场应任命一人为专职（或兼职）计量管理员，统管全场的计量工作。 （8）计量器具台帐、检定周期表、送检计划应符合要求。 | 是； 否： |  |  |
| 4 | 产品标准和相关标准 |  |  |  |  |
| 4.1 | 产品标准及相关标准 | 25）是否具备产品标准及相关标准； （1）应具有《细则》表2-1、表2-2所列的申请取证产品应执行的产品标准及与申请取证产品适用的相关标准。 （2）应为现行有效标准。 | 是； 否： | 符合 不符合 建议改进 |  |
| 4.2 | 标准实施 | 26）是否在其产品技术文件和生产中贯彻执行产品标准和相关标准。 | 是； 否： | 符合 建议改进 |  |
| 5 | 技术文件 |  |  |  |  |
| 5.1 | 产品图纸 | 27）是否具有产品设计图纸； （1）设计图应符合铁路标准图、通用图的相关要求。 （2）企业应具备产品设计图纸及其相关附图。 （3）产品设计图纸应完整、齐全。 （4）产品设计图纸应为由设计或发行部门提供的设计原图。 | 是； 否： | 符合 不符合 建议改进 | 核查内容27）款中第（1）小条不符合要求时，则结论为不符合。 |
|  |  | 28）是否设计生产图纸； （1）梁厂（场）应具有按规定程序审批的统一、完整、正确的生产图纸。 （2）生产图纸应涵盖附属图纸、设计单位技术交底、工程甲方咨询答疑、变更通知等所有相关设计文件的要求。 （3）本梁厂（场）生产图纸要求和产品设计图纸原则一致，与产品完全一致。 （4）生产图纸符合标准化及制图要求。 | 是； 否： |  |  |
|  |  | 29）生产图纸和实际生产是否一致，各车间、部门使用的文件是否完全一致。 （1）各车间、部门使用的文件是否一致。 （2）本梁厂（场）生产图纸应切合本场生产实际情况，具体明确，具有可操作性。 （3）生产图纸技术、车间、质检三部门齐备，修改一致且手续完备。 | 是； 否： |  |  |
| 5.2 | 技术工艺文件 | 30）是否编制工艺文件； （1）应制定包括生产全过程的工艺细则，相应条款应符合其对应的产品标准、设计图纸及相关标准的要求。 （2）工艺细则中应包含覆盖整个生产过程的工艺流程图，且识别质量控制点、关键工序及特殊过程。 （3） 对于识别和确认的关键工序、质量控制点、特殊过程，均应编制作业指导书。 （4）关键工艺参数应明确、具体，具有可操作性。 （5）混凝土配合比参数的确认应经过强度、弹模、耐久性、拌合物工作性能的试验验证。 （6）预应力参数的确认应考虑实测的各项预应力损失影响，确保梁体内实存的预应力。 （7）各类工艺文件的签署、审批、颁布、更改手续正规完备，符合文件管理要求。 | 是； 否： | 符合 不符合 建议改进 | 所有关键工序、质量控制点、特殊过程均无作业指导书，则判不符合。 |
| 5.3 | 检验文件 | 31）是否制定检验制度； （1）企业应制定质量检验管理制度。 （2）质量检验制度应包含原、辅材料进场验收检验、零配件及外协加工项目的验收检验、生产工序的检验、成品出厂检验的相关规定。 | 是； 否： | 符合 不符合 建议改进 |  |
|  |  | 32）是否编制检验规程。 （1）检验规程应明确规定检测项目、检验频次、抽样基数、办法、样品数量、质量指标、试验仪器、检验方法、检验步骤、试验数据处理，检验结果合格判定准则。 （2）制定的各类检验规程的内容及要求应完整、合理、满足产品标准规定。 （3）检查混凝土材料、钢筋、预应力材料、防水材料等原材料的检验规程。 （4）检查工序检验和成品检验的相关规定。 | 是； 否： |  |  |
| 5.4 | 技术文件管理 | 33）技术文件管理是否满足要求。 （1）企业应制定技术文件管理制度，包括电子文档的管理。 （2）文件的发布应经过正式批准，使用部门可随时获得文件的有效版本。 （3）文件的修改、变更应符合管理制度规定的要求。 （4）文件应予妥善识别和保管。 （5）企业应有部门或专（兼）职人员负责技术文件管理。 | 是； 否： | 符合 建议改进 |  |
| 6 | 生产过程控制及检验 |  |  |  |  |
| 6.1 | 采购控制 | 34）是否进行采购控制。 （1）企业应制定影响产品质量的主要原、辅材料、零部件的供方及外协单位的评价规定，并依据规定进行评价，保存供方及外协单位名单和供货、协作记录。 （2）企业应根据正式批准的采购文件或委托加工合同进行采购或外协加工。 （3）主要原材料应全部在合格供方采购，以满足产品质量需要。 | 是； 否： | 符合 建议改进 |  |
| 6.2 | 原材料检验及保管 | 35）是否进行原材料及零配件的采购验证并妥善保管。 （1）重要原材料和关键零配件应按本细则5.3检验文件的规定进行检验，并保留检验记录。 （2）主要原材料首次进货时，应做一次全项检验。全项检验频次并应满足产品标准及相关标准的要求。 （3）水泥中的碱含量、氯离子含量，砂石料的碱活性指标，须进行首次检验。 （4）应对原材料的检验状态进行标识并分别存放，防止混淆。 （5）检查主要原材料检验的原始记录或检验报告应完整、准确。 （6）各种检测、试验、测量原始记录应齐全，并整理、汇总、统计、分析。 （7）原辅材料及零配件应妥善保管，防止出现损伤或变质。 | 是； 否： | 符合 不符合 建议改进 |  |
| 6.3 | 过程控制及检验 | 36）是否进行了生产过程控制； （1）对生产中的关键工序和特殊工序应进行质量监控。 （2）对特殊过程（混凝土浇筑、预应力张拉、管道压浆）应事先进行设备认可、工艺参数验证和操作人员能力确认；对过程能力应定期再确认。 （3）重点核查涉及龄期项及过程控制的资料。包括：混凝土拌合物温度及含气量；拆模温差； R初张、R终张／放张、E终张／放张、R28、E28、R封端、R保护层、M压浆；梁体混凝土耐久性指标；管道摩阻、锚口喇叭口摩阻；张拉力及伸长值；弹性上拱、终张拉／放张30d的上拱度；压浆真空度及压力；保护层细石混凝土配比及纤维掺量等。 （4）现场考核关键工序及特殊工序的控制指标。如：混凝土浇筑工序拌合物性能测试参数、预应力张拉力及伸长值、压浆浆体流动度及保压性能、防水层制作等。 （5）生产全过程的实际操作应正确、稳定。 （6）各工序的半成品应妥善保管，防止出现损伤。 | 是； 否： | 符合 不符合 建议改进 | 特殊工序失控，则结论为不符合。 |
|  |  | 37）是否建立了过程控制记录； （1）应按规定进行操作和过程参数监控、建立并保持监控记录。 （2）各关键工序、特殊工序须有企业技术和检验人员签字；如梁场设置监理，还需监理工程师签认。 （3）监控记录应真实、完整。 | 是； 否： |  |  |
|  |  | 38）是否按规定进行生产过程（工序）检验； （1）生产过程中的关键技术指标应按5.3检验文件的规定进行检验，并保留检验记录。 （2）对主要工序检验点进行的过程检验应符合行业标准、规范的规定。 （3）产品标准中规定的混凝土耐久性指标应进行首次检验并合格。 （4）对生产工序、半成品的检验状态应进行标识。 （5）应关注关键参数的变化情况，及时调整防止不合格品的产生。 （6）对各项检测原始记录应整理、汇总、统计、分析并及时反馈、指导生产。 | 是； 否： |  |  |
|  |  | 39）如果监控发现不正确、不稳定，是否及时采取纠正或预防措施。 | 是； 否： |  |  |
| 6.4 | 出厂检验 | 40）是否进行成品出厂检验。 （1）企业应按产品标准的要求及本细则5.3检验文件的要求，对产品进行出厂检验和试验，出具产品检验合格证（制造技术证明书）。 （2）产品质量检验和试验的项目、检验频次、检验结果应符合产品标准要求。 （3）制造技术证明书中，产品的外形外观测量项目应与梁型相对应，项目不少于产品标准规定的项目。 （4）产品技术档案：每片梁的技术档案中建档项目不少于标准规定的必须项目，包含从原材料进场、过程和出场全过程的检验和生产记录。 （5）按规定批次进行梁体静载试验。 （6）按规定批次进行混凝土耐久性试验。 （7）各项检测原始数据应整理、汇总、统计、分析并及时反馈、指导生产。 | 是； 否： | 符合 不符合 建议改进 | 未按规定进行出厂检验，则结论为不符合。 |
| 6.5 | 成品保管 | 41）是否对成品梁妥善保管。 （1）成品梁的存放时间、支距应满足设计要求，并采取措施防止倾倒、损伤。 （2）如果未按设计时间进行架设和施加二期恒载，则应对梁体变形进行监视，必要时采取适当措施减少徐变上拱度。 | 是； 否： | 符合 不符合 建议改进 |  |
| 6.6 | 产品标识 | 42）是否对产品标识进行管理。 （1）应规定产品标识方法， （2）检查关键、特殊过程和最终产品的标识。 （3）重点核查桥牌及产品制造技术证明书上有无生产许可证标识（编号及标志）。 （4）明确“试制品版”桥牌与“获证版”桥牌的切换点——证书落款日形成的成品梁。 | 是； 否： | 符合 建议改进 |  |
| 6.7 | 不合格品控制 | 43）是否对不合格进行控制； （1）企业应制订不合格品的控制程序。 （2）应有效防止不合格原材料投入使用、不合格品转入下道工序和出厂。 （3）对检验中发现的不合格品应按规定进行标识、追溯、隔离、管理，防止产品混淆，区分质量责任。 （4）应规定对不合格现象的处置措施。 （5）重点核查成品梁关键项目不合格的处置规定。 （6）发生静载试验不合格或混凝土耐久性试验不合格时，对所代表检验批的处置。 | 是； 否： | 符合 不符合 建议改进 | 核查内容43）和44）款均为否，则该项为不符合。 |
|  |  | 44）不合格品经返工、返修后是否重新进行了检验。 （1）应规定对返工、返修进行重新检验的要求。 （2）检验不合格的半成品或成品，按规定进行返工、返修后应按规定重新进行检验。 （3）重点核查对可能影响承载力或刚度的严重缺陷修补后是否进行了静载试验。 | 是； 否： |  |  |

附件3

企业实地核查不符合和建议改进条款汇总表

企业名称：                                       产品单元：

| 序号 | 条款号 | 不符合程度 | 事实描述 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 在选框中打“√” |  |  |
|  |  | 不符合 建议改进 |  |  |
|  |  | 不符合 建议改进 |  |  |
|  |  | 不符合 建议改进 |  |  |
|  |  | 不符合 建议改进 |  |  |
|  |  | 不符合 建议改进 |  |  |
|  |  | 不符合 建议改进 |  |  |
|  |  | 不符合 建议改进 |  |  |
|  |  | 不符合 建议改进 |  |  |
| 审查组组长(签字)： 年 月 日 |  |  |  | 企业代表签字： 企业公章 年 月 日 |
| 审查组成员(签字)： 年 月 日 |  |  |  |  |

附件4
生产许可证企业实地核查报告

| 企业名称： |  |  | 生产地址： |  |  |  |  | 邮编： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称： |  |  | 联系人： |  | 电话： |  | 传真： |  |  |
| 产品单元： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核查 结论 | 审查组根据《预应力混凝土铁路桥简支梁产品生产许可证实施细则》，于年月日至年月___日对该企业进行了核查，共计核查出： 符合_____条、不符合条、建议改进条。 其他情况说明： 经综合评价，本审查组对该企业的核查结论是：。（注：核查结论填写：合格或不合格） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查组成员 | 姓名（签字） | 单 位 |  | 职务(组长、组员) |  | 核查分工（条款） |  |  | 审查员证书编号 |
| 企业负责人签字 |  |  |  | 企业（盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |

观察员(签字，如有)：                        年    月    日                   审查组织单位(章)：                      年    月    日

注：“其他情况说明”栏中填写的内容为：企业存在不符合法律法规等有关规定，且不能体现在实地核查记录中的情况，如企业存在因非不可抗力原因拖延或拒绝核查的情况等。

# 附件5

（CMA章）、（CNAS章）、（CAL章）

# 检验报告

报告编号：

产品名称

产品单元

产品品种、规格型号

受检单位 (与送样单上企业名称一致)

检验类别生产许可证检验

报告日期   (以签发日期为准)

检验机构名称

注意事项

- 检验报告无“检验报告专用章”或检验单位公章无效。

- 复制检验报告未重新加盖“检验报告专用章”或检验单位公章无效。

- 检验报告无批准人、审核、主检签字无效，无骑缝章无效。

- 检验报告涂改无效。

- 受检单位对检验报告若有异议，应于接到报告后十五日内向检验单位提出，逾期不予受理。

地址：(检验机构详细地址)

邮政编码：

联系人：

电话：

传真：

E－mail电子信箱:

××检验机构

检验报告

报告编号：××共×页第×页

| 产品名称 | (按《产品抽样单》填写) | 规格型号 | (按《产品抽样单》填写) |
| --- | --- | --- | --- |
| 受检单位 名称 | (按《产品抽样单》填写) |  |  |
| 受检单位 生产地址 | (按《产品抽样单》填写) |  |  |
| 样品数量 | (按《产品抽样单》填写) | 产品批号／生产日期 | (按《产品抽样单》填写) |
| 送样人员 | (按《产品抽样单》填写) | 样品等级 | (按《产品抽样单》填写) |
| 抽样基数 | (按《产品抽样单》填写) | 抽样日期 | (按《产品抽样单》填写) |
| 到样日期 | 收到样品的日期 | 检验日期 |  |
| 样品描述 | (对收到的样品基本情况作简单表述，如：样品的形状、完好程度、附件配件等。) |  |  |
| 检验依据 | ╳╳产品生产许可证实施细则规定的产品检验依据 |  |  |
| 检验结论 | 按照XX标准和本实施细则对XX产品进行检验，检验结果均符合/XX项目不符合该标准和实施细则规定（XX规格XX等级）要求，判定该样品为合格/不合格。 检验单位（公章或检验报告专用章） 签发日期： 年 月 日 |  |  |
| 备注 | 试验室环境温度、湿度等 |  |  |

批准：审核：主检：

检验数据共×页第×页

复核：检验：

附件6

本实施细则与旧版细则主要内容对比表

产品单元、产品品种变化对比表

| 序号 | 新版 |  | 旧版 |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品单元 | 产品品种 | 产品单元 | 产品品种 |  |
| 1 | 后张法预应力混凝土铁路桥简支梁产品 | 箱型：双线、单线、多线 | 后张法预应力混凝土铁路桥简支梁产品 | 箱型：双线 箱型：单线 | 双线、单线、多线可互代 |
|  |  | T型：具体跨度及以下 |  | T型：20m以上普高 T型：20m以上低高 T型：20m及以下普高 T型：20m及以下低高 | 取消低高梁，取消大梁和小梁划分，跨度往下可以覆盖 |
|  |  | 异型：具体截面型式 |  | 异型：双线 异型：单线 | 取消双线和单线划分 |
| 2 | 先张法预应力混凝土铁路桥简支梁产品 | 箱型：双线、单线、多线 | 先张法预应力混凝土铁路桥简支梁产品 | 箱型：双线 箱型：单线 | 双线、单线、多线可互代 |
|  |  | T型：具体跨度及以下 |  | T型：20m以上普高 T型：20m以上低高 T型：20m及以下普高 T型：20m及以下低高 | 取消低高梁，取消大梁和小梁划分，跨度往下可以覆盖 |
|  |  | 异型：具体截面型式 |  | 异型：双线 异型：单线 | 取消双线和单线划分 |

注：本实施细则新列入发证的产品，自国家质量监督检验检疫总局发布无证查处公告之日起按照有关规定予以查处。

附件7

预应力混凝土铁路桥简支梁产品单元及说明

| 序号 | 产品单元 | 单元产品说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 后张法预应力混凝土铁路桥简支梁产品 | （1）同单元内T型梁不同片数（2片式、4片式、多片式）可以互代。 （2）同单元内有砟、无砟桥面梁，曲线、直线梁，单箱、双箱及多箱梁，不同设计图纸梁可以互代。 （3）异型梁是指除箱型和T型之外的所有梁型，企业获取该截面型式的异型梁生产许可证，只允许生产该截面型式的产品，不同截面型式需分别取证。 （4）箱型、T型、异型梁不能相互替代。 |
| 2 | 先张法预应力混凝土铁路桥简支梁产品 | （1）同单元内T型梁不同片数（2片式、4片式、多片式）可以互代。 （2）同单元内有砟、无砟桥面梁，曲线、直线梁，单箱、双箱及多箱梁，不同设计图纸梁可以互代。 （3）异型梁是指除箱型和T型之外的所有梁型，企业获取该截面型式的异型梁生产许可证，只允许生产该截面型式的产品，不同截面型式需分别取证。 （4）箱型、T型、异型梁不能相互替代。 |