编号：(X)XK08-002

输水管产品生产许可证实施细则

2016年9月30日公布                              2016年10月30日实施

国家质量监督检验检疫总局

目录

第一章 总则	1

第二章 发证产品及标准	1

第三章企业申请生产许可证的基本条件和资料	8

第四章  企业实地核查	27

第五章  产品检验	28

第六章  证书许可范围	33

第七章  附则	35

附件1企业核查时准备书面材料清单	36

附件1-1企业生产输水管产品主要工艺流程图	36

附件1-2企业生产输水管产品生产设施和检验设施表	38

附件1-3企业生产输水管产品生产场所示意图	39

附件1-4企业生产输水管产品生产设备和工艺装备表	40

附件1-5企业生产输水管产品检验设备表	41

附件1-6企业生产输水管产品重要原材料明细表	42

附件1-7关键岗位专业技术人员表	43

附件1-8产品技术文件和工艺文件清单	44

附件2输水管产品生产许可证企业实地核查办法	45

附件3企业实地核查不符合和建议改进条款汇总表	53

附件4 生产许可证企业实地核查报告	54

附件5检验报告	55

附件6 本实施细则与旧版细则主要内容对比表	59

输水管产品生产许可证实施细则

# 第一章 总则

- 为了做好输水管产品生产许可证审查工作，依据《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》、《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法》、《工业产品生产许可证实施细则通则》（以下简称通则）等规定，制定本工业产品生产许可证实施细则(以下简称细则)。

- 本细则适用于输水管产品生产许可的实地核查、产品检验等工作,应与通则一并使用。

- 输水管产品由各省、自治区、直辖市质量技术监督局（市场监督管理部门）发证。

# 第二章 发证产品及标准

- 本细则发证产品定义、范围及单元划分:

输水管是用于调水工程、引水工程、城市给水系统、排水系统、工业和水利输水管线、工厂管网、电厂补给水管及冷却水循环系统、雨水、污水及农田排灌等输送水介质用的管材，列入工业产品生产许可证管理的输水管产品为自应力混凝土管、预应力混凝土管、预应力钢筒混凝土管、钢筋混凝土排水管和玻璃纤维增强塑料夹砂管。输水管产品划分为5个产品单元、10个产品品种(见表1)。

表1  输水管产品单元及说明

| 序号 | 产品单元 | 产品品种 | 单元产品说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自应力混凝土管 | 自应力混凝土输水管（代号Z） | 单元产品覆盖原则依次为：大公称内径覆盖小公称内径及其所有的工作压力，公称内径相同时高工作压力覆盖低工作压力。 |  |
| 2 | 预应力混凝土管 | 预应力混凝土管（一阶段管，代号YYG） | 单元产品覆盖原则依次为：大公称内径覆盖小公称内径及其所有的工作压力和所有覆土深度，公称内径相同时高工作压力覆盖低工作压力及其所有覆土深度，公称内径和工作压力均相同时高覆土深度覆盖低覆土深度。 |  |
|  |  | 预应力混凝土管（三阶段管，代号SYG） |  |  |
| 3 | 预应力钢筒混凝土管 | 内衬式预应力钢筒混凝土管（代号PCCPL） | 单元产品覆盖原则依次为：大公称内径覆盖小公称内径及其所有的工作压力和所有覆土深度，公称内径相同时高工作压力覆盖低工作压力及其所有覆土深度，公称内径和工作压力均相同时高覆土深度覆盖低覆土深度。 |  |
|  |  | 埋置式预应力铜筒混凝土管（代号PCCPE） |  |  |
| 4 | 钢筋混凝土排水管 | 钢筋混凝土排水管（代号RCP） | 单元产品覆盖原则依次为：大公称内径覆盖小公称内径及其所有的外压级别，公称内径相同时高外压级别覆盖低外压级别。 |  |
|  |  | 顶进施工法用钢筋混凝土排水管（代号DRCP） |  |  |
| 5 | 玻璃纤维增强塑料夹砂管 | 定长缠绕工艺玻璃纤维增强塑料夹砂管（代号FRPM-Ⅰ） | 单元产品覆盖原则为：大公称内径覆盖同压力等级及以下的小公称内径，高压力等级覆盖同公称内径及以下的低压力等级。 |  |
|  |  | 离心浇铸工艺玻璃纤维增强塑料夹砂管（代号FRPM-Ⅱ） |  |  |
|  |  | 连续缠绕工艺玻璃纤维增强塑料夹砂管（代号FRPM-Ⅲ） |  |  |
| 注：1、混凝土管生产企业按所申请的产品单元和产品品种分别填写；每个产品品种填写企业申请的最大公称内径和在此公称内径时的最高工作压力（或静水压力、外压级别）及最大覆土深度（有要求时）； 2、玻璃纤维增强塑料夹砂管生产企业按所申请的产品单元和产品品种分别填写；每个产品品种可以申请一个或一个以上产品系列，每个系列按其最大公称内径和该公称内径时的最高压力等级填写。 3、证书覆盖的说明：举例如下： 1）证书许可范围为：自应力混凝土管 Z 600-4及以下,表示取证企业具有生产自应力混凝土管单元能力，发证产品最大规格为直径600mm、工作压力0.4MPa。企业可以生产该规格和600mm以下的公称内径与工作压力为(0.2～0.8)MPa组合而成的所有规格型号的自应力混凝土管。当公称内径超过600mm或公称内径为600mm、工作压力超过0.4MPa时应按本细则的要求进行申请。 2）证书许可范围为：预应力钢筒混凝土管PCCPE 2000/P1.0/H4及以下，表示取证企业具有生产预应力钢筒混凝土管单元中的PCCPE品种能力，发证产品最大规格为直径2000mm、工作压力1.0MPa、覆土深度4米。企业可以生产该规格和2000mm以下的公称内径与工作压力为(0～2.0)MPa及覆土深度为(0.8～10)米组合而成的所有规格型号的埋置式预应力钢筒混凝土管；当公称内径超过2000mm或公称内径为2000mm、工作压力超过1.0MPa或公称内径为2000mm、工作压力为1.0MPa、覆土深度超过4米时应按本细则的要求进行申请。企业不具有该单元平行原则下的预应力钢筒混凝土管PCCPL品种的生产能力，如需生产预应力钢筒混凝土管PCCPL品种则应按本细则要求进行申请。预应力混凝土管含义相同。 3）证书许可范围为：钢筋混凝土排水管 RCP Ⅱ 1500及以下，DRCP Ⅰ 1200及以下，表示取证企业具有生产钢筋混凝土排水管单元中的钢筋混凝土排水管品种和顶进施工法用钢筋混凝土排水管品种能力。钢筋混凝土排水管发证产品最大规格为直径1500mm、其外压荷载级别Ⅱ级，顶进施工法用钢筋混凝土排水管发证产品最大规格为直径1200mm、其外压荷载级别Ⅰ级。企业可以生产钢筋混凝土排水管 RCP Ⅱ 1500、 RCP Ⅰ 1500和1500mm以下的公称内径与所有外压荷载级别(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ)组合而成的钢筋混凝土排水管；企业可以生产顶进施工法用钢筋混凝土排水管DRCP Ⅰ 1200和1200mm以下的公称内径与所有外压荷载级别(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ)组合而成的顶进施工法用钢筋混凝土排水管。当钢筋混凝土排水管公称内径超过1500mm或公称内径为1500mm、外压荷载级别是Ⅲ时，顶进施工法用钢筋混凝土排水管公称内径超过1200mm或公称内径为1200mm、外压荷载级别是Ⅱ、Ⅲ时，应按本细则的要求进行申请。 4）证书许可范围为：玻璃纤维增强塑料夹砂管FRPM-Ⅰ-3000-0.8及以下、FRPM-Ⅰ-2400-1.2及以下，表示取证企业具有生产玻璃纤维增强塑料夹砂管的单元能力，发证产品最大规格为FRPM-Ⅰ-3000-0.8和FRPM-Ⅰ-2400-1.2。企业可以生产工作压力是0.8MPa及以下、直径3000mm及以下以及工作压力是1.2MPa及以下、直径2400mm及以下的所有定长缠绕工艺的玻璃纤维增强塑料夹砂管。当公称直径超过3000mm或者直径是3000mm、工作压力超过0.8MPa或者工作压力是1.2MPa、直径超过2400mm或者工作压力超过1.2MPa时均应按本细则的要求进行申请。企业不具有该单元平行原则下的FRPM-Ⅱ、FRPM-Ⅲ品种的生产能力，如需生产FRPM-Ⅱ或FRPM-Ⅲ则应按本细则要求进行申请。 4、生产许可证证书不包括产品长度，产品规格中的长度对证书许可范围没有影响。 |  |  |  |  |

- 本细则的发证产品应执行的产品标准和相关标准见表2。

表2  企业生产输水管产品的产品标准及相关标准

| 序号 | 产品单元 | 产品标准 | 相关标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自应力混凝土管 | GB 4084—1999 自应力混凝土输水管 | GB/T 228.1—2010金属材料拉伸试验 第1部分：室温试验方法 |  |
|  |  |  | GB/T 238—2013 金属材料线材反复弯曲试验方法 |  |
| 1 | 自应力混凝土管 | GB 4084—1999 自应力混凝土输水管 | GB 8076－2008 混凝土外加剂 |  |
|  |  |  | GB/T 14684－2011 建设用砂 |  |
|  |  |  | GB/T 14685－2011 建设用卵石、碎石 |  |
|  |  |  | GB/T 15345－2003 混凝土输水管试验方法 |  |
|  |  |  | GB/T 17671－1999 水泥胶砂强度试验方法（ISO法） |  |
|  |  |  | GB 20472-2006 硫铝酸盐水泥 |  |
|  |  |  | GB 23439-2009 混凝土膨胀剂 |  |
|  |  |  | JC/T 453－2004 自应力水泥物理检验方法 |  |
|  |  |  | JC/T 540-2006 混凝土制品用冷拔低碳钢丝 |  |
|  |  |  | JGJ52-2006 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 |  |
|  |  |  | JGJ 63－2006 混凝土用水标准 |  |
| 2 | 预应力混凝土管 | GB 5696—2006 预应力混凝土管 | GB 175－2007通用硅酸盐水泥 |  |
|  |  |  | GB/T 228.1—2010金属材料拉伸试验 第1部分：室温试验方法 |  |
|  |  |  | GB/T 232—2010 金属材料弯曲试验方法 |  |
|  |  |  | GB/T 238—2013 金属材料线材反复弯曲试验方法 |  |
|  |  |  | GB 748-2005 抗硫酸盐硅酸盐水泥 |  |
|  |  |  | GB 1499.2-2007钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 |  |
|  |  |  | GB/T 1596-2005 用于水泥和混凝土中的粉煤灰 |  |
|  |  |  | GB/T 5223.3-2005 预应力混凝土用钢棒 |  |
|  |  |  | GB/T 5223－2014预应力混凝土用钢丝 |  |
|  |  |  | GB/T 5224－2014 预应力混凝土用钢绞线 |  |
|  |  |  | GB 8076－2008 混凝土外加剂 |  |
|  |  |  | GB 13788-2008 冷轧带肋钢筋 |  |
|  |  |  | GB/T 14684－2011 建设用砂 |  |
| 2 | 预应力混凝土管 | GB 5696—2006 预应力混凝土管 | GB/T 14685－2011 建设用卵石、碎石 |  |
|  |  |  | GB/T 15345－2003 混凝土输水管试验方法 |  |
|  |  |  | GB/T 18736-2002 高强高性能混凝土用矿物外加剂 |  |
|  |  |  | GB/T 50081－2002 普通混凝土力学性能试验方法 |  |
|  |  |  | GB/T50107-2010 混凝土强度检验评定标准 |  |
|  |  |  | JGJ52-2006 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 |  |
|  |  |  | JGJ 63－2006 混凝土用水标准 |  |
| 3 | 预应力钢筒混凝土管 | GB/T 19685－2005 预应力钢筒混凝土管 | GB 175－2007 通用硅酸盐水泥 |  |
|  |  |  | GB/T 228.1—2010金属材料拉伸试验 第1部分：室温试验方法 |  |
|  |  |  | GB/T 232—2010 金属材料弯曲试验方法 |  |
|  |  |  | GB/T 238—2013 金属材料线材反复弯曲试验方法 |  |
|  |  |  | GB/T 239.1—2012 金属材料线材第1部分：单向扭转试验方法 |  |
|  |  |  | GB/T 239.2—2012 金属材料线材第2部分：双向扭转试验方法 |  |
|  |  |  | GB/T 699-1999 优质碳素结构钢 |  |
|  |  |  | GB/T 700-2006 碳素结构钢 |  |
|  |  |  | GB 748-2005 抗硫酸盐硅酸盐水泥 |  |
|  |  |  | GB 912－2008 碳素结构钢和低合金结构钢热轧薄钢板及钢带 |  |
|  |  |  | GB 1499.2-2007钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 |  |
|  |  |  | GB 1499.3-2010 钢筋混凝土用钢第3部分：筋焊接网 |  |
|  |  |  | GB/T 1596-2005 用于水泥和混凝土中的粉煤灰 |  |
|  |  |  | GB/T 3274-2007碳素结构钢和低合金结构钢 热轧厚钢板和钢带 |  |
|  |  |  | GB/T 5223－2014预应力混凝土用钢丝 |  |
| 3 | 预应力钢筒混凝土管 | GB/T 19685－2005 预应力钢筒混凝土管 | GB 8076－2008 混凝土外加剂 |  |
|  |  |  | GB/T 11253－2007碳素结构钢冷轧薄钢板及钢带 |  |
|  |  |  | GB 13788-2008 冷轧带肋钢筋 |  |
|  |  |  | GB/T 14684－2011建设用砂 |  |
|  |  |  | GB/T 14685－2011 建设用卵石、碎石 |  |
|  |  |  | GB/T 15345－2003 混凝土输水管试验方法 |  |
|  |  |  | GB/T 16752－2006 混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 |  |
|  |  |  | GB/T 18736-2002 高强高性能混凝土用矿物外加剂 |  |
|  |  |  | GB/T 50081－2002 普通混凝土力学性能试验方法 |  |
|  |  |  | GB/T50107-2010 混凝土强度检验评定标准 |  |
|  |  |  | JC/T 540-2006 混凝土制品用冷拔低碳钢丝 |  |
|  |  |  | JGJ52-2006 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 |  |
|  |  |  | JGJ 63－2006 混凝土用水标准 |  |
| 4 | 钢筋混凝土排水管 | GB/T 11836-2009 混凝土和钢筋混凝土排水管、JC/T 640-2010 顶进施工法用钢筋混凝土排水管 | GB 175－2007 通用硅酸盐水泥 |  |
|  |  |  | GB/T 228.1—2010金属材料拉伸试验 第1部分：室温试验方法 |  |
|  |  |  | GB/T 232—2010 金属材料弯曲试验方法 |  |
|  |  |  | GB/T 238—2013 金属材料线材反复弯曲试验方法 |  |
|  |  |  | GB 1499.1-2008钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 |  |
|  |  |  | GB 1499.2-2007钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 |  |
|  |  |  | GB/T 1596-2005 用于水泥和混凝土中的粉煤灰 |  |
|  |  |  | GB/T 3274-2007碳素结构钢和低合金结构钢 热轧厚钢板和钢带 |  |
|  |  |  | GB 8076－2008 混凝土外加剂 |  |
|  |  |  | GB/T 11837－2009混凝土管用混凝土抗压强度试验方法 |  |
|  |  |  | GB 13788-2008 冷轧带肋钢筋 |  |
| 4 | 钢筋混凝土排水管 | GB/T 11836-2009 混凝土和钢筋混凝土排水管、JC/T 640-2010 顶进施工法用钢筋混凝土排水管 | GB/T 14684－2011建设用砂 |  |
|  |  |  | GB/T 14685－2011 建设用卵石、碎石 |  |
|  |  |  | GB/T 16752－2006 混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法 |  |
|  |  |  | GB/T 18736-2002 高强高性能混凝土用矿物外加剂 |  |
|  |  |  | GB 20472-2006 硫铝酸盐水泥 |  |
|  |  |  | GB/T 50081－2002 普通混凝土力学性能试验方法 |  |
|  |  |  | GB/T50107-2010 混凝土强度检验评定标准 |  |
|  |  |  | JC/T 540-2006 混凝土制品用冷拔低碳钢丝 |  |
|  |  |  | JGJ52-2006 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 |  |
|  |  |  | JGJ 63－2006 混凝土用水标准 |  |
| 5 | 玻璃纤维增强塑料夹砂管 | GB/T 21238-2007 玻璃纤维增强塑料夹砂管 | GB/T 1447-2005 纤维增强塑料拉伸性能试验方法 |  |
|  |  |  | GB/T 1449-2005纤维增强塑料弯曲性能试验方法 |  |
|  |  |  | GB/T 1458-2008 纤维缠绕增强塑料环形试样力学性能试验方法 |  |
|  |  |  | GB/T 1634.2-2004 塑料负荷变形温度的测定第2部分：塑料、硬橡胶和长纤维增强复合材料 |  |
|  |  |  | GB/T 2576-2005 纤维增强塑料树脂不可溶分含量试验方法 |  |
|  |  |  | GB/T 2577-2005 玻璃纤维增强塑料树脂含量试验方法 |  |
|  |  |  | GB/T 3854-2005 增强塑料巴柯尔硬度试验方法 |  |
|  |  |  | GB/T 5349-2005 纤维增强热固性塑料管轴向拉伸性能试验方法 |  |
|  |  |  | GB/T 5351-2005 纤维增强热固性塑料管短时水压失效压力试验方法 |  |
|  |  |  | GB/T 5352-2005 纤维增强热固性塑料管平行板外载性能试验方法 |  |
|  |  |  | GB 5749-2006 生活饮用水卫生标准 |  |
|  |  |  | GB/T 6284-2006 化工产品中水份测定的通用方法干燥减量法 |  |
| 5 | 玻璃纤维增强塑料夹砂管 | GB/T 21238-2007 玻璃纤维增强塑料夹砂管 | GB/T 8237-2005 纤维增强塑料用液体不饱和聚酯树脂 |  |
|  |  |  | GB/T 9914.1-2013 增强制品试验方法第1部分：含水率的测定 |  |
|  |  |  | GB 13115-1991 食品容器及包装材料用不饱和聚酯树脂及其玻璃钢制品卫生标准 |  |
|  |  |  | GB/T 18369-2008玻璃纤维无捻粗纱 |  |

注：标准一经修订，企业应当自标准实施之日起按新标准组织生产，生产许可证企业实地核查和产品检验应当按照新标准要求进行。

# 第三章企业申请生产许可证的基本条件和资料

第六条企业申请输水管产品生产许可证，除按通则要求提交的材料外，应由企业提交符合产业政策自我承诺书。

中国人民共和国国家发展改革委员会令第21号“国家发展改革委关于修改《产业结构调整指导目录（2011年末本）》有关条款的决定”中限制类“九、建材”第13项关于预应力钢筒混凝土管年设计生产能力要求:当预应力钢筒混凝土管（简称PCCP管）生产线：PCCP-L型：年设计生产能力≤50千米，PCCP-E型：年设计生产能力≤30千米时，予以限制。

- 凡生产输水管产品的企业应具备本条款规定的基本生产条件，内容包括：生产设施和检验设施、生产设备和工艺装备、检验设备及检验类别、重要原材料、关键工序、质量控制点等，具体要求见表3-1至表3-5。

表3-1   企业生产输水管产品应具备的生产设施和检验设施

| 序号 | 产品单元 | 生产设施名称 | 设施要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自力混凝土管 | 供电设施、试验场所（含标准养护设施）、蒸汽供应设施、制品养护设施（含水养护池）、吊装设备 | 试验场所能妥善放置全部检测设备；标准养护设施（温湿度、容积）能满足要求；吊装设备的起重能力及起吊高度应满足所申请的最大规格型号产品和所用模具等的总起吊要求；其他设施配备与生产能力相适应。 | 标准养护设施：标准养护室（箱）（RH：>95%、温度：20±2℃）或标准水养设施（20±2℃的不流动的Ca(OH)2饱和溶液）；允许外供蒸汽。 |
| 2 | 预应力混凝土管 | 供电设施、试验场所（含标准养护设施）、蒸汽供应设施、制品养护设施、吊装设备 | 试验场所能妥善放置全部检测设备；标准养护设施（温湿度、容积）能满足要求；吊装设备的起重能力及起吊高度应满足所申请的最大规格型号产品和所用模具等的总起吊要求；其他设施配备与生产能力相适应。 | 标准养护设施：标准养护室（箱）（RH：>95%、温度：20±2℃）或标准水养设施（20±2℃的不流动的Ca(OH)2饱和溶液）；允许外供蒸汽。 |
| 3 | 预应力钢筒混凝土管 | 供电设施、试验场所（含标准养护设施）、蒸汽供应设施、制品养护设施、吊装设备 | 试验场所能妥善放置全部检测设备；标准养护设施（温湿度、容积）能满足要求；吊装设备的起重能力及起吊高度应满足所申请的最大规格型号产品和所用模具等的总起吊要求；其他设施配备与生产能力相适应。 | 标准养护设施：标准养护室（箱）（RH：>95%、温度：20±2℃）或标准水养设施（20±2℃的不流动的Ca(OH)2饱和溶液）；允许外供蒸汽。 |
| 4 | 钢筋混凝土排水管 | 供电设施、试验场所（含标准养护设施）、吊装设备 | 试验场所能妥善放置全部检测设备；标准养护设施（温湿度、容积）能满足要求；吊装设备的起重能力及起吊高度应满足所申请的最大规格型号产品和所用模具等的总起吊要求；其他设施配备与生产能力相适应。 | 标准养护设施：标准养护室（箱）（RH：>95%、温度：20±2℃）或标准水养设施（20±2℃的不流动的Ca(OH)2饱和溶液）。 |
| 5 | 玻璃纤维增强塑料夹砂管 | 供电设施、生产车间、试验场所、吊装设备 | 试验场所能妥善放置全部检测设备；吊装设备的起重能力及起吊高度应满足所申请的最大规格型号产品和所用模具等的总起吊要求；其他设施配备与生产能力相适应。 |  |

表3-2   企业生产输水管产品应具备的生产设备和工艺装备

| 类别 | 产品单元 | 设备名称 | 设备要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产设备和 工艺装备 | 自应力混凝土管 | 原材料称量设备 | 允许称量误差：水泥、水、外加剂±2%；砂、石±3% |  |
|  |  | 混凝土搅拌机 |  |  |
|  |  | 滚焊机 | 其规格和性能应满足所申请的最大规格型号产品的要求并覆盖所生产的产品 |  |
|  |  | 管模 | 其性能应满足生产合格产品的要求，其规格应满足所申请的最大规格型号产品要求并覆盖所生产的产品 |  |
| 生产设备和 工艺装备 | 自应力混凝土管 | 离心机 | 其规格和性能应满足所申请的最大规格型号产品的要求并覆盖所生产的产品 |  |
|  | 预应力混凝土管 | 原材料称量设备 | 允许称量误差：水泥、掺合料、水、外加剂±2%；砂、石±3% |  |
|  |  | 混凝土搅拌机 |  |  |
|  |  | 纵向预应力钢筋张拉机 |  |  |
|  |  | 管模 | 其性能应满足生产合格产品的要求，其规格应满足所申请的最大规格型号产品要求并覆盖所生产的产品 |  |
|  |  | 振动挤压系统 | 含振动台或其他振动设备、稳压系统应具有压力显示或记录功能，稳压过程中的压力波动不得大于±0.02MPa | YYG品种配备 |
|  |  | 磨口机 | 其规格和性能应满足所申请的最大规格型号产品的要求并覆盖所生产的产品 |  |
|  |  | 绕丝机 | 其规格应满足所申请的最大规格型号产品要求并覆盖所生产的产品 |  |
|  |  | 离心机 | 离心成型工艺时应配备 | SYG品种配备 |
|  |  | 悬辊机 | 悬辊成型工艺时应配备 |  |
|  |  | 振动器 | 立式振动成型工艺时应配备 |  |
|  |  | 缠丝机 | 应配有连续显示或记录应力装置；其规格和性能应满足所申请的最大规格型号产品的要求并覆盖所生产的产品 |  |
|  |  | 钢筋镦头机 |  |  |
|  |  | 砂浆搅拌机 |  |  |
|  |  | 砂浆辊射机或砂浆喷浆机 |  |  |
|  | 预应力钢筒混凝土管 | 原材料称量设备 | 允许称量误差：水泥、水、掺合料、外加剂±2%；砂、石±3% |  |
|  |  | 混凝土搅拌机 |  |  |
|  |  | 承口辊压成型机 | 其规格和性能应满足所申请的最大规格型号产品的要求并覆盖所生产的产品 |  |
|  |  | 承插口环卷板机 | 其规格和性能应满足所申请的最大规格型号产品的要求并覆盖所生产的产品 |  |
|  |  | 承插口胀圆机 | 其规格和性能应满足所申请的最大规格型号产品的要求并覆盖所生产的产品 |  |
| 生产设备和 工艺装备 | 预应力钢筒混凝土管 | 卷板机 |  | 直缝焊工艺时应配备 |
|  |  | 合缝焊接机 |  |  |
|  |  | 钢板剪切机 |  |  |
|  |  | 平缝焊机 | 其规格和性能应满足所申请的最大规格型号产品的要求并覆盖所生产的产品 |  |
|  |  | 钢筒卷焊机 | 其规格和性能应满足所申请的最大规格型号产品的要求并覆盖所生产的产品 | 螺旋焊工艺时应配备 |
|  |  | 钢筒水压试验机 | 应满足申请的所有规格型号产品钢筒的水压试验要求 |  |
|  |  | 管模 | 其性能应满足生产合格产品的要求，其规格应满足所申请的最大规格型号产品要求并覆盖所生产的产品 |  |
|  |  | 离心机 | 离心成型工艺时应配备 |  |
|  |  | 振动器 | 立式振动成型工艺时应配备 |  |
|  |  | 缠丝机 | 应配有连续显示或记录应力装置；其规格和性能应满足所申请的最大规格型号产品的要求并覆盖所生产的产品 |  |
|  |  | 砂浆搅拌机 |  |  |
|  |  | 砂浆辊射机或砂浆喷浆机 |  |  |
|  | 钢筋混凝土排水管 | 原材料称量设备 | 允许称量误差：水泥、水、外加剂、掺合料±2%；砂、石±3% |  |
|  |  | 混凝土搅拌机 |  |  |
|  |  | 钢筋骨架滚焊机或钢筋骨架焊接成型设备 | 骨架环筋直径≦8mm时必须采用滚焊；骨架环筋直径>8mm时可以采用手工焊接 |  |
|  |  | 管模 | 其性能应满足生产合格产品的要求，其规格应满足所申请的最大规格型号产品要求并覆盖所生产的产品 |  |
|  |  | 芯模成型设备 | 芯模振动成型工艺时应配备 |  |
|  |  | 离心机 | 离心成型工艺时应配备 |  |
|  |  | 悬辊机 | 悬辊成型工艺时应配备 |  |
|  |  | 振动器 | 立式振动成型工艺时应配备 |  |
| 生产设备和 工艺装备 | 玻璃纤维增强塑料夹砂管 玻璃纤维增强塑料夹砂管 | 缠绕机 | FRPM-Ⅰ工艺应配备 |  |
|  |  | 切割机 | FRPM-Ⅰ、FRPM-Ⅱ工艺应配备 |  |
|  |  | 修整机 | FRPM-Ⅰ、FRPM-Ⅱ工艺应配备 |  |
|  |  | 模具 | 其性能应满足生产合格产品的要求，其规格应满足所申请的最大规格型号产品要求并覆盖所生产的产品 |  |
|  |  | 脱模机 | FRPM-Ⅰ工艺应配备 |  |
|  |  | 树脂配料系统 | FRPM-Ⅰ工艺应配备 |  |
|  |  | 制衬机 | FRPM-Ⅰ工艺应配备 |  |
|  |  | 固化站 | FRPM-Ⅰ工艺应配备 |  |
|  |  | 离心机 | FRPM-Ⅱ工艺应配备，含喂料机、树脂配料系统。 |  |
|  |  | 接头缠绕机 | FRPM-Ⅱ、FRPM-Ⅲ工艺应配备 |  |
|  |  | 接头安装机 | FRPM-Ⅱ、FRPM-Ⅲ工艺应配备 |  |
|  |  | 连续缠绕机 | FRPM-Ⅲ工艺应配备，含树脂配料系统、修整机、切割机。 |  |

注：本表为企业应具备的基本生产设备，可与上述设备名称不同，但应满足上述设备的功能性能精度要求。

表3-3企业生产输水管产品应具备的检验设备及检验类别

| 序号 | 产品单元 | 检验项目 | 依据标准 及条款 | 检验设备 | 精度或 测量范围 | 检验类别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自应力混凝土管 | 1、原材料 | GB4084-1999 5 | 案秤 | 最小分度值20g | 进货检验 |  |
|  |  |  |  | 天平 | 最小分度值1g |  |  |
|  |  |  |  | 电热鼓风干燥箱 | 误差±2℃ |  |  |
|  |  |  |  | 砂筛分标准套筛 | 符合GB/T14684-2011 |  |  |
|  |  |  |  | 石筛分标准套筛 | 符合GB/T14684-2011 |  |  |
|  |  |  |  | 材料拉力试验机或万能材料试验机 | 示值误差±1% |  |  |
|  |  |  |  | 反复弯曲试验装置 | 符合GB/T238-2013 |  |  |
| 1 | 自应力混凝土管 | 2、自应力混凝土 | GB4084-1999 6.4 | 振动台 | 频率50Hz±3Hz、振幅0.5mm±0.02mm | 过程检验、关键控制点检验 |  |
|  |  |  |  | 胶砂试模 | 40mm×40mm×160mm |  |  |
|  |  |  |  | 蒸煮箱 |  |  |  |
|  |  |  |  | 比长仪或 外径千分尺 | 比长仪分度值0.01mm、外径千分尺分度值0.001mm |  |  |
|  |  |  |  | 压力试验机 | 示值误差±1% |  |  |
|  |  | 3、外观 | GB4084-1999 6.1 | 钢直尺 | 0-150mm | 出厂检验 |  |
|  |  |  |  | 钢卷尺 | 0-2000mm |  |  |
|  |  | 4、尺寸偏差 | GB4084-1999 6.2 | 游标卡尺 | 测量钢材直径时：分度值0.02mm；测量管子外径时：分度值≤0.10mm | 出厂检验 |  |
|  |  |  |  | 内径千分尺 | 用于管内径测量，分度值0.01mm |  |  |
|  |  |  |  | 钢直尺 | 0-150mm |  |  |
|  |  | 5、保护层厚度 | GB4084-1999 6.2 | 深度游标卡尺 | 分度值≤0.05mm | 出厂检验 |  |
|  |  | 6、水压检验 | GB4084-1999 6.3 | 管子水压试验装置 | 其规格应满足所申请的最大规格型号产品要求并覆盖所生产的产品；其性能应满足标准规定的检验要求。 | 出厂检验 |  |
|  |  |  |  | 压力表 | 1.6级 |  |  |
|  |  |  |  | 钢卷尺 | 0-2000mm |  |  |
|  |  |  |  | 秒表 | 30min |  |  |
| 2 | 预应力混凝土管 | 1、原材料 | GB5696-2006 5 | 案秤 | 最小分度值20g | 进货检验 |  |
|  |  |  |  | 天平 | 最小分度值1g |  |  |
|  |  |  |  | 电热鼓风干燥箱 | 误差±2℃ |  |  |
| 2 | 预应力混凝土管 | 1、原材料 | GB5696-2006 5 | 砂筛分标准套筛 | 符合GB/T14684-2011 | 进货检验 |  |
|  |  |  |  | 石筛分标准套筛 | 符合GB/T14684-2011 |  |  |
|  |  |  |  | 材料拉力试验机或万能材料试验机 | 示值误差±1% |  |  |
|  |  |  |  | 反复弯曲试验装置 | 符合GB/T238-2013 |  |  |
|  |  | 2、混凝土 | GB5696-2006 6.3 | 振动台 | 频率50Hz±3Hz、振幅0.5mm±0.02mm | 过程检验、关键控制点检验 | 维勃稠度仪为SYG管品种悬辊工艺必备 |
|  |  |  |  | 试模 | 100mm×100mm×100mm或150mm×150mm×150mm |  |  |
|  |  |  |  | 坍落度筒 | 符合GB/T50080-2002要求 |  |  |
|  |  |  |  | 压力试验机 | 示值误差±1% |  |  |
|  |  |  |  | 维勃稠度仪 | 频率50Hz±3Hz、振幅0.5mm±0.02mm |  |  |
|  |  | 3、三阶段管保护层 | GB5696-2006 6.9 | 天平 | 最小分度值1g | 过程检验、关键控制点检验 | SYG品种必备 |
|  |  |  |  | 电热鼓风干燥箱 | 误差±2℃ |  |  |
|  |  |  |  | 压力试验机 | 示值误差±1% |  |  |
|  |  | 4、外观质量 | GB5696-2006 6.10.1 | 钢直尺 | 0-150mm | 出厂检验 |  |
|  |  |  |  | 钢卷尺 | 0-2000mm |  |  |
|  |  |  |  | 读数显微镜 | 分度值0.01mm |  |  |
|  |  | 5、尺寸偏差 | GB5696-2006 6.10.2 | 深度游标卡尺 | 分度值≤0.05mm | 出厂检验 |  |
|  |  |  |  | 内径千分尺 | 用于管内径测量，分度值0.01mm |  |  |
|  |  |  |  | 钢直尺 | 0-150mm |  |  |
| 2 | 预应力混凝土管 | 5、尺寸偏差 | GB5696-2006 6.10.2 | 游标卡尺 | 测量钢材直径时：分度值0.02mm；测量管子外径：管子公称内径500mm～1000mm时，分度值≤0.05mm；大于1000mm且≤1800mm时，分度值≤0.20mm。 | 出厂检验 |  |
|  |  |  |  | 外径专用检验量具 | 公称内径1800mm以上时，除配备2000mm游标卡尺寸外还应配备专用量具，其分度值≤0.20mm。 |  |  |
|  |  | 6、抗渗性 | GB5696-2006 6.10.3 | 管子水压试验装置 | 其规格应满足所申请的最大规格型号产品要求并覆盖所生产的产品；其性能应满足标准规定的检验要求 | 出厂检验 |  |
|  |  |  |  | 压力表 | 1.6级 |  |  |
|  |  |  |  | 秒表 | 30min |  |  |
|  |  | 7、抗裂性能 | GB5696-2006 6.10.4 | 管子水压试验装置 | 其规格应满足所申请的最大规格型号产品要求并覆盖所生产的产品；其性能应满足标准规定的检验要求 | 出厂检验 |  |
|  |  |  |  | 压力表 | 1.6级 |  |  |
|  |  |  |  | 秒表 | 30min |  |  |
| 3 | 预应力钢筒混凝土管 | 1、原材料 | GB/T19685-2005 5 | 案秤 | 最小分度值20g | 进货检验 |  |
|  |  |  |  | 天平 | 最小分度值1g |  |  |
|  |  |  |  | 电热鼓风干燥箱 | 误差±2℃ |  |  |
|  |  |  |  | 砂筛分标准套筛 | 符合GB/T14684-2011 |  |  |
|  |  |  |  | 石筛分标准套筛 | 符合GB/T14684-2011 |  |  |
|  |  |  |  | 材料拉力试验机或万能材料试验机 | 示值误差±1% |  |  |
|  |  |  |  | 扭转试验机 | 符合GB/T239.1-2012、GB/T239.2-2012《金属线材扭转试验方法》中的要求 |  |  |
|  |  |  |  | 反复弯曲试验装置 | 符合GB/T238-2013 |  |  |
|  |  | 2、混凝土 | GB/T19685-2005 6.2.4 | 振动台 | 频率50Hz±3Hz、振幅0.5mm±0.02mm | 过程检验、关键控制点检验 |  |
|  |  |  |  | 试模 | 100mm×100mm×100mm或150mm×150mm×150mm |  |  |
|  |  |  |  | 坍落度筒 | 符合GB/T50080-2002要求 |  |  |
|  |  |  |  | 压力试验机 | 示值误差±1% |  |  |
|  |  | 3、水泥砂浆保护层 | GB/T19685-2005 6.2.9 | 天平 | 最小分度值1g | 过程检验、关键控制点检验 |  |
|  |  |  |  | 电热鼓风干燥箱 | 误差±2℃ |  |  |
|  |  |  |  | 压力试验机 | 示值误差±1% |  |  |
|  |  | 4、外观质量 | GB/T19685-2005 6.3.1、6.3.2 | 钢直尺 | 0-150mm | 出厂检验 |  |
|  |  |  |  | 钢卷尺 | 0-2000mm |  |  |
|  |  |  |  | 读数显微镜 | 分度值0.01mm |  |  |
| 3 | 预应力钢筒混凝土管 | 5、尺寸偏差 | GB/T19685-2005 6.3.3 | 深度游标卡尺 | 分度值≤0.05mm | 出厂检验 |  |
|  |  |  |  | 内径千分尺 | 用于管内径测量，分度值0.01mm |  |  |
|  |  |  |  | 钢直尺 | 0-300mm |  |  |
|  |  |  |  | 游标卡尺 | 测量钢材直径时：分度值0.02mm；测量管子外径：管子公称内径500mm～1000mm时，分度值≤0.05mm；大于1000mm且≤1800mm时，分度值≤0.20mm。 |  |  |
|  |  |  |  | 外径专用检验量具 | 公称内径1800mm以上时，除配备2000mm游标卡尺寸外还应配备专用量具，其分度值≤0.20mm。 |  |  |
|  |  |  |  | 精密π尺 | 分度值0.02mm |  |  |
|  |  | 6、抗裂检验内压 | GB/T19685-2005 6.3.4 | 管子水压试验装置 | 其规格应满足所申请的最大规格型号产品要求并覆盖所生产的产品；其性能应满足标准规定的检验要求。 | 出厂检验 | 抗裂检验内压和抗裂外压检验荷载可二选一。 |
|  |  |  |  | 压力表 | 1.6级 |  |  |
|  |  |  |  | 秒表 | 30min |  |  |
|  |  | 7、抗裂外压检验荷载 | GB/T19685-2005 6.3.5 | 混凝土管外压试验装置 | 试验装置的规格应满足所申请的最大规格型号产品要求并覆盖所生产的产品；其性能应满足标准规定的检验要求。 | 出厂检验 |  |
|  |  |  |  | 读数显微镜 | 分度值0.01mm |  |  |
|  |  |  |  | 压力传感器、荷载显示仪 | 1级 |  |  |
| 4 | 钢筋混凝土排水管 | 1、原材料和钢筋骨架 | GB/T11836-2009 5、JC/T640-2010 5 | 案秤 | 最小分度值20g | 进货检验、过程检验、关键控制点检验 |  |
|  |  |  |  | 天平 | 最小分度值1g |  |  |
|  |  |  |  | 电热鼓风干燥箱 | 误差±2℃ |  |  |
|  |  |  |  | 砂筛分标准套筛 | 符合GB/T14684-2011 |  |  |
|  |  |  |  | 石筛分标准套筛 | 符合GB/T14684-2011 |  |  |
|  |  |  |  | 钢卷尺 | 0-2000mm |  |  |
|  |  |  |  | 游标卡尺 | 0-150mm |  |  |
|  |  | 2、混凝土 | GB/T11836-2009 6.1、JC/T640-2010 6.1 | 振动台 | 频率50Hz±3Hz、振幅0.5mm±0.02mm | 过程检验、关键控制点检验 | 维勃稠度仪为干预性混凝土必备、坍落度筒为塑性混凝土必备 |
|  |  |  |  | 试模 | 100mm×100mm×100mm或150mm×150mm×150mm |  |  |
|  |  |  |  | 坍落度筒 | 符合GB/T50080-2002要求 |  |  |
|  |  |  |  | 压力试验机 | 示值误差±1% |  |  |
|  |  |  |  | 维勃稠度仪 | 频率50Hz±3Hz、振幅0.5mm±0.02mm |  |  |
| 4 | 钢筋混凝土排水管 | 3、外观质量 | GB/T11836-2009 6.2、JC/T640-2010 6.2 | 钢直尺 | 0-150mm | 出厂检验 |  |
|  |  |  |  | 钢卷尺 | 0-2000mm |  |  |
|  |  |  |  | 读数显微镜 | 分度值0.01mm |  |  |
|  |  | 4、尺寸偏差 | GB/T11836-2009 6.3、JC/T640-2010 6.3 GB/T11836-2009 6.3、JC/T640-2010 6.3 | 深度游标卡尺 | 分度值≤0.05mm | 出厂检验 |  |
|  |  |  |  | 内径千分尺 | 用于管内径测量，分度值0.01mm | 出厂检验 |  |
|  |  |  |  | 钢直尺 | 0-300mm |  |  |
|  |  |  |  | 钢卷尺 | 0-2000mm |  |  |
|  |  |  |  | 游标卡尺 | 测量钢材直径时：分度值0.02mm；测量管子外径：管子公称内径500mm～1000mm时，分度值≤0.05mm；大于1000mm且≤1800mm时，分度值≤0.20mm。 |  |  |
|  |  |  |  | 外径专用检验量具 | 公称内径1800以上时，除配备2000mm游标卡尺寸外还应配备专用量具，其分度值≤0.20mm。 |  |  |
| 4 | 钢筋混凝土排水管 | 5、内水检验压力 | GB/T11836-2009 6.4、JC/T640-2010 6.4 | 管子水压试验装置 | 其规格应满足所申请的最大规格型号产品要求并覆盖所生产的产品；其性能应满足标准规定的检验要求 | 出厂检验 |  |
|  |  |  |  | 压力表 | 1.6级、分度值0.005MPa |  |  |
|  |  |  |  | 秒表 | 30min |  |  |
|  |  | 6、外压荷载 | GB/T11836-2009 6.5、JC/T640-2010 6.5 | 混凝土管外压试验装置 | 试验装置的规格应满足所申请的最大规格型号产品要求并覆盖所生产的产品；其性能应满足标准规定的检验要求。 | 出厂检验 |  |
|  |  |  |  | 读数显微镜 | 分度值0.01mm |  |  |
|  |  |  |  | 压力传感器、荷载显示仪 | 1级 |  |  |
|  |  | 7、保护层厚度 | GB/T11836-2009 6.6、JC/T640-2010 6.6 | 深度游标卡尺 | 分度值≤0.05mm | 出厂检验 |  |
| 5 | 玻璃纤维增强塑料夹砂管 | 1、原材料 | GB/T21238-2007 5 | 天平 | 最小分度值0.1mg | 进货检验 |  |
|  |  |  |  | 砂筛分标准筛 | 0.4mm |  |  |
|  |  |  |  | 电热鼓风干燥箱 | 误差±2℃ |  |  |
|  |  |  |  | 瓷甘埚 | 不小于30ml |  |  |
|  |  | 2、外观质量 | GB/T21238-2007 6.1 |  |  | 出厂检验 |  |
| 5 | 玻璃纤维增强塑料夹砂管 | 3、尺寸 | GB/T21238-2007 6.2 | 内径测量尺 | 内径控制用，分度值≤1mm | 出厂检验 |  |
|  |  |  |  | 游标卡尺 | 分度值0.02mm |  |  |
|  |  |  |  | π尺或钢卷尺 | 分度值1mm |  |  |
|  |  |  |  | 直角尺 | 分度值1mm |  |  |
|  |  | 4、巴氏硬度 | GB/T21238-2007 6.3 | 巴氏硬度仪 | HBa-1型或GYZJ934-1型 | 出厂检验 |  |
|  |  | 5、水压渗漏 | GB/T21238-2007 6.6.4 | 管子水压试验装置 | 试验装置的规格应满足所申请的最大规格型号产品要求并覆盖所生产的产品；其性能应满足标准规定的检验要求 | 出厂检验 |  |
|  |  |  |  | 压力表 | ≤1级，分度值≤0.05MPa |  |  |
|  |  | 6、管壁结构 | GB/T21238-2007 6.2.5 | 游标卡尺 | 分度值0.02mm | 出厂检验 |  |
|  |  | 7、树脂不可溶分含量 | GB/T21238-2007 6.4 | 分析天平 | 最小分度值0.1mg | 出厂检验 |  |
|  |  |  |  | 电热恒温水浴 | 室温～100℃, 控温±2℃ |  |  |
|  |  |  |  | 索氏萃取仪 | 250ml |  |  |
|  |  |  |  | 箱式电阻炉 | 450℃～650℃，控温±20℃ |  |  |
|  |  | 8、直管段管壁组分含量 | GB/T21238-2007 6.5 | 瓷甘埚 | 不小于30ml | 出厂检验 |  |
|  |  |  |  | 箱式电阻炉 | 450℃～650℃，控温±20℃ |  |  |
|  |  |  |  | 分析天平 | 最小分度值0.1mg |  |  |
|  |  |  |  | 电热鼓风干燥箱 | 误差±2℃ |  |  |
| 5 | 玻璃纤维增强塑料夹砂管 | 9、初始环刚度 | GB/T21238-2007 6.5.1 | 万能材料试验机或刚度试验机 | 示值误差±1%；应能获得恒定的试验速度，当试验速度不大于10mm/min时，速度误差不大于20%；当试验速度大于10mm/min时，速度误差不大于10%。 | 出厂检验 | 万能材料试验机不具备管刚度试验能力时配备刚度试验机 |
|  |  | 10、初始环向拉伸强力 | GB/T21238-2007 6.6.2 | 万能材料试验机 | 示值误差±1%；应能获得恒定的试验速度，当试验速度不大于10mm/min时，速度误差不大于20%；当试验速度大于10mm/min时，速度误差不大于10%。） | 出厂检验 |  |
|  |  | 11、初始轴向拉伸强力及拉伸断裂应变 | GB/T21238-2007 6.6.3 | 万能材料试验机 | 示值误差±1%；应能获得恒定的试验速度，当试验速度不大于10mm/min时，速度误差不大于20%；当试验速度大于10mm/min时，速度误差不大于10%。） | 出厂检验 |  |
|  |  |  |  | 应变仪 |  |  |  |
| 5 | 玻璃纤维增强塑料夹砂管 | 12、初始挠曲性 | GB/T21238-2007 6.6.6 | 万能材料试验机或刚度试验机 | 示值误差±1%；应能获得恒定的试验速度，当试验速度不大于10mm/min时，速度误差不大于20%；当试验速度大于10mm/min时，速度误差不大于10%。） | 出厂检验 | 万能材料试验机不具备管刚度试验能力时配备刚度试验机 |
|  |  | 13、初始环向弯曲强度 | GB/T21238-2007 6.6.7 | 万能材料试验机 | 示值误差±1%；应能获得恒定的试验速度，当试验速度不大于10mm/min时，速度误差不大于20%；当试验速度大于10mm/min时，速度误差不大于10%。） | 出厂检验 |  |

注：1.本表为企业应具备的检验设备，可与上述设备名称不同，但应满足上述设备的功能性能精度要求。

2.检测设备配备应与申报产品规格相适应。

表3-4 企业生产输水管产品重要原材料

| 序号 | 产品单元 | 重要原材料名称 | 依据标准或主要技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自应力混凝土管 | 硫铝酸盐水泥 | GB20472-2006 | 重要原材料不仅限于上述所列。 |
|  |  | 钢筋 | JC/T540-2006 |  |
|  |  | 砂 | GB/T14684-2011，含泥量≤1%。 |  |
|  |  | 石 | GB/T14685-2011，含泥量≤1%，最大粒径不大于环筋净距的2/3。 |  |
|  |  | 水 | JGJ63-2006 |  |
|  |  | 外加剂 | GB8076-2008 |  |
| 2 | 预应力混凝土管 | 水泥 | GB175-2007、GB748-2005 | 重要原材料不仅限于上述所列。 |
|  |  | 砂 | GB/T14684-2011，含泥量≤1% |  |
|  |  | 石 | GB/T14685-2011，含泥量≤1%，最大粒径≤20mm，不大于管芯厚度的1/4 |  |
|  |  | 水 | JGJ63-2006 |  |
|  |  | 外加剂 | GB8076-2008 |  |
|  |  | 掺合料 | 粉煤灰，不低于GB1596-2005的Ⅱ级灰；磨细矿渣或硅灰应符合GB/T18736-2002的规定。 |  |
|  |  | 预应力钢丝 | GB/T5223.3-2005、GB/T5223-2014、GB/T5224-2014 |  |
|  |  | 加强钢筋 | GB1499.1-2008、GB1499.2-2007、GB13788-2008 |  |
| 3 | 预应力钢筒混凝土管 | 水泥 | GB175-2007、GB748-2005 | 重要原材料不仅限于上述所列。 |
|  |  | 砂 | GB/T14684-2011，管芯混凝土用砂含泥量≤2%，砂浆保护层用砂含泥量≤1%。 |  |
|  |  | 石 | GB/T14685-2011，最大粒径≤31.5mm,且不大于混凝土层厚度的2/5 |  |
|  |  | 水 | JGJ63-2006 |  |
|  |  | 外加剂 | GB8076-2008 |  |
|  |  | 掺合料 | 粉煤灰，不低于GB1596-2005的Ⅱ级灰；磨细矿渣或硅灰应符合GB/T18736-2002的规定。 |  |
| 3 | 预应力钢筒混凝土管 | 预应力钢丝 | GB/T5223-2014 | 重要原材料不仅限于上述所列。 |
|  |  | 薄钢板 | GB/T700-2006、GB912-2008、GB11253-2007,屈服强度不低于215MPa。 |  |
|  |  | 承口钢板和插口型钢 | GB/T699-1999、GB/T700-2006、GB3274-2007，钢板的最小屈服强度不低于235MPa，采购成品接头用型钢时应符合JC/T1091-2008。 |  |
|  |  | 加强钢筋 | GB1499.2-2007、GB13788-2008 |  |
| 4 | 钢筋混凝土排水管 | 水泥 | GB175-2007、GB748-2005 | 重要原材料不仅限于上述所列。 |
|  |  | 砂 | GB/T14684-2011，中粗砂。 |  |
|  |  | 石 | GB/T14685-2011，最大粒径不大于壁厚的1/3，并不得大于环向钢筋间距的3/4。 |  |
|  |  | 水 | JGJ63-2006 |  |
|  |  | 外加剂 | GB8076-2008 |  |
|  |  | 钢筋 | GB13788-2008、GB1499.1-2008、GB1499.2-2007、JC/T540-2006 |  |
|  |  | 钢承口用钢板 | GB3274-2007、GB/T700-2006 |  |
| 5 | 玻璃纤维增强塑料夹砂管 | 增强材料 | GB/T18369-2008 | 重要原材料不仅限于上述所列。 |
|  |  | 树脂 | GB/T8237-2005。内衬层树脂，采用间苯型不饱和聚脂树脂或乙烯基酯树脂或双酚A 型树脂。对定长缠丝工艺和连续缠绕工艺：拉伸强度≥60MPa,拉伸弹性模量≥2.5GPa,断裂伸长率≥3.5%；对离心浇铸工艺：拉伸强度≥10MPa,断裂伸长率≥15%。对结构层树脂，拉伸强度≥60MPa,拉伸弹性模量≥3.0GPa,断裂伸长率≥2.5%，热变形温度≥70℃。 |  |
|  |  | 颗粒材料 | 最大粒径不得大于2.5mm且不超过1/5管壁厚度，石英砂的SiO2含量应大于95%，含水量应≤0.2%；碳酸钙的CaCO3含量应大于98%，含水量应≤0.2%。 |  |

表3-5   输水管产品关键工序、质量控制点

| 序号 | 产品单元 | 关键工序 | 质量控制点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自应力混凝土管 | 1、原材料计量与搅拌 2、钢筋骨架制作 3、成型 4、蒸汽养护 5、水养护 6、水压检验 | 1、混凝土拌和物的配合比计算，原材料计量、搅拌时间 2、钢筋骨架钢材品种、钢材直径、纵筋数量、环筋间距、钢筋骨架直径 3、离心速度与时间 4、蒸汽养护温度、时间 5、水养护温度、时间 6、水压检验恒压时间、压力 |  |
| 2 | 预应力混凝土管 | - 原材料计量与搅拌 - 纵向预应力控制 - 钢筋骨架制作（YYG） - 成型 - 蒸汽养护 - 缠丝（SYG） - 水压检验 - 保护层制作与养护（SYG） | 1、混凝土拌和物的配合比计算，原材料计量、搅拌时间 2、纵向钢筋的品种、直径、数量、张拉应力值 3、钢筋骨架钢材品种、钢材直径、纵筋数量、环筋间距、钢筋骨架直径（YYG） 4、振动时间、升压速度、稳压压力、稳压时间（YYG）；离心速度与时间（SYG离心工艺），悬辊速度与时间（SYG悬辊工艺），振动频率与时间（SYG立式振动、芯模振动工艺） 5、蒸汽养护温度、时间 6、缠丝钢筋的品种、直径、缠丝应力、缠丝螺距（SYG） 7、水压检验恒压时间、压力 8、保护层砂浆强度、吸水率、厚度、养护（SYG） |  |
| 3 | 预应力钢筒混凝土管 | - 原材料计量与搅拌 - 钢筒制作及检验 - 成型 - 蒸汽养护 - 缠丝 - 保护层的制作与养护 | 1、混凝土拌和物的配合比计算，原材料计量、搅拌时间 2、承插口钢环尺寸、钢筒检验压力与时间 3、离心速度与时间（离心工艺）；振动频率与时间（立式振动工艺） 4、蒸汽养护温度、时间 5、缠丝钢筋的品种、直径、缠丝应力、缠丝螺距 6、保护层砂浆强度、吸水率、厚度、养护 |  |
| 4 | 钢筋混凝土排水管 | 1、原材料计量与搅拌 2、钢筋骨架制作 3、成型 4、养护 | 1、混凝土拌和物的配合比计算，原材料计量、搅拌时间 2、钢筋骨架钢材品种、钢材直径、纵筋数量、环筋间距、钢筋骨架直径 3、离心速度与时间（离心工艺）；悬辊速度与时间（悬辊工艺）；振动频率与时间（立式振动、芯模振动工艺）；承口振动时间、主轴转速和主轴提升时间（径向挤压工艺） 4、蒸汽养护温度、时间（采用蒸汽养护时）；养护时间（采用自然养护时） |  |
| 5 | 玻璃纤维增强塑料夹砂管 | - 缠绕参数的确定（FRPM-Ⅰ、FRPM-Ⅲ） - 喂料参数的确定（FRPM-Ⅱ） 3、内衬制作（FRPM-Ⅰ) 4、修整 5、树脂混和液控制（FRPM-Ⅱ） 6、玻纤投入量控制（FRPM-Ⅱ） 7、套管安装（FRPM-Ⅱ、FRPM-Ⅲ） | - 缠绕参数的输入和确定（FRPM-Ⅰ、FRPM-Ⅲ） 2、喂料参数（FRPM-Ⅱ） 3、内衬制作（FRPM-Ⅰ） 4、承插口的修整（FRPM-Ⅰ）、端部修整（FRPM-Ⅱ、FRPM-Ⅲ） 5、混合罐树脂混合液粘度、凝胶时间及放热峰的控制（FRPM-Ⅱ） 6、玻纤投入量（FRPM-Ⅱ） 7、套管安装（FRPM-Ⅱ、FRPM-Ⅲ） |  |

- 申请发证、证书延续、许可范围变更（增加单元、增加品种、规格扩大、增加生产场所、生产场地迁移）等需要进行实地核查和产品检验。企业应在实地核查前做好准备，根据本细则第七条要求和实际情况填写下列企业资料，实地核查时提交审查组现场核查。

- 企业生产输水管产品主要工艺流程图 (见附件1-1)；

（二）企业生产输水管产品生产设施和检验设施表(见附件1-2)和生产场所示意图(见附件1-3)；

企业获证后增加生产场所、企业迁址应在变化一个月内向企业所在地工业生产许可证管理部门提交许可范围变更申请并填写本表。

（三）企业生产输水管产品生产设备和工艺装备表(见附件1-4)

（四）企业生产输水管产品检验设备表(见附件1-5)

（五）企业生产输水管产品重要原材料明细表 (见附件1-6)；

（六）关键岗位专业技术人员表(见附件1-7)；

（七）产品技术文件和工艺文件清单(见附件1-8)；

# 第四章  企业实地核查

- 现场实地核查时，企业申请取证的产品应正常生产，相关人员应在岗到位。

- 审查组现场对企业申请书及证照等申请材料进行核实。

- 审查组现场按照本细则第八条要求企业准备的所有相关材料（见附件1-1～8）进行核实。

- 审查组现场按照《输水管产品生产许可证企业实地核查办法》(见附件2)进行实地核查，并做好记录，形成《企业实地核查不符合项和建议改进项汇总表》(见附件3)，完成《生产许可证企业实地核查报告》(见附件4)

- 审查组现场形成的核查材料和记录（包括附件1-1～8、附件2、附件3和附件4）一式三份，企业、地方许可证主管部门、审查组织单位各一份。

- 实地核查判定原则

（一）审查组应对实地核查办法的每一个条款进行核查，并根据其满足生产合格产品的能力的程度分别作出符合、不符合和建议改进的判定。

（二）对判为不符合项的须填写详细的不符合事实，对判为建议改进项的须填写实地核查发现的可改进的问题。

（三）核查结论的确定原则：

实地核查按产品单元审查，未发现不符合，核查结论为合格，否则为不合格。核查结论不合格则该产品单元不合格。

# 第五章  产品检验

- 抽样规则

实地核查合格的企业，审查组按检验数量样品一览表的规定（见表4），在企业自检合格的产品中实施抽样，并填写抽样单（见表5）。

企业应在7日内将样品和抽样单一并送达有资质的生产许可证检验机构（以下简称发证检验机构，企业可在国家质量监督检验检疫总局或省级许可证主管门网上查询自主选择）。

表4检验样品数量一览表

| 序号 | 产品单元 | 抽检样品种类 | 抽样基数 （根） | 样品数量（根） | 抽样方法及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自应力混凝土管 | Z | 30～200 | 10 | 企业合格成品堆场，简单随机抽样，抽取申报最大规格。 |
| 2 | 预应力混凝土管 | YYG | 见注1 | 10 | 企业合格成品堆场，简单随机抽样，抽取申报最大规格。 |
|  |  | SYG | 见注1 | 10 | 企业合格成品堆场，简单随机抽样，抽取申报最大规格。 |
| 3 | 预应力钢筒混凝土管 | PCCPL | 30～200 | 10 | 企业合格成品堆场，简单随机抽样，抽取申报最大规格。 |
|  |  | PCCPE | 见注1 | 10 | 企业合格成品堆场，简单随机抽样，抽取申报最大规格。 |
| 4 | 钢筋混凝土排水管 | RCP | 见注1 | 10 | 企业合格成品堆场，简单随机抽样，抽取申报最大规格。 |
|  |  | DRCP | 见注1 | 10 | 企业合格成品堆场，简单随机抽样，抽取申报最大规格。 |
| 5 | 玻璃纤维增强塑料夹砂管 | FRPM-Ⅰ | 6～100 | 6 | 企业合格成品堆场，简单随机抽样，申报最大规格抽取，申报最高工作压力抽取。 |
|  |  | FRPM-Ⅱ | 6～100 | 6 | 企业合格成品堆场，简单随机抽样，申报最大规格抽取，申报最高工作压力抽取。 |
|  |  | FRPM-Ⅲ | 6～100 | 6 | 企业合格成品堆场，简单随机抽样，申报最大规格抽取，申报最高工作压力抽取。 |

注：预应力混凝土管、预应力钢筒混凝土管、钢筋混凝土排水管三单元产品抽样基数规定如下：产品公称内径＜1500mm时至少应为30根，公称内径为1500mm～2400mm时至少应为20根，公称内径≥2600mm时至少应为10根。

表5 输水管产品生产许可证抽样单

| 企业情况 | 申请单位 (盖章) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生产地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |
|  | 联系人 |  |  | 电话 |  |  | 传真 |  |
| 样品情况 | 产品名称 |  |  |  |  | 产品单元 |  |  |
|  | 规格型号 |  |  |  |  | 执行标准 |  |  |
|  | 样品等级 |  |  |  |  | 出厂编号 |  |  |
|  | 抽样基数 |  |  |  |  | 生产日期 |  |  |
|  | 样品数量 |  |  |  |  | 抽样日期 |  |  |
| 抽样人员 （签字） |  | 1、 2、 |  |  |  | 企业代表 （签字） |  |  |
| 企业选择的 检验机构 |  |  |  |  |  | 企业领导签字确认 |  |  |
| 抽样方式 |  | 审查组抽样免实地核查企业抽样已获证单元内增加产品企业抽样 |  |  |  |  |  |  |
| 需要说明的其他问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明 |  | 请企业在实地核查合格后7日内将样品/抽样单送达自主选择的生产许可证检验机构。 |  |  |  |  |  |  |

注：1.输水管产品生产许可证检验样品无论是审查组抽样还是企业抽样，均应填写此抽样单。

2.执行标准为本细则要求该产品执行的标准。

- 需要到生产企业现场进行检验的，由企业自主选择发证检验机构，发证检验机构可在企业生产现场开展产品检验。

- 企业延续符合免实地核查要求时，不进行实地核查只进行产品检验，企业应在申请受理之日起7个工作日内，按本细则第十五条中表4要求自行抽封样品、填写抽样单（表5），自主选择发证检验机构送样，同时将抽样单和检验委托合同寄送各省生产许可证审查中心。企业对所抽送样品的及时性、真实性、准确性负责。

需要到生产企业现场检验的，企业自主选择发证检验机构进行现场检验。

- 输水管产品生产许可证发证检验项目、依据标准见表6，各检验项目样品数量、单项评定见表7。

表6  输水管产品生产许可证检验项目、依据标准表

| 序号 | 单元 | 检验项目 | 检验依据标准及条款 | 检验方法依据标准或条款 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自应力混凝土管 | 水压试验 | GB4084-1999 6.3 | GB4084-1999 附录B |
|  |  | 保护层厚度 | GB4084-1999 6.2 | GB/T15345-2003 8 |
| 2 | 预应力混凝土管 | 抗渗性 | GB5696-2006 6.10.3 | GB/T15345-2003 7 |
|  |  | 抗裂内压 | GB5696-2006 6.10.4 | GB/T15345-2003 7 |
|  |  | 保护层厚度 | GB5696-2006 表1～表4； 允许偏差见表5、表6 | GB/T15345-2003 8 |
|  |  | 裂缝 | GB5696-2006 6.10.1.5 | GB/T15345-2003 5.2.2 |
| 3 | 预应力钢筒混凝土管 | 内压抗裂性能 | GB/T19685-2005 6.3.4 | GB/T15345-2003 7 |
|  |  | 外压抗裂性能 | GB/T19685-2005 6.3.5 | GB/T16752-2006 8 |
|  |  | 保护层厚度 | GB/T19685-2005 表1～表3； 允许偏差见表5 | GB/T15345-2003 8 |
|  |  | 管体裂缝 | GB/T19685-2005 6.3.2 | GB/T15345-2003 5 |
| 4 | 钢筋混凝土排水管 | 外压荷载 | GB/T11836-2009表2，6.5；JC/T640-2010 表1，6.5 | GB/T16752-2006 8 |
|  |  | 内水压力 | GB/T11836-2009 表2，6.4；JC/T640-2010 表1，6.4 | GB/T16752-2006 7 |
|  |  | 保护层厚度 | GB/T11836-2009 6.6；JC/T640-2010 6.6 | GB/T16752-2006 9 |
|  |  | 外表面裂缝 | GB/T11836-2009 6.2.2；JC/T640-2010 6.2.2 | GB/T16752-2006 5.2.5 |
|  |  | 露筋 | GB/T11836-2009 6.2.1；JC/T640-2010 6.2.1 | GB/T16752-2006 5.2.3 |
| 5 | 玻璃纤维增强塑料夹砂管 | 水压渗漏 | 见GB/T 21238-2007 6.6.4 | 见GB/T 21238-2007 8.6.4 |
|  |  | 管壁结构 | 见GB/T 21238-2007 6.2.5 | 见GB/T 21238-2007 8.2.3.2 |
|  |  | 树脂不可溶分含量 | 见GB/T 21238-2007 6.4 | GB/T 2576-2005 |
|  |  | 直管段管壁组分含量 | 见GB/T 21238-2007 6.5 | GB/T 2577-2005 |
|  |  | 初始环刚度 | 见GB/T 21238-2007 6.5.1 | GB/T 5352-2005 |
|  |  | 初始环向拉伸强力 | 见GB/T 21238-2007 6.6.2 | 见GB/T 21238-2007 8.6.2 |
|  |  | 初始轴向拉伸强力及拉伸断裂应变 | 见GB/T 21238-2007 6.6.3 | 见GB/T 21238-2007 8.6.3 |
| 5 | 玻璃纤维增强塑料夹砂管 | 初始挠曲性 | 见GB/T 21238-2007 6.6.6 | 见GB/T 21238-2007 8.6.6 |
|  |  | 初始环向弯曲强度 | 见GB/T 21238-2007 6.6.7 | 见GB/T 21238-2007 8.6.7 |

注1、预应力钢筒混凝土管内压抗裂性能和外压抗裂性能二项任选一项。

2、现场检验使用非检验机构的外压、水压检验装置，检验人员应确认外压、水压检验装置符合检验要求，方可进行外压、水压检验。

3、现场检验玻璃纤维增强塑料夹砂管初始环刚度、初始挠曲性、初始环向弯曲强度项目，因携带相关仪器设备不便，可使用企业自备的仪器设备，其仪器设备必须经有计量检定资质的机构检定或校准合格。

表7各检验项目样品数量及单项合格评定表

| 序号 | 单元 | 检验项目 |  | 样品数 （根） | 单项合格评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自应力混凝土管 | 水压试验 |  | 10 | 10根管均不渗水（允许有潮片，每平方米允许出现潮片面积不超过20cm2），接头均不滴水(接头滴水允许重装1次)，均不开裂，判该项合格。 |
|  |  | 保护层厚度 |  | 1 | 3个测值均符合标准规定；有测值超差时，允许加倍复验2根，复验的2根共6个测值全部合格时，判该项合格。 |
| 2 | 预应力混凝土管 | 抗渗性 |  | 6 | 6根管均符合标准规定的合格品要求，判该项合格。 |
|  |  | 抗裂内压 |  | 2 | 2根管均符合标准规定的合格品要求，判该项合格。 |
|  |  | 保护层厚度 |  | 1 | 3个测值均符合标准规定时，判该项合格。 |
|  |  | 裂缝 |  | 10 | 10根均符合标准规定合格时，判该项合格。 |
| 3 | 预应力钢筒混凝土管 | 内压抗裂性能 |  | 2 | 2根均符合标准规定，判该项合格 |
|  |  | 外压抗裂性能 |  | 2 |  |
|  |  | 保护层厚度 |  | 2 | 2根共6个测值均符合标准规定,判该项合格。 |
|  |  | 管体裂缝 |  | 10 | 10根均符合标准规定，判该项合格。 |
| 4 | 钢筋混凝土排水管 | 外压荷载 |  | 2 | 裂缝荷载和破坏荷载实测值均符合标准规定为单根合格，2根管均合格判该项合格；２根管均不合格，不得复验，判该项不合格；２根中有１根不合格，允许复验2根，复验的２根管子均合格，判该项合格；复验结果仍有１根不符合时，判该项不合格。 |
| 4 | 钢筋混凝土排水管 | 内水压力 |  | 2 | 在规定的检验压力下，管体表面质量符合标准要求为合格。2根管均合格判该项合格；２根管均不合格，不得复验，判该项不合格；２根中有１根不合格，允许复验2根，复验的２根管子均合格，判该项合格；复验结果仍有１根不符合时，判该项不合格。 |
|  |  | 保护层厚度 |  | 1 | 被测3点（每点内外2个测值均合格为该点合格）均符合标准规定为该项合格；3点中有2点不符合，不得复验，判该项不合格；3点中有1点不符合，允许复验2根，复验2根的6点均符合标准规定，判该项合格；复验结果仍有1点不符合时，判该项不合格。 |
|  |  | 露筋 |  | 10 | 符合标准规定为单根合格，10根全部合格则单项合格。 |
|  |  | 外表面裂缝 |  | 10 | 符合标准规定为单根合格，10根全部合格则单项合格。 |
| 5 | 玻璃纤维增强塑料夹砂管 | 水压渗漏 |  | 2 | 测2根，每根管子均符合要求，判该项合格；否则判该项不合格。 当有1根管子不合格且在水压渗漏、管壁结构、树脂不可溶分含量、直管段管壁组分含量、初始力学性能检验中不合格项目小于或等于2项时，用2根备用管对不合格项目进行再次检验，再次检验仍有不合格时，判该项不合格。 |
|  |  | 管壁结构 |  | 2 |  |
|  |  | 树脂不可溶分含量 |  | 2 |  |
|  |  | 直管段管壁组分含量 |  | 2 |  |
|  |  | 初始力学性能 | 初始环刚度 | 2 | 测2根，每根管子均符合要求，判该项合格；否则判该项不合格。 当有1根管子不合格且在水压渗漏、管壁结构、树脂不可溶分含量、直管段管壁组分含量、初始力学性能检验中不合格项目小于或等于2项时，用2根备用管对不合格项目进行再次检验，再次检验仍有不合格时，判该项不合格。 |
|  |  |  | 初始环向拉伸强力 | 2 |  |
|  |  |  | 初始轴向拉伸强力及拉伸断裂应变 | 2 |  |
|  |  |  | 初始挠曲性 | 2 |  |
|  |  |  | 初始环向弯曲强度 | 2 |  |

注1：预应力钢筒混凝土管内压抗裂性能和外压抗裂性能二项任选一项。

- 输水管产品许可证检验综合判定原则：

经检验，所有检验项目均合格，判定产品检验合格。否则，判定产品检验不合格。

- 检验报告

（一）发证检验机构应当在收到企业样品（现场检验为收到抽样单）之日起20个工作日内完成检验工作，出具检验报告(格式见附件6)一式四份(企业、发证检验机构、审查组织单位、检验机构各一份)。

（二）证书延续企业提供同单元产品6个月内（自检验报告签发日期起）省级及以上产品质量监督抽查合格检验报告的，可免于该单元许可证产品检验。

# 第六章  证书许可范围

- 企业申请的发证产品通过现场实地核查和生产许可证检验合格且符合通则和本细则规定要求的，由审查组织单位拟定产品生产许可范围，报送省级工业产品生产许可证主管部门批准。

- 产品生产许可范围的判定原则及示例：

（一）产品单元实地核查合格，且抽样的代表样品检验均合格，则许可范围为该申报最大规格代表样品可覆盖的范围。

工业产品生产许可证证书产品许可范围示例：

示例1：产品名称：输水管  产品明细：自应力混凝土管  Z 600-6及以下

示例2：产品名称：输水管  产品明细：预应力混凝土管  YYG 1600/PO.6/H4及以下

示例3：产品名称：输水管  产品明细：预应力钢筒混凝土管  PCCPL 1400/PO.6/H2及以下、PCCPE 3200/P1.2/H8及以下

示例4：产品名称：输水管  产品明细：1、预应力钢筒混凝土管   PCCPL 1400/PO.6/H2 及以下 、 PCCPE 3200/P1.2/H8及以下   2、钢筋混凝土排水管  RCP Ⅱ 3000及以下、  DRCP Ⅰ 2400及以下

示例5：产品名称：输水管产品明细：玻璃纤维增强塑料夹砂管 FRPM-Ⅰ- 1400-P0.6及以下、FRPM-Ⅰ- 800-P2.5及以下

（二）产品单元实地核查合格，且抽样的品种的样品全部合格，则许可范围为该产品单元申报最大规格检验合格的产品品种；如有检验不合格的产品，许可范围不包括其产品品种。

证书产品明细内容示例如表8。

表8  证书产品明细内容示例

| 示例 | 产品单元 | 企业申请内容 | 实地核查结果 | 产品检验结果 | 确认证书产品许可范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自应力混凝土管 | 自应力混凝土管 Z 600-4及以下 | 自应力混凝土管单元实地核查结论合格 | 抽取样品Z 600╳4000-4，Z 200╳3000-6，检验结论合格 | 自应力混凝土管 Z 600-4及以下 |
| 2 | 预应力混凝土管 | 预应力混凝土管YYG 1600 /P0.8/H2及以下 SYG 2000 /P1.0/H4及以下 | 预应力混凝土管单元实地核查结论合格 | 抽取样品YYG 1600╳5000 P0.8/H2，YYG 1000╳5000 P0.6/H4，检验结论合格；SYG检验不合格 | 预应力混凝土管YYG 1600 /P0.8/H2及以下 |
| 3 | 预应力钢筒混凝土管 | 预应力钢筒混凝土管 PCCPL 1200 /P0.8/H2及以下 PCCPE 2000 /P1.0/H4及以下 | 预应力钢筒混凝土管单元实地核查结论合格 | 抽取样品PCCPL 1200╳5000 P0.8/H2，PCCPL 800╳5000 P0.6/H4，PCCPE 2000╳5000 /P1.0/H4，PCCPE 1600╳5000/P0.8/H4,检验结论合格 | 预应力钢筒混凝土管PCCPL 1200 /P0.8/H2及以下， PCCPE 2000 /P1.0/H4及以下 |
| 4 | 钢筋混凝土排水管 | 钢筋混凝土排水管RCP Ⅱ 1500及以下 DRCP Ⅰ 1200及以下 | 钢筋混凝土排水管单元实地核查结论合格 | 抽取样品RCP Ⅱ 1500╳2000、RCP Ⅰ 1000╳2000，检验结论合格，DRCP Ⅰ 1200╳2000不合格，DRCP Ⅱ800╳2500合格 | 钢筋混凝土排水管RCP Ⅱ 1500及以下 |
| 5 | 玻璃纤维增强塑料夹砂管 | 玻璃纤维增强塑料 FRPM-Ⅰ-3000-0.8及以下、 FRPM-Ⅰ-2400-1.2及以下 | 玻璃纤维增强塑料夹砂管单元实地核查结论合格 | 抽取样品FRPM-Ⅰ-3000-0.8、FRPM-Ⅰ-2400-1.2均合格 | 玻璃纤维增强塑料夹砂管FRPM-Ⅰ-3000-0.8及以下、 FRPM-Ⅰ-2400-1.2及以下 |

注：1.最终发证范围按同时满足实地核查和产品检验的合格范围确定。

- 如果企业申请的产品名称与细则中的产品单元名称不一致时，按细则中的产品单元名称发证。

# 第七章  附则

- 输水管产品审查部联系方式

全国工业产品生产许可证办公室输水管产品审查部设在国家水泥混凝土制品质量监督检验中心。

地    址： 苏州市三香路禾家塘岸64号

邮政编码：215004

电话：0512-68660861，65094627，68271667

传真：0512-68284223

电子信箱：ssgscb@126.com

联系人：谈永泉、钱明、田华

- 本实施细则由国家质量监督检验检疫总局负责解释。

- 本实施细则自2016年10月30日起实施，原《输水管产品生产许可证实施细则》作废。

# 附件1

# 企业核查时准备书面材料清单

附件1-1企业生产输水管产品主要工艺流程图

附件1-2企业生产输水管产品生产设施和检验设施表

附件1-3企业生产输水管产品生产场所示意图

附件1-4企业生产输水管产品生产设备表

附件1-5企业生产输水管产品检验设备表

附件1-6企业生产输水管产品关键件明细表

附件1-7关键岗位专业技术人员表

附件1-8产品技术文件和工艺文件清单

企业名称：（盖章）

企业代表签字：年月日

审查组确认签字：                 年  月  日

本清单内所有书面材料经现场实地核查确认后一式三份，企业、地方许可证主管部门、审查组织单位各一份，企业加盖骑缝章。
附件1-1

# 企业生产输水管产品主要工艺流程图

第页共页

| 企业申请填写内容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 |  | 填写日期 |  |
| 产品单元 |  |  |  |
| 工艺流程图 （企业填写） | （以框图+箭头方式表述企业生产该产品的实际工艺流程、并以“★”在相应的框图上表示关键工序、质量控制点、特殊过程）： |  |  |
| 现场核查后填写内容 |  |  |  |
| 审查组 核查确认 | 经核查，该企业生产产品上述生产工艺流程描述与实际相符，企业对关键工序、质量控制点、特殊过程进行了识别，审查组予以确认。 |  |  |

注：1. 如产品单元生产工艺不同均应分别绘制；

2. 如采用非典型工艺的企业，应提交采用非典型工艺的说明：明示所采用的工艺流程、设备工装、加工制作方法等情况，陈述与典型工艺的主要差异（如有）。

附件1-2

# 企业生产输水管产品生产设施和检验设施表

| 序号 | 产品单元 | 生产设施名称 | 设施特征及用途描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （如总装车间、成品库、检验室、环境条件、水电、吊装设备等） | （包含对应本细则表3-1，满足其要求等情况） |  |

注：企业多场所的均应填写；

附件1-3

# 企业生产输水管产品生产场所示意图

第页共页

| 企业名称 |  | 填写日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产地址 |  |  |  |
| （生产场所示意图，应标明其相邻特征道路、建筑物或单位方位、距离等） |  |  |  |

注：1. 多场所的均应分别绘制；

2.增加场所、迁址等在变化一个月内提出变更申请，同时填写此表。

附件1-4

# 企业生产输水管产品生产设备和工艺装备表

| 序号 | 产品单元 | 产品品种 | 生产设备、工艺装备名称 | 规格型号 | 设备编号 | 其他 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：多场所的均应填写，并在备注中注明生产场所；

附件1-5

# 企业生产输水管产品检验设备表

| 序号 | 产品单元 | 检验项目 | 依据标准及条款 | 检验设备名称 | 设备规格型号 | 设备编号 | 精度或测量范围 | 用途 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 进货 检验 | 过程 检验 | 出厂 检验 |  |

注：多场所的均应填写，并在备注中标明生产场所；

附件1-6

企业生产输水管产品重要原材料明细表

生产企业名称：

生产地址：

该单元中代表性的产品照片（正面、左侧面各一张，背景清晰彩色5吋）：

重要原材料

| 名称 | 执行标准 | 技术要求 | 生产方式 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | □自制 □采购 |
|  |  |  | □自制 □采购 |
|  |  |  | □自制 □采购 |

注：按单元填写本表，如两个单元产品填写的内容完全相同，可合填写1张；

附件1-7

# 关键岗位专业技术人员表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 岗位 | 职务/职称 | 学历 | 所学专业 | 身份证号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

填表说明：最高管理者、质量负责人、技术人员、检验人员、关键工序（质量控制点）操作工等，均应列入此表。

附件1-8

# 产品技术文件和工艺文件清单

| 序号 | 产品单元 | 技术文件/工艺文件名称 | 文件编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：企业根据本公司制定的文件管理规定按实际情况填写，审查组现场核实。

# 附件2

# 输水管产品生产许可证企业实地核查办法

企业名称：

生产地址：

产品名称：

产品单元：

国家质量监督检验检疫总局

应用说明

1. 本办法核查内容分为6大部分19条45款，应逐条款进行核查，并根据其满足程度和相关条款“备注”栏中给出的认定原则分别作出符合、不符合、建议改进。

2. 凡涉及到企业申请材料真实性、符合性问题的，均应判为不符合。

3. 凡涉及到企业的生产设施、生产设备、检验设备、关键岗位技术操作专门人员等缺失问题的，或存在系统性、区域性、严重性问题的，均应判相关条不符合。

4. 每款核查内容逐个判断，并在对应的“是”或“否”的选项框中打“√”，凡在“否”的选项框中打“√”的，均须填写详细的不符合事实。

5．核查结论的确定原则：经核查均未发现不符合，核查结论为合格。否则核查结论为不合格。

6. 审查组依据本办法对企业实地核查后，填写《生产许可证企业实地核查报告》和《企业实地核查不符合项和改进项汇总表》。

| 1 | 申请材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 营业执照 | 1）申请书填写的住所与营业执照是否一致； | 是； 否： |  |  | 符合 不符合 | 1.经营范围是广义的概念，可按行业或大类分，只要含盖申请许可证产品即可； 2.核查内容3）～5）款，任何一款为“否”，则结论为不符合； 3. 1）～2）款，若为填写错误允许勘误，此类情况不作为不符合。 |  |  |
|  |  | 2）实际生产地址与申请书填写的是否一致； | 是； 否： |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3）实际生产地址与工商管理部门登记的是否一致（实际生产地址应与营业执照住所同地址，若不同，该生产地址应工商登记或备案）； | 是； 否： |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4）经营范围是否涵盖申请许可证产品； | 是； 否： |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5）是否在有效期限内。 | 是； 否： |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 人员能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 最高管理者 | 6）是否具有相关法律法规知识：是否了解产品质量法、标准化法、计量法和《工业产品生产许可证管理条例》对企业的要求（如企业的质量责任和义务等） | 是； 否： |  | 符合 建议改进 |  | 6）～8）款均符合则为本条符合。 |  |  |
|  |  | 7）是否具有一定的产品技术知识：是否了解产品标准、主要性能指标等；是否了解产品生产工艺流程、检验要求。 | 是； 否： |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8）是否具有一定的质量管理知识：是否了解企业领导在质量管理中的职责与作用。 | 是； 否： |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 技术人员 | 9）是否具有相关产品专业技术知识：是否掌握与企业申报的产品相关的专业技术知识。 | 是； 否 |  | 符合 建议改进 |  | 9）～10）款均符合则为本条符合。 |  |  |
|  |  | 10）是否熟悉相关产品标准：是否熟悉与企业申报的申证产品的相关产品标准。 | 是； 否 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 检验人员 | 11）是否熟悉相关产品标准和检验方法标准：是否掌握与申证产品、原材料、检验方法等有关的国家标准、行业标准和检验要求。 | 是； 否 |  | 符合 不符合 建议改进 |  | 没有检验人员、检验人员操作均不正确，则判不符合。 |  |  |
|  |  | 12）检验人员是否经过培训和考核，并经授权：专（兼）职检验人员应满足生产规模的要求且不应少于3人（均应为本企业人员），是否经过培训和考核，是否经过授权。 | 是； 否 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13）现场观察检验人员进行进货检验、过程检验、出厂检验，检验人员是否能够熟练操作，其操作是否符合检验规程，并正确作出判断。 | 是； 否 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | 操作工人 | 14）现场核查每一关键工序、质量控制点实际生产操作情况，工人是否能熟练的操作，其操作是否符合技术工艺文件的规定。 | 是； 否 |  | 符合 不符合 建议改进 |  | 关键工序、质量控制点工人操作均不正确，则判不符合。 |  |  |
| 3 | 生产和检验设施设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 基础设施 | 15）是否具备《细则》表3-1规定、满足其生产所需的工作场所和设施； |  | 是； 否： | 符合 不符合 建议改进 |  |  | 1.核查内容15）和16）款，任意款为“否”，则结论为不符合； 2. 建议改进选项仅适用于17）款维护和运行情形。 3.17）条款审查时要求留有照片。 |  |
|  |  | 16）是否具备《细则》表3-1规定、满足其采购原材料进货检验、生产过程检验、产品出厂检验所需的工作场所和设施； |  | 是； 否： |  |  |  |  |  |
|  |  | 17）生产和检验设施是否维护完好，运行正常； |  | 是； 否： |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 设备工装 | 18）企业是否具有《细则》表3-2规定、与其生产产品品种、生产工艺及生产方式相适应的生产设备和工艺装备； |  | 是； 否： | 符合 不符合 建议改进 |  |  | 1.核查内容18）和19）款，任意款为“否”，则结论为不符合； 2. 建议改进选项仅适用于20）款。 3.18）条款审查时要求留有照片。 |  |
|  |  | 19）其性能和精度应能满足生产合格产品的要求。 |  | 是； 否： |  |  |  |  |  |
|  |  | 20）生产设备和工艺装备是否维护完好，运行正常。企业配备的涉及计量的生产设备和工艺装备应在检定或校准的有效期内使用，是否对规定的必备生产设备、工艺装备编制了维护和保养计划并实施，记录是否齐全。 |  | 是； 否： |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 检验设备 | 21）企业是否具有《细则》表3-3规定、与其生产产品品种、生产工艺及生产方式相适应的采购重要原材料进货检验、生产过程检验、产品出厂检验所需的检验仪器设备； |  | 是； 否： | 符合 不符合 建议改进 |  |  | 1.核查内容21）和22）款，任意款为“否”，则结论为不符合； 2. 建议改进选项仅适用于23）款维护和运行情形。 3.21）条款审查时要求留有照片。 |  |
|  |  | 22）其性能和精度应能满足相关标准规定的检验要求。 |  | 是； 否： |  |  |  |  |  |
|  |  | 23）检验仪器设备是否维护完好，运行正常，并在检定或校准有效期内使用。是否对规定的检验仪器设备编制了维护和保养计划并实施，记录是否齐全。 |  | 是； 否： |  |  |  |  |  |
| 4 | 产品标准和相关标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 产品标准 | 24）是否有《细则》表2所列的与申请取证产品应执行的产品标准；这些标准是否为现行有效标准。 |  | 是； 否： | 符合 建议改进 |  |  |  | 有《细则》表2所列的与申请取证产品应执行的有效产品标准则为符合。 |
| 4.2 | 相关标准 | 25）是否有《细则》》表2所列的与申请取证产品适用的相关标准。这些标准是否为现行有效标准。 |  | 是； 否： | 符合 建议改进 |  |  |  | 有《细则》表2所列的与申请取证产品适用的有效相关标准则为符合。 |
| 4.3 | 标准实施 | 26）是否在其产品技术文件和生产中贯彻执行产品标准和相关标准。 |  | 是； 否： | 符合 建议改进 |  |  |  | 有效的产品标准和相关标准在技术文件和生产中已采用则为符合。 |
| 5 | 技术文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 工艺流程 | 27）是否绘制有工艺流程图； |  | 是； 否： | 符合 不符合 建议改进 |  |  |  | 核查内容27）～31）款，均为“否”，则结论为不符合。 |
|  |  | 28）是否与其生产实际相吻合； |  | 是； 否： |  |  |  |  |  |
|  |  | 29）生产工艺流程是否合理； |  | 是； 否： |  |  |  |  |  |
|  |  | 30）是否标明关键工序、质量控制点； |  | 是； 否： |  |  |  |  |  |
|  |  | 31）关键工序、质量控制点识别是否充分适宜。 |  | 是； 否： |  |  |  |  |  |
| 5.2 | 技术工艺文件 | 32） 对于本办法5.1中识别和确认的关键工序、质量控制点，现场核查每一关键工序、质量控制点，是否均编制有相关技术工艺文件。是否与实际生产和产品相一致。 |  | 是； 否： | 符合 不符合 建议改进 |  |  |  | 所有关键工序、质量控制点、均无技术工艺文件，则判不符合。 |
|  |  | 33）技术工艺文件是否明确了具体的控制参数，其参数是否进行适宜的验证并正确（须贯彻执行产品标准）。 |  | 是； 否： |  |  |  |  |  |
| 5.3 | 检验文件 | 34）是否对采购重要原材料进货检验（或验证）、生产过程检验、产品出厂检验作出规定。 |  | 是； 否： | 符合 不符合 建议改进 |  |  |  | 核查内容34）和35）款均为“否”，则结论为不符合。 |
|  |  | 35）是否编制了检验规程，其内容是否完整正确（应包括检验频次、检验样品数、抽样方式、检验项目、检验方法、检验步骤、检验结果判定及处理）。 |  | 是； 否： |  |  |  |  |  |
| 6 | 生产过程控制 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 过程监控 | 36）是否对每一关键工序、质量控制点实际生产操作情况进行监控； | 是； 否： |  | 符合 不符合 建议改进 |  |  |  | 核查内容36）～39）款均为“否”，则结论为不符合。 |
|  |  | 37）是否建立并保持了监控记录； | 是； 否： |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 38）监控记录载明信息反映实际生产操作是否正确、稳定。 | 是； 否： |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 39）如果监控发现不正确、不稳定，是否及时采取纠正或预防措施。 | 是； 否： |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | 进货检验 | 40）采购重要原材料是否按规定进行检验，并保留检验记录。 | 是； 否： |  | 符合 不符合 建议改进 |  |  |  | 40款，所有验证材料均为“否”，则结论为不符合 |
| 6.3 | 过程检验 | 41）生产过程中的关键技术指标是否按规定进行检验，并保留检验记录。 | 是； 否： |  | 符合 不符合 建议改进 此项不适用 |  |  |  | 所有过程检验均未进行，则结论为不符合。 |
| 6.4 | 出厂检验 | 42）成品是否按规定进行出厂检验，并保留检验记录。 | 是； 否： |  | 符合 不符合 建议改进 |  |  |  | 出厂检验应符合相关标准的规定。 |
| 6.5 | 不合格品控制 | 43）是否对不合格品的控制和处置作出明确规定。 | 是； 否： |  | 符合 不符合 建议改进 |  |  |  | 核查内容43）～45）款均为否，则该项为不符合。 |
|  |  | 44）对检验中发现的不合格品是否按规定进行标识、隔离和处置，是否有效防止不合格品转入下道工序和出厂。 | 是； 否： |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 45）不合格品经返工、返修后是否重新进行了检验。 | 是； 否： |  |  |  |  |  |  |

附件3

企业实地核查不符合和建议改进条款汇总表

企业名称：                                       产品单元：

| 序号 | 条款号 | 不符合程度 | 事实描述 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 在选框中打“√” |  |
|  |  | 不符合 建议改进 |  |
|  |  | 不符合 建议改进 |  |
|  |  | 不符合 建议改进 |  |
|  |  | 不符合 建议改进 |  |
|  |  | 不符合 建议改进 |  |
|  |  | 不符合 建议改进 |  |
|  |  | 不符合 建议改进 |  |
|  |  | 不符合 建议改进 |  |
| 审查组组长(签字)： 年 月 日 |  |  | 企业代表签字： 企业公章 年 月 日 |
| 审查组成员(签字)： 年 月 日 |  |  |  |

附件4
生产许可证企业实地核查报告

| 企业名称： |  |  | 生产地址： |  |  |  |  | 邮编： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称： |  |  | 联系人： |  | 电话： |  | 传真： |  |  |
| 产品单元（产品证书明细内容）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核查 结论 | 审查组根据《输水管产品生产许可证实施细则》，于年月日至年月__ _日对该企业进行了核查，共计核查出： 符合_____条、不符合条、建议改进条。 其他情况说明： 经综合评价，本审查组对该企业的核查结论是：。（注：核查结论填写：合格或不合格） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查组成员 | 姓名（签字） | 单 位 |  | 职务(组长、组员) |  | 核查分工（条款） |  |  | 审查员证书编号 |
| 企业负责人签字 |  |  |  | 企业（盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |

观察员(签字，如有)：                     年    月    日                   审查组织单位(章)：                      年    月    日

注：“其他情况说明”栏中填写的内容为：企业存在不符合法律法规等有关规定，且不能体现在实地核查记录中的情况，如企业存在因非不可抗力原因拖延或拒绝核查的情况等。

# 附件5

（CMA章）、（CNAS章）、（CAL章）

# 检验报告

报告编号：

产品名称

产品单元

产品品种、规格型号

受检单位 (与抽/送样单上企业名称一致)

检验类别生产许可证检验

报告日期   (以签发日期为准)

检验机构名称

注意事项

- 检验报告无“检验报告专用章”或检验单位公章无效。

- 复制检验报告未重新加盖“检验报告专用章”或检验单位公章无效。

- 检验报告无批准人、审核、主检签字无效，无骑缝章无效。

- 检验报告涂改无效。

地址：(检验机构详细地址)

邮政编码：

联系人：

电话：

传真：

E－mail电子信箱:

××检验机构

检验报告

报告编号：××共×页第×页

| 产品名称 | (按《产品抽/送样单》填写) | 产品品种 规格型号 | (按《产品抽/送样单》填写) |
| --- | --- | --- | --- |
| 受检单位 名称 | (按《产品抽/送样单》填写) |  |  |
| 受检单位 生产地址 | (按《产品抽/送样单》填写) |  |  |
| 样品数量 | (按《产品抽/送样单》填写) | 产品批号／生产日期 | (按《产品抽/送样单》填写) |
| 送样人员 | (按《产品抽/送样单》填写) | 样品等级 | (按《产品抽/送样单》填写) |
| 到样日期/收到抽样单日期 | 收到样品/抽样单的日期 | 检验日期 |  |
| 样品描述 | (对收到的样品基本情况作简单表述，如：样品的形状、完好程度、附件配件等。) |  |  |
| 检验依据 | ╳╳产品生产许可证实施细则规定的产品检验依据 |  |  |
| 检验结论 | (按照XX标准和本实施细则对XX产品进行检验，检验结果均符合/XX项目不符合该标准和实施细则规定（XX规格XX等级）要求，判定该样品为合格/不合格。) 检验单位（公章或检验报告专用章） 签发日期： 年 月 日 |  |  |
| 备注 | 试验室环境温度等 |  |  |

批准：审核：主检：

检验数据共×页第×页

复核：检验：

附件6
本实施细则与旧版细则主要内容对比表

产品单元、产品品种变化对比表

| 序号 | 旧版 |  | 新版 |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品单元 | 产品品种 | 产品单元 | 产品品种 |  |
| 1 | 自应力混凝土输水管 | Z(Ⅰ) | 自应力混凝土管 | Z | 单元名称变化，取消DY-ZG品种，合并Z(Ⅰ)、Z(Ⅱ)、Z(Ⅲ) |
|  |  | Z(Ⅱ) |  |  |  |
|  |  | Z(Ⅲ) |  |  |  |
|  |  | DY-ZG |  |  |  |
| 2 | 预应力混凝土管(一阶段管) | YYG（或YYGS） | 预应力混凝土管 | YYG | 单元名称变化，原二个单元合并为一个单元，取消DY-YYG、DY-SYG品种 |
|  |  | DY-YYG |  |  |  |
| 3 | 预应力混凝土管(三阶段管) | SYG（或SYGL） |  | SYG |  |
|  |  | DY-SYG |  |  |  |
| 4 | 预应力钢筒混凝土管 | PCCPL | 预应力钢筒混凝土管 | PCCPL | 单元名称不变，取消DY-PCCP品种 |
|  |  | PCCPE |  |  |  |
|  |  |  |  | PCCPE |  |
|  |  | DY-PCCP |  |  |  |
| 5 | 钢筋混凝土排水管 | RCP | 钢筋混凝土排水管 | RCP | 单元名称变化，原二个单元合并为一个单元，取消DY-RCP品种 |
|  |  | DY-RCP |  |  |  |
|  |  |  |  | DRCP |  |
| 6 | 顶进施工法用钢筋混凝土排水管 | DRCP |  |  |  |
| 7 | 玻璃纤维增强塑料夹砂管 | FRPM-Ⅰ | 玻璃纤维增强塑料夹砂管 | FRPM-Ⅰ | 单元名称和产品品种均未变 |
|  |  | FRPM-Ⅱ |  | FRPM-Ⅱ |  |
|  |  | FRPM-Ⅲ |  | FRPM-Ⅲ |  |

注：本实施细则新列入发证的产品，自国家质量监督检验检疫总局发布无证查处公告之日起按照有关规定予以查处。