编号：XK05-005

钢丝绳产品生产许可证实施细则

2016年9月30日公布                         2016年10月30日实施

国家质量监督检验检疫总局

目  录

第一章 总则	1

第二章 发证产品及标准	1

第三章 企业申请生产许可证的基本条件和资料	3

第四章 企业实地核查	12

第五章 产品检验	12

第六章 证书许可范围	17

第七章 附则	19

附件1企业实地核查时准备书面材料清单	20

附件1-1企业生产钢丝绳产品主要工艺流程图	21

附件1-2企业生产钢丝绳产品生产设施和检验设施表	22

附件1-3企业生产钢丝绳产品生产场所示意图	23

附件1-4企业生产钢丝绳产品生产设备和工艺装备表	24

附件1-5企业生产钢丝绳产品检验设备表	25

附件1-6企业生产钢丝绳产品重要原材料明细表	26

附件1-7关键岗位专业技术人员表	27

附件1-8产品技术文件和工艺文件清单	28

附件2钢丝绳产品生产许可证企业实地核查办法	29

附件3企业实地核查不符合和建议改进条款汇总表	38

附件4生产许可证企业实地核查报告	39

附件5检验报告	40

附件6本细则与旧版细则主要内容对比表	44

钢丝绳产品生产许可证实施细则

第一章 总则

- 为了做好钢丝绳产品生产许可证审查工作，依据《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》、《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法》、《工业产品生产许可证实施通则》(以下简称通则)等规定，制定本工业产品生产许可证实施细则(以下简称细则)。

- 本细则适用于钢丝绳产品生产许可的实地核查、产品检验等工作，应与通则一并使用。

- 钢丝绳产品由国家质量监督检验检疫总局发证。

第二章 发证产品及标准

- 钢丝绳是由多根钢丝围绕一个中心或多个绳股围绕一个绳芯螺旋捻制而成的结构。

本实施细则规定的钢丝绳发证产品单元按用途划分为通用和专用钢丝绳2个单元。产品单元划分、产品品种及结构类别见表1。

为合绳加工的绳股以及利用钢丝绳加工的索具，不需要取得工业产品生产许可证。

表1 钢丝绳产品单元、品种及结构类别

| 序号 | 产品单元 | 序号 | 产品品种 | 结构类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通用钢丝绳 | 1 | 重要用途钢丝绳 | 6×7类、6×19类、6×37类、8×19类、8×37类、18×7类、18×19类、34×7类、35W×7类、6V×7类、6V×19类、6V×37类，4V×39类、6Q×19+6V×21类 |
|  |  | 2 | 不锈钢丝绳 | 1×3类、1×7类、1×19类、3×7类、6×7类、6×19（a）类、6×19(b)类、8×19类 |
|  |  | 3 | 粗直径钢丝绳 | 6×37（a）类、6×61（a）类、6×61（ab）类、6×91（ab）类、6×61（b）类、8×19（a）类、8×37（a）类、8×61（a）类、8×37（b）类、8×61（ab）类、8×91（ab）类、8×61（b）类 |
|  |  | 4 | 一般用途钢丝绳 | 单股钢丝绳，6×7类、6×19（a）类、6×19（b）类、6×37（a）类、6×37（b）类、6×61类、8×19类、8×37类、18×7类、18×19类、34×7类、35W×7类、6×12类、6×24类、6×15类、4×19类、4×37类 |
|  |  | 5 | 密封钢丝绳 | 半密封、一层全密封、二层全密封、三层全密封、四层全密封、五层全密封 |
|  |  | 6 | 压实股钢丝绳 | 6×K7类、6×K19类、6×K36类、8×K19类、8×K36类、15×K7类、16×K7类、18×K7类、18×K19类、35（W）×K7类、8×K19-PWRC（K）类、8×K36-PWRC（K）类 |
| 2 | 专用钢丝绳 | 7 | 电梯用钢丝绳 | 6×19类、8×19类、6×29Fi、6×36WS |
|  |  | 8 | 索道用钢丝绳 | 6×7类、6×19类、6×36类； 6×K7类、6×K19类、6×K36类；单层全密封、双层全密封、三层全密封、四层全密封、五层全密封 |
|  |  | 9 | 输送带用钢丝绳 | 6×7-WSC、6×19-WSC、6×19W-WSC |
|  |  | 10 | 操纵用钢丝绳 | 1×7、1×12、1×19、1×37、6×7-WSC、6×19-WSC、8×7-WSC |
|  |  | 11 | 平衡用扁钢丝绳 | 6×4×7、8×4×7、8×4×9、8×4×14、8×4×19 |
|  |  | 12 | 公路护栏用镀锌钢丝绳 | 3×7类、3×19类、6×7类、6×19（a）类、6×19(b)类 |
|  |  | 13 | 电梯门机用钢丝绳 | 6×7-WSC、6×19-WSC |
|  |  | 14 | 航空用钢丝绳 | 1×7、1×19、6×7-IWS、6×7-FC、6×19-IWS、6×19-FC、6×37-FC |
|  |  | 15 | 石油天然气工业用钢丝绳 | 6×7类、6×19M类、6×37M类、6×19类、6×36类、8×19类、8×36类、18×7类、34(M)×7类、35(W)×7类、6×V25TS类、粗直径6股钢丝绳、粗直径单股钢丝绳、粗直径密封钢丝绳 |

注：钢丝外购外协应注明。

- 本细则的发证产品应执行的产品标准和相关标准见表2。

表2 钢丝绳产品执行标准和相关标准

| 序号 | 产品单元 | 序号 | 产品标准 | 相关标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通用钢丝绳 | 1 | GB 8918-2006 重要用途钢丝绳 | 1.GB/T 228.1-2010 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 2.GB/T 238-2013 金属材料 线材 反复弯曲试验方法 3.GB/T 239.1-2012 金属材料 线材 第1部分：单向扭转试验方法 4.GB/T 1839-2008 钢产品镀锌层质量试验方法 5.GB/T 8358-2014 钢丝绳 实际破断拉力测定方法 6.GB/T 12347-2008 钢丝绳弯曲疲劳试验方法（适用于不锈钢丝绳） 7. GB/T 4354-2008 优质碳素钢热轧盘条 8.YB/T 5343-2015 制绳用圆钢丝 9. GB/T 4240-2009 不锈钢丝 或YB/T 4470-2015不锈钢丝绳用钢丝（适用于不锈钢丝绳） 10.NB/SH/T 0387-2014 钢丝绳用润滑脂 11.GB/T 15030-2009 剑麻钢丝绳芯 |
|  |  | 2 | GB/T 9944-2015 不锈钢丝绳 |  |
|  |  | 3 | GB/T 20067-2006 粗直径钢丝绳 |  |
|  |  | 4 | GB/T 20118-2006 一般用途钢丝绳 |  |
|  |  | 5 | YB/T 5295-2010 密封钢丝绳 |  |
|  |  | 6 | YB/T 5359-2010 压实股钢丝绳 |  |
| 2 | 专用钢丝绳 | 7 | GB 8903-2005 电梯用钢丝绳 | 1.GB/T 228.1-2010 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 2.GB/T 238-2013 金属材料 线材 反复弯曲试验方法 3.GB/T 239.1-2012 金属材料 线材 第1部分：单向扭转试验方法 4.GB/T 1839-2008 钢产品镀锌层质量试验方法 5.GB/T 8358-2014 钢丝绳 实际破断拉力测定方法 6. GB/T 12347-2008 钢丝绳弯曲疲劳试验方法（适用于操纵用钢丝绳、电梯门机用钢丝绳和航空用钢丝绳） 7.GB/T 10125-2012 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验（适用于操纵用钢丝绳） 8.YB/T 4182-2008 钢丝绳含油率测定方法（适用于电梯用钢丝绳） 9.GB/T4354-2008 优质碳素钢热轧盘条 10.YB/T 5343-2015 制绳用圆钢丝 11. YB/T 5198-2015 电梯钢丝绳用钢丝（适用于电梯用钢丝绳） 12.NB/SH/T 0387-2014 钢丝绳用润滑脂 13.GB/T 15030-2009 剑麻钢丝绳芯 |
|  |  | 8 | GB/T 12753-2008 输送带用钢丝绳 |  |
|  |  | 9 | GB/T 14451-2008 操纵用钢丝绳 |  |
|  |  | 10 | GB/T 20119-2006 平衡用扁钢丝绳 |  |
|  |  | 11 | GB/T 25833-2010 公路护栏用镀锌钢丝绳 |  |
|  |  | 12 | GB 26722-2011 索道用钢丝绳 |  |
|  |  | 13 | YB/T 4251-2011 电梯门机用钢丝绳 |  |
|  |  | 14 | YB/T 5197-2005 航空用钢丝绳 |  |
|  |  | 15 | SY/T 5170-2013 石油天然气工业用钢丝绳 |  |

注：标准一经修订，企业应当自标准实施之日起按新标准组织生产，生产许可证企业实地核查和产品检验应当按照新标准要求进行 。

第三章 企业申请生产许可证的基本条件和资料

- 企业申请钢丝绳产品生产许可证，应提交通则要求的材料。

- 凡生产钢丝绳产品的企业应具备本条款规定的基本生产条件，内容包括生产设施和检验设施、生产设备和工艺装备、检验设备及检验类别、重要原材料、关键工序、质量控制点及特殊过程，具体要求见表3-1至表3-5。

表3-1 企业生产钢丝绳产品应具备的生产设施和检验设施

| 序号 | 产品单元 | 生产设施和检验设施名称 | 设施要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通用钢丝绳 | 1.表面处理车间※ | 满足正常生产 |
|  |  | 2.拉丝车间※ | 满足正常生产 |
|  |  | 3.热处理镀锌车间※ | 满足正常生产 |
|  |  | 4.捻股车间 | 满足正常生产 |
|  |  | 5.合绳车间 | 满足正常生产 |
|  |  | 6.吊装和搬运设备☆ | 满足正常生产 |
|  |  | 7.成品库 | 具备防雨防潮功能 |
|  |  | 8.检验室 | 独立设置 |
| 2 | 专用钢丝绳 | 1.表面处理车间※ | 满足正常生产 |
|  |  | 2.拉丝车间※ | 满足正常生产 |
|  |  | 3.热处理镀锌车间※ | 满足正常生产 |
|  |  | 4.捻股车间 | 满足正常生产 |
|  |  | 5.合绳车间 | 满足正常生产 |
|  |  | 6.吊装和搬运设备☆ | 满足正常生产 |
|  |  | 7.成品库 | 具备防雨防潮功能 |
|  |  | 8.检验室 | 独立设置 |

注1： 钢丝外购外协企业不要求具备带“※”号设施。

注2： 生产5mm以下细直径钢丝绳的企业不要求具备带“☆”号设备。

表3-2 企业生产钢丝绳产品应具备的生产设备和工艺装备

| 序号 | 产品单元 | 生产设备名称 | 工艺装备名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通用钢丝绳 | 1.表面处理设备※ | 1.钢丝对焊机☆ |
|  |  | 2.热处理镀锌生产线※ | 2.预变形装置 |
|  |  | 3.拉丝机※ | 3.股压实装置△ |
|  |  | 4.捻股机 |  |
|  |  | 5.合绳机 |  |
| 2 | 专用钢丝绳 | 1.表面处理设备※ | 1.钢丝对焊机☆ |
|  |  | 2.热处理镀锌生产线※ | 2.预变形装置 |
|  |  | 3.拉丝机※ |  |
|  |  | 4.捻股机 |  |
|  |  | 5.合绳机或编制机 |  |

注1： 本表为企业应具备的基本生产设备，可与上述设备名称不同，但应满足上述设备的功能性能精度要求。

注2： 钢丝外购外协企业不要求具备带“※”号设备。

注3： 捻制0.50mm以下钢丝的企业不要求具备带“☆”号工艺装备。

注4： 不生产压实股钢丝绳的企业不要求具备带“△”号工艺装备。

表3-3 企业生产钢丝绳产品应具备的检验设备及检验类别

| 序号 | 产品单元 | 检验项目 | 依据标准 | 条款 | 检验设备 | 精度或 测量范围 | 检验类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通用钢丝绳 | 盘条和/或钢丝直径及偏差 | GB/T 4354-2008 | 4.1 | 千分尺 | 0.01mm | 进货检验 过程检验 |
|  |  |  | YB/T 5343-2015 | 4.1 |  |  |  |
|  |  |  | YB/T 4470-2015 | 4.1-4.3 |  |  |  |
|  |  |  | GB/T 4240-2009 | 6.1-6.3 |  |  |  |
|  |  | 盘条化学成分● | GB/T 4354-2008 | 5.1 | 分析天平，元素含量分析仪 | 0.1mg, ±2nm | 进货检验 |
|  |  |  | YB/T 4470-2015 | 5.1 |  |  |  |
|  |  |  | YB/T 4240-2009 | 7.1 |  |  |  |
|  |  | 盘条和/或钢丝表面质量 | GB/T 4354-2008 | 5.6 | 目测 |  | 进货检验 过程检验 |
|  |  |  | YB/T 5343-2015 | 5.8 |  |  |  |
|  |  |  | YB/T 4470-2015 | 5.4 |  |  |  |
|  |  |  | YB/T 4240-2009 | 7.4 |  |  |  |
|  |  | 绳芯直径及偏差 | GB/T 15030-2009 | 6.2.2 | 拉力试验机，游标卡尺 | 1级, 0.02mm | 进货检验 |
|  |  | 绳芯线密度● | GB/T 15030-2009 | 6.2.1 | 拉力试验机，天平，钢板尺 | 1级, 0.01g, 1mm | 进货检验 |
|  |  | 绳芯回潮率● | GB/T 15030-2009 | 6.2.3 | 水分测定器，可调封闭式电炉，天平 | 0.001g | 进货检验 |
|  |  | 润滑脂外观 | NB/SH/T 0387-2014 | 表1 | 目测 |  | 进货检验 |
|  |  | 润滑脂运动黏度● | NB/SH/T 0387-2014 | 表1 | 粘度测定仪，恒温浴，秒表，温度计 | 0.035（mm2/s)s，0.1℃ | 进货检验 |
|  |  | 润滑脂滴点● | NB/SH/T 0387-2014 | 表1 | 滴点测定仪，滴点浴，秒表，温度计 | 0.1℃ | 进货检验 |
|  |  | 润滑脂水分● | NB/SH/T 0387-2014 | 表1 | 水分测定器，分析天平 | 0.2ml，0.1g | 进货检验 |
|  |  | 润滑脂水溶性酸或碱● | NB/SH/T 0387-2014 | 表1 | 酸度计，瓷蒸发皿，水浴 | 0.01pH | 进货检验 |
|  |  | 钢丝抗拉强度 | YB/T 5343-2015 | 5.2 | 拉力试验机 | 1级 | 进货检验 过程检验 |
|  |  |  | YB/T 4240-2009 | 7.3 |  |  |  |
|  |  | 钢丝反复弯曲 | YB/T 5343-2015 | 5.3 | 反复弯曲试验机 | 0.30mm～6.0mm | 进货检验 过程检验 |
|  |  | 钢丝扭转 | YB/T 5343-2015 | 5.4 | 扭转试验机 | 0.30mm～6.0mm | 进货检验 过程检验 |
|  |  | 钢丝锌层重量 | YB/T 5343-2015 | 5.7.1 | 千分尺， 分析天平 | 0.01mm，0.1mg | 进货检验 过程检验 |
|  |  | 钢丝缠绕 | YB/T 5343-2015 GB/T 9944-2015 | 5.7.2 7.2 | 缠绕试验机 | 0.80mm～6.0mm | 进货检验 过程检验 |
|  |  | 钢丝绳化学成分● | GB/T 9944-2015 | 7.1 | 分析天平，元素含量分析仪 | 0.1mg; ±2nm | 出厂检验 |
|  |  | 钢丝绳直径 | GB 8918-2006 | 7.1.1 | 宽钳口游标卡尺 | 0.02mm | 出厂检验 |
|  |  |  | GB/T 9944-2015 | 7.4 |  |  |  |
|  |  |  | GB/T 20067-2006 | 7.1 |  |  |  |
|  |  |  | GB/T 20118-2006 | 7.1 |  |  |  |
|  |  |  | YB/T 5295-2010 | 8.1.1-2 |  |  |  |
|  |  |  | YB/T 5359-2010 | 8.1 |  |  |  |
|  |  | 钢丝绳捻距 | GB/T 20118-2006 | 6.1 | 宽钳口游标卡尺 | 0.02mm | 出厂检验 |
|  |  |  | YB/T 5295-2010 | 8.1.3 |  |  |  |
|  |  | 钢丝绳外观质量 | GB 8918-2006 | 7.1.7 | 目测 |  | 出厂检验 |
|  |  |  | GB/T 9944-2015 | 7.3 |  |  |  |
|  |  |  | GB/T 20067-2006 | 7.4 |  |  |  |
|  |  |  | GB/T 20118-2006 | 7.5 |  |  |  |
|  |  |  | YB/T 5295-2010 | 8.1.6 |  |  |  |
|  |  |  | YB/T 5359-2010 | 8.3 |  |  |  |
|  |  | 钢丝绳不松散性 | GB/T 9944-2015 | 7.5 | 目测 |  | 出厂检验 |
|  |  |  | GB 8918-2006 | 7.1.6 |  |  |  |
|  |  |  | GB/T 20118-2006 | 7.4 |  |  |  |
|  |  |  | YB/T 5295-2010 | 8.1.5 |  |  |  |
|  |  |  | YB/T 5359-2010 | 8.2 |  |  |  |
|  |  | 钢丝绳平直度 | GB/T 9944-2015 | 7.6 | 目测 |  | 出厂检验 |
|  |  | 钢丝绳破断拉力● | GB 8918-2006 | 7.1.4 | 钢丝绳破断拉力试验机 | 1级 | 出厂检验 |
|  |  |  | GB/T 9944-2015 | 7.7.1 |  |  |  |
|  |  |  | GB/T 20067-2006 | 8.2 |  |  |  |
|  |  |  | GB/T 20118-2006 | 8.2 |  |  |  |
|  |  |  | YB/T 5295-2010 | 8.1.4 |  |  |  |
|  |  |  | YB/T 5359-2010 | 9.2 |  |  |  |
|  |  | 钢丝绳伸长率 | GB/T 9944-2015 | 7.7.2 | 拉力试验机 引伸仪 | 1级 | 出厂检验 |
|  |  | 钢丝绳疲劳试验● | GB/T 9944-2015 | 7.8 | 钢丝绳弯曲疲劳试验机 | 1.2mm～ 9.5mm | 出厂检验 |
|  |  | 钢丝绳劳后破断拉力● | GB/T 9944-2015 | 7.8 | 钢丝绳破断拉力试验机 | 1级 | 出厂检验 |
|  |  | 拆股钢丝直径及不圆度 | GB 8918-2006 | 7.2.2 | 千分尺 | 0.001mm | 出厂检验 |
|  |  |  | GB/T 20067-2006 | 8.3.1 |  |  |  |
|  |  |  | GB/T 20118-2006 | 8.3.1 |  |  |  |
|  |  | 拆股钢丝抗拉强度 | GB 8918-2006 | 7.2.3 | 拉力试验机 | 1级 | 出厂检验 |
|  |  |  | GB/T 20118-2006 | 8.3.2 |  |  |  |
|  |  |  | GB/T 20067-2006 | 8.3.2 |  |  |  |
|  |  |  | YB/T 5295-2010 | 8.2.2 |  |  |  |
|  |  |  | YB/T 5359-2010 | 9.3.1 |  |  |  |
|  |  | 拆股钢丝反复弯曲 | GB 8918-2006 | 7.2.4 | 反复弯曲试验机 | 0.30mm～6.0mm | 出厂检验 |
|  |  |  | GB/T 20118-2006 | 8.3.3 |  |  |  |
|  |  |  | YB/T 5295-2010 | 8.2.4 |  |  |  |
|  |  |  | YB/T 5359-2010 | 9.3.2 |  |  |  |
|  |  | 拆股钢丝扭转 | GB 8918-2006 | 7.2.5 | 扭转试验机 | 0.30mm～6.0mm | 出厂检验 |
|  |  |  | GB/T 20118-2006 | 8.3.4 |  |  |  |
|  |  |  | GB/T 20067-2006 | 8.3.3 |  |  |  |
|  |  |  | YB/T 5295-2010 | 8.2.3 |  |  |  |
|  |  |  | YB/T 5359-2010 | 9.3.3 |  |  |  |
|  |  | 拆股钢丝镀锌层重量 | GB 8918-2006 | 7.2.6 | 千分尺， 分析天平 | 0.001mm, 0.1mg | 出厂检验 |
|  |  |  | GB/T 20118-2006 | 8.3.5 |  |  |  |
|  |  |  | GB/T 20067-2006 | 8.3.4 |  |  |  |
|  |  |  | YB/T 5295-2010 | 8.2.5 |  |  |  |
|  |  |  | YB/T 5359-2010 | 9.3.4 |  |  |  |
| 2 | 专用钢丝绳 | 盘条和/或钢丝直径及偏差 | GB/T 4354-2008 | 4.1 | 千分尺 | 0.01mm | 进货检验 过程检验 |
|  |  |  | YB/T 5198-2015 | 4.2 |  |  |  |
|  |  |  | YB/T 5343-2015 | 4.1 |  |  |  |
|  |  | 盘条化学成分● | GB/T 4354-2008 | 5.1 | 分析天平，元素含量分析仪 | 0.1mg, ±2nm | 进货检验 |
|  |  | 盘条和/或钢丝表面质量 | GB/T 4354-2008 | 5.6 | 目测 |  | 进货检验 过程检验 |
|  |  |  | YB/T 5198-2015 | 4.7 |  |  |  |
|  |  |  | YB/T 5343-2015 | 5.8 |  |  |  |
|  |  | 绳芯直径及偏差 | GB/T 15030-2009 | 6.2.2 | 拉力试验机，游标卡尺 | 1级, 0.02mm | 进货检验 |
|  |  | 绳芯线密度● | GB/T 15030-2009 | 6.2.1 | 拉力试验机，天平，钢板尺 | 1级, 0.01g, 1mm | 进货检验 |
|  |  | 绳芯回潮率● | GB/T 15030-2009 | 6.2.3 | 水分测定器，可调封闭式电炉，天平 | 0.001g | 进货检验 |
|  |  | 润滑脂外观 | NB/SH/T 0387-2014 | 表1 | 目测 |  | 进货检验 |
|  |  | 润滑脂运动黏度● | NB/SH/T 0387-2014 | 表1 | 粘度测定仪，恒温浴，秒表，温度计 | 0.035（mm2/s)s，0.1℃ | 进货检验 |
|  |  | 润滑脂滴点● | NB/SH/T 0387-2014 | 表1 | 滴点测定仪，滴点浴，秒表，温度计 | 0.1℃ | 进货检验 |
|  |  | 润滑脂水分● | NB/SH/T 0387-2014 | 表1 | 水分测定器，分析天平 | 0.2ml，0.1g | 进货检验 |
|  |  | 润滑脂水溶性酸或碱● | NB/SH/T 0387-2014 | 表1 | 酸度计，瓷蒸发皿，水浴 | 0.01pH | 进货检验 |
|  |  | 钢丝抗拉强度 | YB/T 5198-2015 | 4.5.1 | 拉力试验机 | 1级 | 进货检验 过程检验 |
|  |  |  | YB/T 5343-2015 | 5.2 |  |  |  |
|  |  | 钢丝反复弯曲 | YB/T 5198-2015 | 4.5.3 | 反复弯曲试验机 | 0.50mm～3.0mm | 进货检验 过程检验 |
|  |  |  | YB/T 5343-2015 | 5.3 |  |  |  |
|  |  | 钢丝扭转 | GB 8918-2006 | 7.2.5 | 扭转试验机 | 0.50mm～3.0mm | 进货检验 过程检验 |
|  |  |  | GB/T 20118-2006 | 8.3.4 |  |  |  |
|  |  |  | YB/T 5198-2015 | 4.5.2 |  |  |  |
|  |  |  | YB/T 5343-2015 | 5.4 |  |  |  |
|  |  | 钢丝锌层重量 | YB/T 5343-2015 | 5.7.1 | 千分尺， 分析天平 | 0.01mm，0.1mg | 进货检验 过程检验 |
|  |  | 钢丝缠绕 | YB/T 5343-2015 | 5.7.2 | 缠绕试验机 | 0.80mm～6.0mm | 进货检验 过程检验 |
|  |  | 钢丝绳直径及不圆度 | GB 8903-2005 | 6.1,6.2 | 宽钳口游标卡尺 | 0.02mm | 出厂检验 |
|  |  |  | GB/T 12753-2008 | 8.2.3 |  |  |  |
|  |  |  | GB/T 14451-2008 | 8.2.3 |  |  |  |
|  |  |  | GB/T 20119-2006 | 6.2.1 |  |  |  |
|  |  |  | YB/T 4251-2011 | 8.2.3 |  |  |  |
|  |  |  | YB/T 5197-2005 | 8.2,8.3 |  |  |  |
|  |  |  | GB/T 25833-2010 | 7.1 |  |  |  |
|  |  |  | GB 26722-2011 | 7.1.1 |  |  |  |
|  |  |  | SY/T 5170-2013 | 5.1.3 |  |  |  |
|  |  | 钢丝绳捻距 | GB 8903-2005 | 5.2.2 | 游标卡尺 | 0.02mm | 出厂检验 |
|  |  | 钢丝绳不松散性 | GB 8903-2005 | 6.4 | 目测 |  | 出厂检验 |
|  |  |  | GB/T 12753-2008 | 8.2.4 |  |  |  |
|  |  |  | GB/T 14451-2008 | 8.2.5 |  |  |  |
|  |  |  | GB/T 25833-2010 | 7.4 |  |  |  |
|  |  |  | GB 26722-2011 | 7.1.6 |  |  |  |
|  |  |  | YB/T 4251-2011 | 8.2.2 |  |  |  |
|  |  |  | YB/T 5197-2005 | 8.4 |  |  |  |
|  |  | 钢丝绳表面质量 | GB 8903-2005 | 5.2.9 | 目测 |  | 出厂检验 |
|  |  |  | GB/T 12753-2008 | 8.1.1 |  |  |  |
|  |  |  | GB/T 14451-2008 | 8.2.1 |  |  |  |
|  |  |  | GB/T 20119-2006 | 6.2.2 |  |  |  |
|  |  |  | YB/T 4251-2011 | 8.2.1 |  |  |  |
|  |  |  | YB/T 5197-2005 | 8.1 |  |  |  |
|  |  |  | GB/T 25833-2010 | 7.5 |  |  |  |
|  |  |  | GB 26722-2011 | 7.1.7 |  |  |  |
|  |  |  | SY/T 5170-2013 | 5.1.2 |  |  |  |
|  |  | 钢丝绳残余扭转 | GB/T 12753-2008 | 8.2.5 | 目测 |  | 出厂检验 |
|  |  |  | GB/T 14451-2008 | 8.2.6 |  |  |  |
|  |  | 钢丝绳平直度 | GB/T 12753-2008 | 8.2.6 | 目测 |  | 出厂检验 |
|  |  |  | GB/T 14451-2008 | 8.2.7 |  |  |  |
|  |  |  | YB/T 5197-2005 | 8.11 |  |  |  |
|  |  | 钢丝绳平整度 | GB/T 14451-2008 | 8.2.8 | 目测 |  | 出厂检验 |
|  |  | 钢丝绳破断拉力● | GB 8903-2005 | 5.2.8.1 | 钢丝绳破断拉力试验机 | 1级 | 出厂检验 |
|  |  |  | GB/T 12753-2008 | 8.2.2 |  |  |  |
|  |  |  | GB/T 14451-2008 | 8.2.2 |  |  |  |
|  |  |  | GB/T 20119-2006 | 6.3.1 |  |  |  |
|  |  |  | GB/T 25833-2010 | 8.2 |  |  |  |
|  |  |  | GB 26722-2011 | 7.1.4 |  |  |  |
|  |  |  | YB/T 4251-2011 | 8.2.4 |  |  |  |
|  |  |  | YB/T 5197-2005 | 8.5 |  |  |  |
|  |  |  | SY/T 5170-2013 | 5.1.4 |  |  |  |
|  |  | 钢丝绳伸长率 | GB/T 14451-2008 | 8.2.4 | 拉力试验机 引伸仪 | 1级 | 出厂检验 |
|  |  |  | YB/T 4251-2011 | 8.2.4 |  |  |  |
|  |  |  | YB/T 5197-2005 | 8.10 |  |  |  |
|  |  | 钢丝绳中性盐雾试验● | GB/T 14451-2008 | 8.2.9 | 中性盐雾试验箱 |  | 出厂检验 |
|  |  | 钢丝绳疲劳试验● | GB/T 14451-2008 | 8.2.10 | 钢丝绳弯曲疲劳试验机 | 1.2mm～ 9.5mm | 出厂检验 |
|  |  |  | YB/T 4251-2011 | 8.2.5 |  |  |  |
|  |  |  | YB/T 5197-2005 | 8.6 |  |  |  |
|  |  | 钢丝绳劳后破断拉力● | YB/T 4251-2011 | 8.2.5 | 钢丝绳破断拉力试验机 | 1级 | 出厂检验 |
|  |  |  | Y B/T 5197-2005 | 8.6 |  |  |  |
|  |  | 拆股钢丝（含中心钢丝）直径 | GB/T 12753-2008 | 8.1.2 | 千分尺 | 0.01mm | 出厂检验 |
|  |  |  | GB/T 14451-2008 | 8.1.2 |  |  |  |
|  |  |  | GB/T 25833-2010 | 8.1.1 |  |  |  |
|  |  |  | GB 26722-2011 | 7.2.2 |  |  |  |
|  |  |  | YB/T 5197-2005 | 7.2.4 |  |  |  |
|  |  |  | SY/T 5170-2013 | 5.1.5,附录I |  |  |  |
|  |  | 拆股钢丝外观质量 | GB/T 12753-2008 | 8.2.1 | 目测 |  | 出厂检验 |
|  |  |  | GB/T 14451-2008 | 8.1.1 |  |  |  |
|  |  | 拆股钢丝拉伸试验（抗拉强度） | GB 8903-2005 | 5.2.8.2a | 拉力试验机 | 1级 | 出厂检验 |
|  |  |  | GB/T 12753-2008 | 8.1.3 |  |  |  |
|  |  |  | GB/T 14451-2008 | 8.1.3 |  |  |  |
|  |  |  | GB/T 20119-2006 | 6.1.4.1 |  |  |  |
|  |  |  | GB/T 25833-2010 | 8.1.2 |  |  |  |
|  |  |  | GB 26722-2011 | 7.2.3 |  |  |  |
|  |  |  | YB/T 5197-2005 | 8.7 |  |  |  |
|  |  |  | SY/T 5170-2013 | 5.1.5,附录I |  |  |  |
|  |  | 拆股钢丝反复弯曲 | GB/T 14451-2008 | 8.1.5 | 反复弯曲试验机 | 0.50mm～6.0mm | 出厂检验 |
|  |  |  | GB/T 20119-2006 | 6.1.4.3 |  |  |  |
|  |  |  | GB 26722-2011 | 7.2.4 |  |  |  |
|  |  | 拆股钢丝扭转 | GB 8903-2005 | 5.2.8.2b | 扭转试验机 | 0.50mm～6.0mm | 出厂检验 |
|  |  |  | GB/T 20119-2006 | 6.1.4.2 |  |  |  |
|  |  |  | GB/T 12753-2008 | 8.1.5 |  |  |  |
|  |  |  | GB/T 14451-2008 | 8.1.6 |  |  |  |
|  |  |  | GB 26722-2011 | 7.2.5 |  |  |  |
|  |  |  | YB/T 5197-2005 | 8.8 |  |  |  |
|  |  |  | SY/T 5170-2013 | 5.1.5,附录I |  |  |  |
|  |  | 纤维芯润滑剂含量● | GB 8903-2005 | 6.6 | 分析天平， 烘箱 | 0.1mg | 出厂检验 |
|  |  | 拆股钢丝韧性 | GB/T 25833-2010 | 8.1.3 | 缠绕试验机 | 0.80mm～6.0mm | 出厂检验 |
|  |  | 拆股钢丝镀层附着性 | GB/T 25833-2010 | 8.1.5 | 缠绕试验机 |  | 出厂检验 |
|  |  | 拆股钢丝镀锌层重量 | GB/T 12753-2008 | 8.1.4 | 千分尺， 分析天平 | 0.01mm, 0.1mg | 出厂检验 |
|  |  |  | GB/T 14451-2008 | 8.1.4 |  |  |  |
|  |  |  | GB/T 20119-2006 | 6.1.4.4 |  |  |  |
|  |  |  | GB/T 25833-2010 | 8.1.4 |  |  |  |
|  |  |  | GB 26722-2011 | 7.2.6 |  |  |  |
|  |  |  | YB/T 4251-2011 | 8.2.6 |  |  |  |
|  |  |  | YB/T 5197-2005 | 8.9 |  |  |  |
|  |  |  | SY/T 5170-2013 | 5.1.5,附录I |  |  |  |

注1： 本表为企业应具备的检验设备，可与上述设备名称不同，但应满足上述设备的功能性能精度要求。

注2： 带“●”的检验项目和量程大于1000kN的钢丝绳破断拉力试验允许企业委托检验或共建实验室进行检验。

表3-4 企业生产钢丝绳产品重要原材料

| 序号 | 产品 单元 | 重要原材料 | 依据标准或主要技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通用钢丝绳 | 不锈钢盘条或不锈钢丝 | YB/T 4470-2015或YB/T 4240-2009 |
|  |  | 优质碳素钢热轧盘条或制绳用圆钢丝 | GB/T 4354-2008或YB/T 5343- 2015 |
|  |  | 拉拔用热处理磷化钢丝和镀锌钢丝 | 制定直径及允差、表面质量、抗拉强度、延伸率、锌层重量等技术要求 |
|  |  | 剑麻钢丝绳芯或钢丝绳纤维芯 | GB/T 15030-2009或YB/T 4452-2015 |
|  |  | 钢丝绳用润滑脂 | NB/SH/T 0387-2014 |
| 2 | 专用钢丝绳 | 优质碳素钢热轧盘条或制绳用圆钢丝 | GB/T 4354-2008或YB/T 5343-2015 |
|  |  | 电梯钢丝绳用钢丝 | YB/T 5198-2015 |
|  |  | 拉拔用热处理磷化钢丝和镀锌钢丝 | 制定直径及允差、表面质量、抗拉强度、延伸率、锌层重量等技术要求 |
|  |  | 剑麻钢丝绳芯或钢丝绳纤维芯 | GB/T 15030-2009或YB/T 4452-2015 |
|  |  | 钢丝绳用润滑脂 | NB/SH/T 0387-2014 |

表3-5 钢丝绳产品关键工序、质量控制点和特殊过程

| 序号 | 产品单元 | 关键工序 | 质量控制点 | 特殊过程 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通用钢丝绳 | 1.热处理工序※ 2.捻股工序（含股压实） 3.合绳工序 | 1.热处理“二温一速” ※ 2.股捻制工艺参数 3.绳捻制工艺参数 | 1．热处理※ 2．捻制钢丝电焊对接 |
| 2 | 专用钢丝绳 | 1.热处理工序※ 2.捻股工序（含股压实） 3.合绳工序 | 1.热处理“二温一速” ※ 2.股捻制工艺参数 3.绳捻制或编制工艺参数 | 1．热处理※ 2．捻制钢丝电焊对接 |

注：对于钢丝外购外协的企业，带“※”的项目不要求。

- 申请发证、证书延续、许可证范围变更（许可范围变更的情形含：增加生产场所、企业迁址、获证后增加产品单元）等需要进行实地核查和产品检验，，企业应在实地核查前做好准备，根据本细则第七条要求和实际情况在实地核查前准备好如下材料。

（一）企业生产钢丝绳产品主要工艺流程图 (见附件1-1)；

（二）企业生产钢丝绳产品生产设施和检验设施表 (见附件1-2)以及生产场所示意图(见附件1-3)；

（三）企业生产钢丝绳产品生产设备和工艺装备表(见附件1-4)；

（四）企业生产钢丝绳产品检验设备表(见附件1-5)；

（五）企业生产钢丝绳产品重要原材料明细表(见附件1-6)；

（六）关键岗位专业技术人员表(见附件1-7)；

（七）产品技术文件和工艺文件清单(见附件1-8)。

第四章 企业实地核查

- 现场实地核查时，企业申请取证的产品应正常生产，相关人员应在岗到位。

- 审查组现场对企业申请书及证照等申请材料进行核实。

- 审查组现场按照本细则第八条要求企业准备的所有相关材料（见附件1-1～8）进行核实。

- 审查组现场按照《钢丝绳产品生产许可证企业实地核查办法》(见附件2)进行实地核查，并做好记录，形成《企业实地核查不符合项和建议改进项汇总表》(见附件3)，完成《生产许可证企业实地核查报告》(见附件4)。

- 审查组现场形成的核查材料和记录（包括附件1-1～8、附件2、附件3和附件4）一式四份，企业、地方许可证主管部门、审查组织单位、全国工业产品生产许可证审查中心（以下简称全国许可证审查中心）各一份。

- 实地核查判定原则

（一）审查组应对实地核查办法的每一个条款进行核查，并根据其满足生产合格产品能力的程度分别作出符合、不符合和建议改进的判定。

（二）对判为不符合项的须填写详细的不符合事实，对判为建议改进项的须填写实地核查发现可改进的问题。

（三）核查结论的确定原则：

实地核查按产品单元审查，未发现不符合，核查结论为合格，否则核查结论为不合格。核查结论不合格则该产品单元不合格。

第五章 产品检验

- 抽样规则

实地核查合格的企业，审查组按检验样品数量一览表的规定（见表4），在企业自检合格的产品中抽取最具代表性的样品，并填写抽样单（见表5）。

企业应在7日内将样品和送样单一并送达有资质的生产许可证检验机构（以下简称发证检验机构，企业可在国家质量监督检验检疫总局或省级许可证主管部门网上查询自主选择）。

表4 检验样品数量一览表

| 序号 | 产品单元 | 序号 | 产品品种 | 抽样基数 | 样品数量 | 抽样方法及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通用钢丝绳 | 1 | 重要用途钢丝绳◆ | 每个抽样批不少于2盘（粗直径钢丝绳不少于1盘）。 | 每个品种抽样1根，5m/根（疲劳样15m）。 | 随机抽取该产品品种中最复杂结构的样品，有疲劳试验要求的产品品种应抽取疲劳样品。 |
|  |  | 2 | 不锈钢丝绳 |  |  |  |
|  |  | 3 | 粗直径钢丝绳 |  |  |  |
|  |  | 4 | 一般用途钢丝绳◆ |  |  |  |
|  |  | 5 | 密封钢丝绳 |  |  |  |
|  |  | 6 | 压实股钢丝绳 |  |  |  |
| 2 | 专用钢丝绳 | 7 | 电梯用钢丝绳 | 每个抽样批不少于2盘（索道用钢丝绳不少于1盘）。 | 每个品种抽样1根，5m/根（疲劳样15m）。 | 随机抽取该产品品种中最复杂结构的样品，有疲劳试验要求的产品品种应抽取疲劳样品。 |
|  |  | 8 | 索道用钢丝绳 |  |  |  |
|  |  | 9 | 输送带用钢丝绳 |  |  |  |
|  |  | 10 | 操纵用钢丝绳 |  |  |  |
|  |  | 11 | 平衡用扁钢丝绳 |  |  |  |
|  |  | 12 | 公路护栏用镀锌钢丝绳 |  |  |  |
|  |  | 13 | 电梯门机用钢丝绳 |  |  |  |
|  |  | 14 | 航空用钢丝绳 |  |  |  |
|  |  | 15 | 石油天然气工业用钢丝绳 |  |  |  |

注：带“◆”的重要用途钢丝绳可以覆盖一般用途钢丝绳。即：如果重要用途钢丝绳进行了抽样，则一般用途钢丝绳可以不再抽样；如果重要用途钢丝绳检验合格则代表一般用途钢丝绳检验也合格，否则不合格。

表5 钢丝绳产品生产许可证抽样单

编号：

| 企业情况 | 申请单位名称(盖章) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生产地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |
|  | 联系人 |  |  | 电话 |  | 传真 |  |
| 样品情况 | 产品名称 |  |  |  | 产品单元 |  |  |
|  | 执行标准 |  |  |  | 样品等级 |  |  |
|  | 规格型号 |  |  |  | 抽样基数 |  |  |
|  | 出厂编号 |  |  |  | 样品数量 |  |  |
|  | 生产日期 |  |  |  | 抽样日期 |  |  |
|  | 钢丝公称直径 |  |  |  | 钢丝公称 强度级 |  |  |
| 抽样人员（签字） |  | 1._____________ 2.______________ |  |  | 企业代表 （签字） |  |  |
| 抽样方式 |  | □审查组抽样； □免实地核查企业抽样； □已获证单元内增加产品企业抽样 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明 |  | 请企业在实地核查合格后7日内将样品送达自主选择的生产许可证检验机构。 |  |  |  |  |  |

注1：钢丝绳产品生产许可证检验样品无论是审查组抽样还是企业送样，均应填写此抽样单。

注2：执行标准为本细则要求执行的产品标准。

- 企业延续符合免实地核查要求的、在同一产品单元内增加产品品种的，不进行实地核查只进行产品检验，企业应在申请受理之日起7日内，按本细则第十五条中表4要求自行抽封样品、填写抽样单（表5），自主选择发证检验机构送样，同时将抽样单和检验委托合同寄送钢丝绳产品审查组织单位。企业对其所抽送样品的及时性、真实性、准确性负责。

- 钢丝绳产品生产许可证发证检验项目、依据标准见表6。

表6 钢丝绳产品生产许可证检验项目

| 序 号 | 产品品种 | 检验项目 | 检验依据标准 | 条款 | 检验方法依据 标准或条款 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重要用途钢丝绳 | 钢丝绳直径 | GB 8918-2006 | 7.1.1 | GB 8918-2006 |
|  |  | 钢丝绳破断拉力 | GB 8918-2006 | 7.1.4 | GB/T 8358-2014 |
|  |  | 钢丝绳外观检查 | GB 8918-2006 | 7.1.7 | GB 8918-2006 |
|  |  | 拆股钢丝直径 | GB 8918-2006 | 7.2.2 | GB 8918-2006 |
|  |  | 中心钢丝直径 | GB 8918-2006 | 7.2.2 | GB 8918-2006 |
|  |  | 拆股钢丝抗拉强度 | GB 8918-2006 | 7.2.3 | GB/T 228.1-2010 |
|  |  | 拆股钢丝反复弯曲 | GB 8918-2006 | 7.2.4 | GB/T 238-2013 |
|  |  | 拆股钢丝扭转 | GB 8918-2006 | 7.2.5 | GB/T 239.1-2012 |
|  |  | 拆股钢丝镀锌层重量 | GB 8918-2006 | 7.2.6 | GB/T 1839-2008 |
| 2 | 不锈钢丝绳 | 钢丝绳化学成分 | GB/T 9944-2015 | 7.1 | YB/T 4240-2009 |
|  |  | 钢丝绳表面质量 | GB/T 9944-2015 | 7.3 | GB/T 9944-2015 |
|  |  | 钢丝绳直径 | GB/T 9944-2015 | 7.4 | GB/T 9944-2015 |
|  |  | 钢丝绳破断拉力 | GB/T 9944-2015 | 7.7.1 | GB/T 8358-2014 |
|  |  | 钢丝绳伸长率 | GB/T 9944-2015 | 7.7.2 | GB/T 9944-2015 |
|  |  | 钢丝绳疲劳性能 | GB/T 9944-2015 | 7.8 | GB/T 12347-2008 |
| 3 | 粗直径钢丝绳 | 钢丝绳直径 | GB/T 20067-2006 | 7.1 | GB/T 20067-2006 |
|  |  | 钢丝绳表面质量 | GB/T 20067-2006 | 7.4 | GB/T 20067-2006 |
|  |  | 钢丝绳破断拉力 | GB/T 20067-2006 | 8.2 | GB/T 8358-2014或 GB/T 228.1-2010 |
|  |  | 拆股钢丝直径 | GB/T 20067-2006 | 8.3.1 | GB/T 20067-2006 |
|  |  | 中心钢丝直径 | GB/T 20067-2006 | 8.3.1 | GB/T 20067-2006 |
|  |  | 拆股钢丝拉伸 | GB/T 20067-2006 | 8.3.2 | GB/T 228.1-2010 |
|  |  | 拆股钢丝扭转 | GB/T 20067-2006 | 8.3.3 | GB/T 239.1-2012 |
|  |  | 拆股钢丝镀锌层重量 | GB/T 20067-2006 | 8.3.4 | GB/T 1839-2008 |
| 4 | 一般用途钢丝绳 | 钢丝绳直径 | GB/T 20118-2006 | 7.1 | GB/T 20118-2006 |
|  |  | 钢丝绳表面质量 | GB/T 20118-2006 | 7.5 | GB/T 20118-2006 |
|  |  | 钢丝绳破断拉力 | GB/T 20118-2006 | 8.2 | GB/T 8358-2014 |
|  |  | 拆股钢丝直径 | GB/T 20118-2006 | 8.3.1 | GB/T 20118-2006 |
|  |  | 中心钢丝直径 | GB/T 20118-2006 | 8.3.1 | GB/T 20118-2006 |
|  |  | 拆股钢丝抗拉强度 | GB/T 20118-2006 | 8.3.2 | GB/T 228.1-2010 |
|  |  | 拆股钢丝反复弯曲 | GB/T 20118-2006 | 8.3.3 | GB/T 238-2013 |
|  |  | 拆股钢丝扭转 | GB/T 20118-2006 | 8.3.4 | GB/T 239.1-2012 |
|  |  | 拆股钢丝镀锌层重量 | GB/T 20118-2006 | 8.3.5 | GB/T 1839-2008 |
| 5 | 密封钢丝绳 | 钢丝绳直径 | YB/T 5295-2010 | 8.1.1, 8.1.2 | YB/T 5295-2010 |
|  |  | 钢丝绳破断拉力 | YB/T 5295-2010 | 8.1.4 | GB/T 8358-2014或 GB/T 228.1-2010 |
|  |  | 钢丝绳外观 | YB/T 5295-2010 | 8.1.6 | YB/T 5295-2010 |
|  |  | 拆股钢丝抗拉强度 | YB/T 5295-2010 | 8.2.2 | GB/T 228.1-2010 |
|  |  | 拆股钢丝扭转 | YB/T 5295-2010 | 8.2.3 | GB/T 239.1-2012 |
|  |  | 拆股钢丝反复弯曲 | YB/T 5295-2010 | 8.2.4 | GB/T 238-2013 |
|  |  | 拆股钢丝镀锌层重量 | YB/T 5295-2010 | 8.2.5 | GB/T 1839-2008 |
| 6 | 压实股钢丝绳 | 钢丝绳直径 | YB/T 5359-2010 | 8.1 | YB/T 5359-2010 |
|  |  | 钢丝绳表面质量 | YB/T 5359-2010 | 8.3 | YB/T 5359-2010 |
|  |  | 钢丝绳破断拉力 | YB/T 5359-2010 | 9.2 | GB/T 8358-2014 |
|  |  | 拆股钢丝抗拉强度 | YB/T 5359-2010 | 9.3.1 | GB/T 228.1-2010 |
|  |  | 拆股钢丝反复弯曲 | YB/T 5359-2010 | 9.3.2 | GB/T 239.1-2012 |
|  |  | 拆股钢丝扭转试验 | YB/T 5359-2010 | 9.3.3 | GB/T 238-2013 |
|  |  | 拆股钢丝镀锌层重量 | YB/T 5359-2010 | 9.3.4 | GB/T 1839-2008 |
| 7 | 电梯用钢丝绳 | 钢无载荷时丝绳直径 | GB 8903-2005 | 6.1 | GB 8903-2005 |
|  |  | 5%最小破断拉力时 钢丝绳直径 | GB 8903-2005 | 6.1 | GB 8903-2005 |
|  |  | 10%最小破断拉力时 钢丝绳直径 | GB 8903-2005 | 6.1 | GB 8903-2005 |
|  |  | 纤维芯润滑剂含量 | GB 8903-2005 | 6.6 | GB 8903-2005或 YB/T 4182-2008 |
|  |  | 钢丝绳破断拉力 | GB 8903-2005 | 5.2.8.1 | GB/T 8358-2014 |
|  |  | 拆股钢丝抗拉强度 | GB 8903-2005 | 5.2.8.2a) | GB/T 228.1-2010 |
|  |  | 拆股钢丝扭转 | GB 8903-2005 | 5.2.8.2b) | GB/T 239.1-2012 |
|  |  | 钢丝绳表面质量 | GB 8903-2005 | 5.2.9 | GB 8903-2005 |
| 8 | 索道用钢丝绳 | 钢丝绳直径 | GB 26722-2011 | 7.1.1 | GB 26722-2011 |
|  |  | 钢丝绳破断拉力 | GB 26722-2011 | 7.1.4 | GB/T 8358-2014 |
|  |  | 钢丝绳外观检查 | GB 26722-2011 | 7.1.7 | GB 26722-2011 |
|  |  | 拆股钢丝直径 | GB 26722-2011 | 7.2.2 | GB 26722-2011 |
|  |  | 中心钢丝直径 | GB 26722-2011 | 7.2.2 | GB 26722-2011 |
|  |  | 拆股钢丝抗拉强度 | GB 26722-2011 | 7.2.3 | GB/T 228.1-2010 |
|  |  | 拆股钢丝反复弯曲 | GB 26722-2011 | 7.2.4 | GB/T 238-2013 |
|  |  | 拆股钢丝扭转 | GB 26722-2011 | 7.2.5 | GB/T 239.1-2012 |
|  |  | 拆股钢丝镀锌层重量 | GB 26722-2011 | 7.2.6 | GB/T 1839-2008 |
| 9 | 输送带用钢丝绳 | 拆股钢丝直径 | GB/T 12753-2008 | 8.1.2 | GB/T 12753-2008 |
|  |  | 拆股钢丝抗拉强度 | GB/T 12753-2008 | 8.1.3 | GB/T 228.1-2010 |
|  |  | 拆股钢丝镀锌层重量 | GB/T 12753-2008 | 8.1.4 | GB/T 1839-2008 |
|  |  | 拆股钢丝扭转 | GB/T 12753-2008 | 8.1.5 | GB/T 239.1-2012 |
|  |  | 钢丝绳外观质量 | GB/T 12753-2008 | 8.2.1 | GB/T 12753-2008 |
|  |  | 钢丝绳破断拉力 | GB/T 12753-2008 | 8.2.2 | GB/T 8358-2014 |
|  |  | 钢丝绳直径 | GB/T 12753-2008 | 8.2.3 | GB/T 12753-2008 |
| 10 | 操纵用钢丝绳 | 质量拆股钢丝直径 | GB/T 14451-2008 | 8.1.2 | GB/T 14451-2008 |
|  |  | 拆股钢丝抗拉强度 | GB/T 14451-2008 | 8.1.3 | GB/T 228.1-2010 |
|  |  | 拆股钢丝镀锌层重量 | GB/T 14451-2008 | 8.1.4 | GB/T 1839-2008 |
|  |  | 拆股钢丝反复弯曲 | GB/T 14451-2008 | 8.1.5 | GB/T 238-2013 |
|  |  | 拆股钢丝扭转 | GB/T 14451-2008 | 8.1.6 | GB/T 239.1-2012 |
|  |  | 钢丝绳外观 | GB/T 14451-2008 | 8.2.1 | GB/T 14451-2008 |
|  |  | 钢丝绳破断拉力 | GB/T 14451-2008 | 8.2.2 | GB/T 8358-2014 |
|  |  | 钢丝绳伸长率 | GB/T 14451-2008 | 8.2.4 | GB/T 14451-2008 |
|  |  | 钢丝绳直径 | GB/T 14451-2008 | 8.2.3 | GB/T 14451-2008 |
|  |  | 钢丝绳中性盐雾试验 | GB/T 14451-2008 | 8.2.9 | GB/T 10125-1997 |
|  |  | 钢丝绳疲劳试验 | GB/T 14451-2008 | 8.2.10 | GB/T 12347-2008 |
| 11 | 平衡用扁钢丝绳 | 拆股钢丝抗拉强度 | GB/T 20119-2006 | 6.1.4.1 | GB/T 228.1-2010 |
|  |  | 拆股钢丝反复弯曲 | GB/T 20119-2006 | 6.1.4.2 | GB/T 238-2013 |
|  |  | 拆股钢丝扭转 | GB/T 20119-2006 | 6.1.4.3 | GB/T 239.1-2012 |
|  |  | 拆股钢丝镀锌层重量 | GB/T 20119-2006 | 6.1.4.4 | GB/T 1839-2008 |
|  |  | 扁钢丝绳编织质量 | GB/T 20119-2006 | 6.2.2 | GB/T 20119-2006 |
|  |  | 钢丝绳破断拉力 | GB/T 20119-2006 | 6.3.1 | GB/T 20119-2006 |
| 12 | 公路护栏用镀锌钢丝绳 | 钢丝绳直径 | GB/T 25833-2010 | 7.1 | GB/T 25833-2010 |
|  |  | 钢丝绳表面质量 | GB/T 25833-2010 | 7.5 | GB/T 25833-2010 |
|  |  | 拆股钢丝直径 | GB/T 25833-2010 | 8.1.1 | GB/T 25833-2010 |
|  |  | 中心钢丝直径 | GB/T 25833-2010 | 8.1.1 | GB/T 25833-2010 |
|  |  | 拆股钢丝抗拉强度 | GB/T 25833-2010 | 8.1.2 | GB/T 228.1-2010 |
|  |  | 拆股钢丝韧性 | GB/T 25833-2010 | 8.1.3 | GB/T 2976-2004 |
|  |  | 拆股钢丝镀锌层重量 | GB/T 25833-2010 | 8.1.4 | GB/T 1839-2008 |
|  |  | 拆股钢丝锌层附着性 | GB/T 25833-2010 | 8.1.5 | GB/T 2976-2004 |
|  |  | 钢丝绳破断拉力 | GB/T 25833-2010 | 8.2 | GB/T 8358-2014 |
| 13 | 电梯门机用钢丝绳 | 钢丝绳外观质量 | YB/T 4251-2011 | 8.2.1 | YB/T 4251-2011 |
|  |  | 钢丝绳直径 | YB/T 4251-2011 | 8.2.3 | YB/T 4251-2011 |
|  |  | 钢丝绳破断拉力 | YB/T 4251-2011 | 8.2.4 | GB/T 8358-2014 |
|  |  | 钢丝绳疲劳及 疲劳后破断拉力 | YB/T 4251-2011 | 8.2.5 | GB/T 12347-2008 |
|  |  | 拆股钢丝锌层重量 | YB/T 4251-2011 | 8.2.6 | GB/T 1839-2008 |
| 14 | 航空用钢丝绳 | 钢丝绳外观质量 | YB/T 5197-2005 | 8.1 | YB/T 5197-2005 |
|  |  | 钢丝绳直径 | YB/T 5197-2005 | 8.2,8.3 | YB/T 5197-2005 |
|  |  | 钢丝绳破断拉力 | YB/T 5197-2005 | 8.5 | GB/T 8358-2014 |
|  |  | 钢丝绳伸长率 | YB/T 5197-2005 | 8.10 | YB/T 5197-2005 |
|  |  | 钢丝绳疲劳及 劳后破断拉力 | YB/T 5197-2005 | 8.6 | GB/T 12347-2008 |
|  |  | 拆股钢丝抗拉强度 | YB/T 5197-2005 | 8.7 | GB/T 228.1-2010 |
|  |  | 拆股钢丝扭转 | YB/T 5197-2005 | 8.8 | GB/T 239.1-2012 |
|  |  | 拆股钢丝镀锌层重量 | YB/T 5197-2005 | 8.9 | GB/T 1839-2008 |
|  |  | 拆股钢丝直径 | YB/T 5197-2005 | 7.1.3 | YB/T 5197-2005 |
|  |  | 中心钢丝直径 | YB/T 5197-2005 | 7.2.4 | YB/T 5197-2005 |
| 15 | 石油天然气工业用钢丝绳 | 钢丝绳制造 | SY/T 5170-2013 | 5.1.2 | SY/T 5170-2013 |
|  |  | 钢丝绳直径测量 | SY/T 5170-2013 | 5.1.3 | SY/T 5170-2013 |
|  |  | 钢丝绳破断拉力 | SY/T 5170-2013 | 5.1.4 | GB/T 8358-2014 |
|  |  | 拆股钢丝直径和 超直径量 | SY/T 5170-2013 | 5.1.5,附录I | SY/T 5170-2013 |
|  |  | 拆股钢丝拉伸 | SY/T 5170-2013 | 5.1.5,附录I | GB/T 228.1-2010 |
|  |  | 拆股钢丝扭转 | SY/T 5170-2013 | 5.1.5,附录I | GB/T 239.1-2012 |
|  |  | 拆股钢丝镀层损失量 | SY/T 5170-2013 | 5.1.5,附录I | GB/T 1839-2008 |

- 钢丝绳产品生产许可证检验综合判定原则：经检验，全项次合格，判定产品检验合格。否则，判定产品检验不合格。

- 检验报告

（一）发证检验机构应当在收到企业样品之日起20日内完成检验工作，出具检验报告(格式见附件5)一式四份(企业、发证检验机构、审查组织单位、全国许可证审查中心各一份)。

（二）证书延续企业提供同单元产品6个月内（自检验报告签发日期起）省级及以上产品质量监督抽查合格检验报告的，可免于该单元许可证产品检验。

第六章 证书许可范围

- 企业申请的发证产品通过现场实地核查和许可证产品检验合格且符合通则和本细则规定要求的，由审查组织单位拟定产品生产许可范围，报送国家质量监督检验检疫总局批准。

- 产品生产许可范围的判定原则及示例：

产品单元实地核查合格，且抽样的样品全部合格，则证书许可范围为该产品单元检验合格的产品品种；如有检验不合格的产品品种，则许可范围不包括其产品品种。

工业产品生产许可证证书产品许可范围示例：

示例1：产品名称：钢丝绳  产品明细：1.通用钢丝绳：一般用途钢丝绳（钢丝外购外协）， 6×7类、6×19（a）类、6×19（b）类、6×37（a）类。。2.专用钢丝绳：电梯用钢丝绳（钢丝外购外协），6×19类、8×19类。

示例2：产品名称：钢丝绳  产品明细：1.通用钢丝绳：①重要用途钢丝绳，6×7类、6×19类、6×37类、8×19类、8×37类、18×7类、18×19类、34×7类、35W×7类；②不锈钢丝绳，1×3类、1×7类、1×19类、3×7类、6×7类、6×19（a）类、6×19(b)类。2.专用钢丝绳：①输送带用钢丝绳，6×7-WSC、6×19-WSC、6×19W-WSC；②操纵用钢丝绳，1×7、1×12、1×19、1×37、6×7-WSC、6×19-WSC、8×7-WSC；③电梯门机用钢丝绳，6×7-WSC、6×19-WSC。

证书产品明细内容示例如表7。

表7 证书产品明细内容示例

| 示例 | 产品单元 | 企业申请内容 | 实地核查结果 | 产品检验结果 | 确认证书产品许可范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通用钢丝绳 | 通用钢丝绳：重要用途钢丝绳（钢丝外购外协），6×7类、6×19类；一般用途钢丝绳（钢丝外购外协）， 6×7类、6×19（a）类、6×19（b）类、6×37（a）类。 | 通用钢丝绳产品单元实地核查结论合格。 | 样品一般用途钢丝绳检验结论合格，重要用途钢丝绳检验结论不合格。 | 通用钢丝绳：一般用途钢丝绳（钢丝外购外协）， 6×7类、6×19（a）类、6×19（b）类、6×37（a）类。 |
| 2 | 专用钢丝绳 | 专用钢丝绳：电梯用钢丝绳（钢丝外购外协），6×19类、8×19类；航空用钢丝绳（钢丝外购外协），1×7、1×19、6×7-IWS、6×7-FC,6×19-IWS、6×19-FC、6×37-FC。 | 专用钢丝绳产品单元实地核查结果合格。 | 样品电梯用钢丝绳检验结论合格，航空用钢丝绳检验结论不合格。 | 专用钢丝绳：电梯用钢丝绳（钢丝外购外协），6×19类、8×19类。 |
| 3 | 通用钢丝绳 | 通用钢丝绳：重要用途钢丝绳，6×7类、6×19类、6×37类、8×19类、8×37类、18×7类、18×19类、34×7类、35W×7类；不锈钢丝绳，1×3类、1×7类、1×19类、 3×7类、6×7类、, 6×19（a）类、6×19(b)类；压实股钢丝绳，6×K7类、6×K19类、6×K36类、8×K19类、8×K36类、15×K7类、16×K7类、18×K7类、18×K19类、35（W）×K7类、8×K19- PWRC（K）类、8×K36-PWRC（K）类。 | 通用钢丝绳产品单元实地核查结论合格。 | 样品重要用途钢丝绳、不锈钢丝绳检验结论合格，压实股钢丝绳检验结论不合格。 | 通用钢丝绳：重要用途钢丝绳，6×7类、6×19类、6×37类、8×19类、8×37类、18×7类、18×19类、34×7类、35W×7类；不锈钢丝绳，1×3类、1×7类、1×19类、 3×7类、6×7类、,6×19（a）类、6×19(b)类。 |
| 4 | 专用钢丝绳 | 专用钢丝绳：电梯用钢丝绳，6×19类、8×19类、6×29Fi、6×36WS；输送带用钢丝绳，6×7-WSC、6×19-WSC、6×19W-WSC；操纵用钢丝绳，1×7、1×12、1×19、1×37、6×7-WSC、6×19-WSC、8×7-WSC；电梯门机用钢丝绳，6×7-WSC、6×19-WSC。 | 专用钢丝绳产品单元实地核查结果合格。 | 样品输送带用钢丝绳、操纵用钢丝绳、电梯门机用钢丝绳检验结论合格，电梯用钢丝绳检验结论不合格。 | 专用钢丝绳：输送带用钢丝绳，6×7-WSC、6×19-WSC、6×19W-WSC；操纵用钢丝绳，1×7、1×12、1×19、1×37、6×7-WSC、6×19-WSC、8×7-WSC；电梯门机用钢丝绳，6×7-WSC、6×19-WSC。 |

注1：最终发证范围按同时满足实地核查和产品检验的合格范围确定。

注2：如果企业申请的产品名称与细则中的产品单元名称不一致时，按细则中的产品单元名称发证。

第七章 附则

- 钢丝绳产品审查部联系方式

全国工业产品生产许可证办公室钢丝绳产品审查部设在国家金属制品质量监督检验中心

地    址：河南省郑州市高新区科学大道70号

邮政编码：450001

电    话：0371-67998206,67998209

传    真：0371-67998210

电子信箱：jszpjc@163.com

联 系 人： 张平萍，江艳

- 本实施细则由国家质量监督检验检疫总局负责解释。

- 本实施细则自2016年10月30日起实施，原《钢丝绳产品生产许可证实施细则》作废。

附件1

企业实地核查时准备书面材料清单

附件1-1企业生产钢丝绳产品主要工艺流程图

附件1-2企业生产钢丝绳产品生产设施和检验设施表

附件1-3企业生产钢丝绳产品生产场所示意图

附件1-4企业生产钢丝绳产品生产设备和工艺装备表

附件1-5企业生产钢丝绳产品检验设备表

附件1-6企业生产钢丝绳产品重要原材料明细表

附件1-7关键岗位专业技术人员表

附件1-8产品技术文件和工艺文件清单

企业名称：                          （盖章）

企业代表签字：                       年  月  日

审查组确认签字：                     年  月  日

本清单内所有书页材料经现场实地核查确认后一式四份，企业、地方许可证主管部门、审查组织单位、全国许可证审查中心各一份，加盖骑缝章。

附件1-1

企业生产钢丝绳产品主要工艺流程图

第  页   共  页

| 企 业 申 请 填 写 内 容 |  |
| --- | --- |
| 产品单元 |  |
| 工艺流程图 （企业填写） | （以框图+箭头方式表述企业生产该产品的实际工艺流程、并以“★”和“●”在相应的框图上表示关键工序和特殊过程）： |
| 现场核查后填写内容 |  |
| 审查组 核查确认 | 经核查，该企业生产 产品上述生产工艺流程描述与实际相符，企业对关键工序、特殊过程进行了识别，审查组予以确认。 |

注：如产品单元生产工艺不同均应分别绘制。

附件1-2

企业生产钢丝绳产品生产设施和检验设施表

第  页   共  页

| 序号 | 产品单元 | 生产设施名称 | 设施特征及用途描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （如生产车间、成品库、检验室、水电气、吊装搬运设备等） | （包含对应本细则表3-1，满足其要求等情况） |  |

注：多场所的均应填写。

附件1-3

企业生产钢丝绳产品生产场所示意图

第  页   共  页

| 生产地址 |  |
| --- | --- |
| （生产场所示意图，应标明其相邻特征道路、建筑物或单元方位、距离等） |  |

注：多场所的均应分别绘制。

附件1-4

企业生产钢丝绳产品生产设备和工艺装备表

第  页   共  页

| 序号 | 产品单元 | 生产设备、工艺装备名称 | 规格型号 | 设备编号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：多场所的均应填写，并在备注中注明生产场所。

附件1-5

企业生产钢丝绳产品检验设备表

第  页   共   页

| 序号 | 产品单元 | 产品品种 | 检验项目 | 检验设备名称 | 规格型号 | 设备编号 | 精度或测量范围 | 用途 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 进货检验 | 过程检验 | 出厂检验 |  |

注：多场所的均应填写，并在备注中标明生产场所。

附件1-6

企业生产钢丝绳产品重要原材料明细表

第  页   共  页

| 名 称 | 执行标准 | 技术要求 | 生产方式 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | □采购 □自制 |
|  |  |  | □采购 □自制 |
|  |  |  | □采购 □自制 |
|  |  |  | □采购 □自制 |
|  |  |  | □采购 □自制 |
|  |  |  | □采购 □自制 |
|  |  |  | □采购 □自制 |
|  |  |  | □采购 □自制 |
|  |  |  | □采购 □自制 |
|  |  |  | □采购 □自制 |
|  |  |  | □采购 □自制 |
|  |  |  | □采购 □自制 |
|  |  |  | □采购 □自制 |
|  |  |  | □采购 □自制 |
|  |  |  | □采购 □自制 |
|  |  |  | □采购 □自制 |
|  |  |  | □采购 □自制 |
|  |  |  | □采购 □自制 |
|  |  |  | □采购 □自制 |
|  |  |  | □采购 □自制 |
|  |  |  | □采购 □自制 |

注：按单元填写本表，如两个单元产品填写的内容完全相同，可合填写1张。

附件1-7

关键岗位专业技术人员表

第  页  共  页

| 序号 | 姓 名 | 性别 | 岗位 | 职务/职称 | 学历 | 所学专业 | 身份证号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：最高管理者、质量负责人、技术人员、检验人员、关键工序、特殊过程操作工等，均应列入此表。

附件1-8

产品技术文件和工艺文件清单

第  页  共  页

| 序号 | 产品单元 | 技术文件/工艺文件名称 | 文件编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：企业根据本公司制定的文件管理规定按实际情况填写，审查组现场核实。

附件2

# 钢丝绳产品生产许可证

# 企业实地核查办法

企业名称：

生产地址：

产品名称：

产品单元：

国家质量监督检验检疫总局

应用说明

1. 本办法核查内容分为6大部分22条49款，应逐条款进行核查，并根据其满足程度和相关条款“备注”栏中给出的认定原则分别作出符合、不符合、建议改进。

2. 凡涉及到企业申请材料真实性、符合性问题的，均应判为不符合。

3. 凡涉及到企业的生产设施、生产设备、检验设备、关键岗位专业技术操作人员等缺失问题的，或存在系统性、区域性、严重性问题的，均应判相应条款不符合。

4. 每款核查内容逐个判断，并在对应的“是”或“否”的选项框中打“√”，凡在“否”的选项框中打“√”的，均须填写详细的不符合事实。

5．核查结论的确定原则：经核查22条均未发现不符合，核查结论为合格。否则核查结论为不合格。

6. 审查组依据本办法对企业实地核查后，填写《生产许可证企业实地核查报告》和《企业实地核查不符合项和改进项汇总表》。

| 序号 | 核查 项目 | 核查内容和要点 | 核查情况 | 结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 申请材料 |  |  |  |  |
| 1.1 | 营业执照 | 1）申请书填写的住所与营业执照是否一致； | 是； 否 | 符合 不符合 | 1.经营范围是广义的概念，可按行业或大类分，只要含盖申请许可证产品即可； 2.核查内容3）～5）款，任何一款为“否”，则结论为不符合； 3. 核查内容1）～2）款，若为填写错误允许勘误，不作为不符合； 4. 实际生产地址需拍照留存。 |
|  |  | 2）实际生产地址与申请书填写的是否一致； | 是； 否 |  |  |
|  |  | 3）实际生产地址与工商管理部门登记的是否一致（实际生产地址与营业执照住所同地址，若不同，该生产地址应在工商登记或备案）； | 是； 否 |  |  |
|  |  | 4）经营范围是否含盖申请许可证产品； | 是； 否 |  |  |
|  |  | 5）是否在有效期限内。 | 是； 否 |  |  |
| 2 | 人员能力 |  |  |  |  |
| 2.1 | 最高管理者 | 6）是否具有相关法律法规知识； | 是； 否 | 符合 建议改进 |  |
|  |  | 7）是否具有一定的产品专业技术知识； | 是； 否 |  |  |
|  |  | 8）是否具有一定的质量管理知识； | 是； 否 |  |  |
| 2.2 | 技术人员 | 9）是否具有相关产品专业技术知识； | 是； 否 | 符合 建议改进 |  |
|  |  | 10）是否熟悉相关产品标准； | 是； 否 |  |  |
| 2.3 | 检验人员 | 11）是否熟悉相关产品标准和检验方法标准； | 是； 否 | 符合 不符合 建议改进 | 1.检验人员操作均不正确、判定出现原则错误，则判为不符合； 2.检验人员授权需拍照留存。 |
|  |  | 12）是否经过培训和考核，并获得授权； | 是； 否 |  |  |
|  |  | 13）现场观察其进货检验、过程检验和出厂检验，是否正确操作、正确判定。 | 是； 否 |  |  |
| 2.4 | 操作人员 | 14）现场核查每一质量控制点、特殊过程实际操作人员，是否熟悉本工序工艺技术和操作要求。 | 是； 否 | 符合 不符合 建议改进 | 质量控制点、特殊过程操作人员对工艺技术和操作要求均不掌握，则判为不符合。 |
| 3 | 生产和检验设施设备 |  |  |  |  |
| 3.1 | 基础设施 | 15）是否具备《细则》表3-1规定、满足其生产所需的工作场所和生产设施； | 是； 否 | 符合 不符合 建议改进 | 1.核查内容15）和16）任意一款为“否”，则结论为不符合； 2. 建议改进选项仅适用于17）款维护和运行情形； 3.捻股车间、合绳车间、成品库、检验室需拍照留存。 |
|  |  | 16）是否具备《细则》表3-1规定、满足其关键原材料进货检验、过程检验、出厂检验所需的工作场所和检验设施； | 是； 否 |  |  |
|  |  | 17）生产设施和检验设施是否维护完好、运行正常。 | 是； 否 |  |  |
| 3.2 | 设备工装 | 18）是否具备《细则》表3-2规定、与其生产产品、生产工艺及生产方式相适应的生产设备和工艺装备； | 是； 否 | 符合 不符合 建议改进 | 1.核查内容18）和19）任意一款为“否”，则结论为不符合； 2.建议改进选项仅适用于20）款维护和运行情形。 |
|  |  | 19）其性能和精度是否满足生产合格产品的要求。 | 是； 否 |  |  |
|  |  | 20）生产设备和工艺装备是否维护完好、运行正常。 | 是； 否 |  |  |
| 3.3 | 检验设备 | 21）是否具备《细则》表3-3规定、与其生产产品、生产工艺及生产方式相适应的关键原材料进货检验、过程检验、出厂检验所需的检验仪器设备； | 是； 否 | 符合 不符合 建议改进 | 1.核查内容21）和22）任意一款为“否”，则结论为不符合； 2.建议改进选项仅适用于23）和24）款维护和运行情形； 3.租赁或共建证明文件需拍照留存。 |
|  |  | 22）其性能和精度是否满足相关标准规定的检验要求。 | 是； 否 |  |  |
|  |  | 23）检验仪器设备是否维护完好、运行正常，并在检定或校准有效期内使用。 | 是； 否 |  |  |
|  |  | 24）检验仪器设备是自有、租赁还是共建，其手续是否完备。 | 自有； 租赁； 共建 相关证明文件： 是； 否 |  |  |
| 4 | 标准和技术文件 |  |  |  |  |
| 4.1 | 产品标准 | 25）是否有《细则》表2所列的申请取证产品应执行的产品标准。 | 是； 否 | 符合 建议改进 |  |
| 4.2 | 相关标准 | 26）是否有《细则》表2所列的与申请取证产品适用的相关标准。 | 是； 否 | 符合 建议改进 |  |
| 4.3 | 标准实施 | 27）是否在其产品技术文件和生产中贯彻执行产品标准和相关标准。 | 是； 否 | 符合 建议改进 |  |
| 4.4 | 工艺流程 | 28）是否绘制有工艺流程图； | 是； 否 | 符合 不符合 建议改进 | 核查内容28）～32）款均为“否”，则结论为不符合。 |
|  |  | 29）是否与其生产实际相吻合； | 是； 否 |  |  |
|  |  | 30）其生产工艺是否正确； | 是； 否 |  |  |
|  |  | 31）是否标明关键工序； | 是； 否 |  |  |
|  |  | 32）关键工序识别是否正确合理。 | 是； 否 |  |  |
| 4.5 | 工艺技术文件 | 33）对《细则》表3-5识别和确认的所有关键工序、质量控制点、特殊过程，是否均编制有相关工艺技术文件。 | 是； 否 | 符合 不符合 建议改进 | 所有关键工序、质量控制点、特殊过程均无工艺技术文件，则判不符合。 |
|  |  | 34）工艺技术文件是否明确了具体的控制参数，其参数是否正确（应符合产品标准）。 | 是； 否 |  |  |
| 4.6 | 检验文件 | 35）是否对重要原材料进货检验或验收、生产过程检验、成品出厂检验作出规定。 | 是； 否 | 符合 不符合 建议改进 | 核查内容35）～36）款均为“否”，则结论为不符合。 |
|  |  | 36）是否编制了检验规程，其内容是否完整正确（应包括检验频次、样品数量、检验项目、检验方法、检验步骤、检验结果判定及处理）。 | 是； 否 |  |  |
| 5 | 过程控制 |  |  |  |  |
| 5.1 | 过程监控 | 37）是否对每一关键工序、质量控制点、特殊过程实际操作情况进行监控； | 是； 否 | 符合 不符合 建议改进 | 核查内容37）～40）款均为“否”，则结论为不符合。 |
|  |  | 38）是否建立并保持监控记录； | 是； 否 |  |  |
|  |  | 39）监控记录载明信息反映的实际生产操作是否正确、稳定； | 是； 否 |  |  |
|  |  | 40）如果监控不正确、不稳定，是否及时采取纠正或预防措施。 | 是； 否 |  |  |
| 5.2 | 质量控制点 | 41）是否对热处理“二温一速”、股捻制（股压实）工艺参数、绳捻制工艺参数等质量控制点进行质量监控，并保持监控记录。 | 是； 否 | 符合 不符合 建议改进 | 所有质量控制点均无监控记录，则判不符合。 |
| 5.3 | 特殊过程 | 42）是否对热处理、捻制钢丝电焊对接等特殊过程事先进行了设备能力认可、工艺参数验证、人员资格鉴定，并保持相关记录。 | 是； 否 | 符合 不符合 建议改进 | 所有特殊过程均无验证记录，则判不符合。 |
| 5.4 | 产品标识 | 43）是否按规定的标识方法对半成品钢丝、成品钢丝、绳股和成品进行标识。 | 是； 否 | 符合 不符合 建议改进 | 超过半数以上成品无标识，则判不符合。 |
| 6 | 检验控制 |  |  |  |  |
| 6.1 | 进货检验 | 44）采购重要原材料和工艺装备是否按规定进行检验或验收，并保留检验记录。 | 是； 否 | 符合 不符合 建议改进 | 所有重要原材料和工艺装备均无检验记录，则判不符合。 |
| 6.2 | 过程检验 | 45）是否按规定对拉丝、热处理、镀锌、捻股、合绳过程产品进行检验，并保留检验记录。 | 是； 否 | 符合 不符合 建议改进 | 所有过程产品均无检验记录，则判不符合。 |
| 6.3 | 出厂检验 | 46）是否按规定钢丝绳成品进行出厂检验，并保留检验记录。 | 是； 否 | 符合 不符合 建议改进 | 出厂检验应符合相关标准的规定。 |
| 6.4 | 不合格品控制 | 47）是否对不合格品的控制和处置作出明确规定。 | 是； 否 | 符合 不符合 建议改进 | 核查内容47）～49）款均为“否”，则结论为不符合。 |
|  |  | 48）是否对检验中发现的不合格品按规定进行标识、隔离和处置，是否有效防止不合格品转入下道工序和出厂。 | 是； 否 |  |  |
|  |  | 49）不合格品经返工、返修后是否重新进行了检验。 | 是； 否 |  |  |

附件3

企业实地核查不符合和建议改进条款汇总表

企业名称：                                       产品单元：

| 序号 | 条款号 | 不符合程度 | 事实描述 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 在选框中打“√” |  |
|  |  | 不符合 建议改进 |  |
|  |  | 不符合 建议改进 |  |
|  |  | 不符合 建议改进 |  |
|  |  | 不符合 建议改进 |  |
|  |  | 不符合 建议改进 |  |
|  |  | 不符合 建议改进 |  |
|  |  | 不符合 建议改进 |  |
|  |  | 不符合 建议改进 |  |
| 审查组组长（签字）： 年 月 日 |  |  | 企业代表签字： 企业公章 年 月 日 |
| 审查组成员（签字）： 年 月 日 |  |  |  |

附件4

生产许可证企业实地核查报告

| 企业名称： |  |  | 生产地址： |  |  |  |  | 邮编： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称： |  |  | 联系人： |  | 电话： |  | 传真： |  |  |
| 产品单元（产品证书明细内容）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核查 结论 | 审查组根据《钢丝绳产品生产许可证实施细则》，于 年 月 日至 年 月 日对该企业进行了核查，共计核查出： 符合 款、不符合 款、建议改进 款。 其他情况说明： 。 经综合评价，本审查组对该企业的核查结论是： 。（注：核查结论填写：合格或不合格） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查组成员 | 姓名（签字） | 单 位 |  | 职务(组长、组员) |  | 核查分工（条款） |  |  | 审查员证书编号 |
| 企业负责人签字 |  |  |  | 企业（盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |

观察员(签字，如有)：                                  年    月    日            审查组织单位(章)：                        年    月    日

注：“其他情况说明”栏中填写的内容为：企业存在不符合法律法规等有关规定，且不能体现在实地核查记录中的情况，如企业存在因非不可抗力原因拖延或拒绝核查的情况等。

附件5

（CMA章）、（CAL章）、（CNAS章）

# 检  验  报  告

报告编号：

产品名称

产品单元

产品品种

规格型号

受检单位         (与送样单上企业名称一致)

检验类别            生产许可证检验

报告日期            (以签发日期为准)

检验机构名称

注 意 事 项

- 检验报告无“检验报告专用章”或检验单位公章无效。

- 复制检验报告未重新加盖“检验报告专用章”或检验单位公章无效。

- 检验报告无批准人、审核、主检签字无效，无骑缝章无效。

- 检验报告涂改无效。

地    址：(检验机构详细地址)

邮政编码：

联 系 人：

电    话：

传    真：

E－mail电子信箱:

╳╳╳检验机构

检 验 报 告

报告编号：                                               共×页 第×页

| 产品名称 | (按《产品送样单》填写) | 产品品种 规格型号 | (按《产品送样单》填写) |
| --- | --- | --- | --- |
| 受检单位 名称 | (按《产品送样单》填写) |  |  |
| 受检单位 生产地址 | (按《产品送样单》填写) |  |  |
| 样品数量 | (按《产品送样单》填写) | 产品批号 | (按《产品送样单》填写) |
| 抽（或送）样人员 | (按《产品送样单》填写) | 样品等级 | (按《产品送样单》填写) |
| 抽样基数 | (按《产品送样单》填写) | 生产日期 | (按《产品送样单》填写) |
| 抽样日期 | (按《产品送样单》填写) | 到样日期 | 收到样品的日期 |
| 样品描述 | (对收到样品的基本情况作简单表述，如：封样状态、样品完好程度等。) | 检验日期 |  |
| 检验依据 | 钢丝绳产品生产许可证实施细则规定的产品检验依据。 |  |  |
| 检验结论 | (按照XX标准和本实施细则对XX产品进行检验，检验结果均符合/XX项目不符合该标准和实施细则规定（XX规格XX等级）要求，判定该样品为合格/不合格。) 检验单位（公章或检验专用章） 签发日期： 年 月 日 |  |  |
| 备注 |  |  |  |

批准：                          审核：                       主检：

╳╳╳检验机构

检 验 报 告

报告编号：                                               共×页 第×页

| 序号 | 检验项目 |  | 单位 | 标准要求 | 检验结果 | 单项判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢丝绳破断拉力 |  | kN | ≥63.3 | 68.5（断4股）或 61.2（断4股） | 合格 或 不合格 |
| 2 | 无载荷时 钢丝绳直径 |  | mm | 12+6% +2% | 12.42 | 合格 |
| 3 | 5%最小破断拉力时 钢丝绳直径 |  | mm | 12+5% +1% | 12.33 | 合格 |
| 4 | 10%最小破断拉力时钢丝绳直径 |  | mm | 12+4% +0 | 12.21 | 合格 |
| 5 | 拆股钢丝抗拉强度 | 0.78mm | MPa | 1370～1650 | 1478～1546 | 合格 |
|  |  | 0.45mm |  | 1770～2160 | 1891～2013 |  |
| 6 | 拆股钢丝扭转 | 0.78mm | 次/360° | ≥34 或 ≥34（27）（允许低值钢丝1根） | 39～46 或 29～46（低值钢丝3根） | 合格 或 不合格 |
| 7 | 纤维芯润滑剂含量 |  | % | 10～15 | 12 | 合格 |
| 8 | 表面质量 |  | / | 绳内不得有GB/T 21965标准中规定的制造缺陷 | 绳内无GB/T 21965标准中规定的制造缺陷 | 合格 |

附件6

本细则与旧版细则主要内容对比表

产品单元、产品品种变化对比表

| 序号 | 新版 |  |  | 旧版 |  |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品单元 | 产品品种 | 结构类别 | 产品单元 | 产品品种 | 规格 |  |
| 1 | 通用钢丝绳 | 重要用途钢丝绳、不锈钢丝绳、粗直径钢丝绳、一般用途钢丝绳、密封钢丝绳、压实股钢丝绳 | 6×7类，6×19类，6×37类，8×19类，8×37类，18×7类，18×19类，34×7类，35W×7类，6V×7类，6V×19类，6V×37类，4V×39类，6Q×19+ 6V×21等。 | 通用钢丝绳 | 重要用途钢丝绳、不锈钢丝绳、粗直径钢丝绳、一般用途钢丝绳、密封钢丝绳、压实股钢丝绳 | “表面状态：光面和镀锌；结构类别：6×7类，6×19类，6×37类，8×19类，8×37类，18×7类，18×19类，34×7类，35W×7类，6V×7类，6V×19类，6V×37类，4V×39类，6Q×19+ 6V×21类；直径范围：8mm～64mm”等。 | 取消“表面状态、直径范围、适用范围”等内容。 |
| 2 | 专用钢丝绳 | 电梯用钢丝绳、索道用钢丝绳、输送带用钢丝绳、操纵用钢丝绳、平衡用扁钢丝绳、公路护栏用镀锌钢丝绳、航空用钢丝绳、电梯门机用钢丝绳、石油天然气工业用钢丝绳 | 6×19类，8×19类，6×29Fi，6×36WS等。 | 专用钢丝绳 | 电梯用钢丝绳、索道用钢丝绳、输送带用钢丝绳、操纵用钢丝绳、平衡用扁钢丝绳、公路护栏用镀锌钢丝绳、航空用钢丝绳、电梯门机用钢丝绳、石油天然气工业用钢丝绳 | “表面状态：光面和镀锌；结构类别：6×19类，8×19类，6×29Fi，6×36WS；直径范围：6mm～38mm”等。 |  |

注：本实施细则新列入发证的产品，自国家质检总局发布无证查处公告之日起按照有关规定予以查处。

产品标准变化对比表

| 序号 | 产品单元（新版） | 产品标准（新版） | 产品标准（旧版） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通用钢丝绳 | GB/T 9944-2015 不锈钢丝绳 | GB/T 9944-2002 不锈钢丝绳 | 标准修订 |